KGS AA235(액화석유가스용 세이프티카플링 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2 재료	3.2 재료
3.2.1 커플링의 금속부분은 내식성재료 또는 표면에 내식처리를 한 것으로 한다.	3.2.1 --------------------------------------------------------------------------------- 것으로 도금인 경우는 도금두께가 5 ㎛ 이상인 것으로 한다.	ㅇ KGS코드·지침 부합화 - 내식성처리의 최소 도금두께(5 ㎛)규정 ※국제기준 정합화(LIA)
3.4 구조 및 치수	3.4 구조 및 치수
3.4.5 커플링은 가스의 흐름에 지장이 없는 유효면적(내용추가)을 가지는 구조일 것.	3.4.5 ----------------------------------------------------------------(합산 유효면적이 0.5 ㎠ 이상)-------------것으로 한다.	ㅇ KGS코드·지침 부합화 - 길이(내경) 기준에서 합산 유효면적 기준으로 구체적으로 정함. ※ 공사 연구원 기준은 내경 8 ㎜ 이상으로 규정하고 있으며, 이것을 유효단면적으로 환산시 0.5 ㎠ 임
3.8.1 제품성능	3.8.1 제품성능
3.8.1.1 기밀 성능 숫커플링, 암커플링 각각에 대하여 1.8 ㎫ 이상의 압력으로 (내용추가) 기밀시험을 하여 각 부분에서 누출이 없는 것으로 한다.	3.8.1.1 기밀성능 ------------------------------------------------------------------------1분간 -------------------------------------------------------------------------	ㅇ KGS코드·지침 부합화 - 기밀시험 최소 유지시간 명시(1분)
3.8.2 재료성능	3.8.2 재료성능
3.8.2.1 내가스 성능 가스가 통하는 부분에 사용되는 오링(O-Ring) 등 내가스 시험은 -20 ℃의 액화석유가스액, 40 ℃의 액화석유가스액 및 -25 ℃의 공기 중에서 각각 24시간 방치한 후 이상이 없는 것으로 한다.	3.8.2.1 내가스성능 ----------------------------------------------------------------------------- -20 [eqn: ( pile{``````````0#``-`5} )]℃의 액화석유가스액, 40 [eqn: ( pile{+5#```````0`} )]℃의 액화석유가스액 및 -25 [eqn: ( pile{``````````0#``-`5} )]℃의 --------------------------- ----------------------------------	ㅇ KGS코드·지침 부합화 - 내가스성능에 대한 시험기준 구체화(온도오차 범위 명시)