KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설․기술․검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.11 부속장치 부착

탱크는 그 탱크를 안전하게 사용할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 적합한 부속품을 부착한다.

3.11.1 액면계

3.11.1.1 <생 략>

3.11.1.2 액면계는 원칙적으로 슬립튜브식 또는 차압식을 사용하고 상온에서 탱크에 충전하는 해당 가스의 최고액면을 정확히 측정할 수 있는 것으로 한다.

3.11.1.3 <생 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

3.11 ---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11.1 -------

3.11.1.1 <현행과 같음>

3.11.1.2  ---------- 탱크내부의 최고액면을 측정할 수 있는 것으로서 탱크내의 압력에 대하여 충분한 강도와 차량운행 중 액의 요동에 견딜 수 있는 적합한 구조이어야 한다.

3.11.1.3 <현행과 같음>

3.11.1.4 가연성 또는 독성가스용의 액면의 측정은 해당 가스를 대기로 방출하지 않고 가능한 구조이어야 한다.

3.11.1.5 가연성가스용인 경우로서 전기적으로 표시하는 액면지시부를 조작함내에 설치하는 경우에는 방폭구조이어야 한다.

3.11.1.6 차량진동에 영향을 받는 액면계의 부품은 KS R 1034 자동차부품진동시험방법에 합격한 것으로 한다.

ㅇ 액면계 측정방식을 다양화 하여 구조상 적합한 방식은 설치를 허용토록 함.

- 일본의 경우 JLPA(Japan LPGas Plant Association) 203 3.2에 따라 전기식이든 기계식이든 모든 방식의 측정방식을 허용하고 있음.

ㅇ 가연성 또는 독성가스용의 액면측정시에는 안전을 고려하여 측정시 대기로 방출되지 않는 구조로 제한

ㅇ 가연성가스용으로서 전기식으로 액면을 표시하는 경우에는 방폭구조로 함

ㅇ 차량진동에 영향을 받는 부품으로 구성되는(플로트식) 액면계는 진동시험을 실시하여 내구성 등을 보증하고자 함.

- 2009.12.23 워킹그룹 회의 개최

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

(1) 초저온이외의 탱크

(1-1) ~ (1-3) <생 략>

(1-4) 기계적검사

(1-4-1) ~ (1-4-5) <생 략>

(1-4-6) 용접부 충격시험(설계온도가 0℃미만인 경우에 한함)은 설계온도에서 용접부 및 열영향부에 대하여 (1-3-4)에 따라 실시한다.

(1-5) ~ (1-7) <생 략>

(2) 초저온 탱크

(2-1) ~ (2-3) <생략>

(2-4) 용접부 기계적검사

용접부 기계적 검사는 (1-4)에 따라 실시한다. 이 경우 충격시험의 충격치는 최저가 20J/㎠이상이고, 평균 30J/㎠이상의 경우를 적합한 것으로 본다.

4.4.2.2.1 ------------------------------

(1) -----------------------

(1-1) ~ (1-3) <현행과 같음>

(1-4) -----------

(1-4-1) ~ (1-4-5) <현행과 같음>

(1-4-6) 용접부 충격시험(설계온도가 0℃미만인 경우에 한함)은 설계온도에서 용접부 및 열영향부에 대하여 (1-3-4)에 따라 실시한다. 이 경우, 충격시험에서 부적합한 경우에는  모든 충격시험편의 충격값이 표 4.4.2.2.1(1)의 합격기준의 90 % 이상인 경우에 한하여 부적합한 시험편의 2배수의 시험편을 (1-4-1)의 방법으로 채취한 후 이들에 대하여 1회에 한하여 재시험 할 수 있다.

(1-5) ~ (1-7) <현행과 같음>

(2) ------------

(2-1) ~ (2-3) <현행과 같음>

(2-4) ----------------------

용접부 기계적 검사는 (1-4)에 따라 실시한다. 이 경우 충격시험의 충격치는 최저가 20J/㎠이상이고, 평균 30J/㎠이상의 경우를 적합한 것으로 본다. 이 경우, 충격시험에서 부적합한 경우에는  충격시험의 성적이 합격기준의 90 % 이상인 경우에 한하여 부적합한 시험편의 2배수의 시험편을 (1-4-1)의 방법으로 채취한 후 이들에 대하여 1회에 한하여 재시험 할 수 있다.

ㅇ 저온탱크로리의 용접부 충격시험의 재시험기준을 정함

- 초저온탱크로리와 동일하게 운영하되 합격기준은 표 4.4.2.2.1(1)에 따라 모든 시험편이 범위내에 들어와야 함

ㅇ 초저온탱크로리의 용접부 충격시험 부적합시 재시험 기준을 정함

- 2009.6.29 코드 개정작업시 삭제된 충격시험 재시험항목을 수정

(2-4-3) 용접부시험에서 부적합한 경우에는 다음의 경우에 한정하여 부적합한 시험편의 2배수의 시험편을 (2-4-1)의 방법으로 채취한 후 이들에 대하여 1회에 한정하여 재시험 할 수 있다.

(2-4-3-1) 그 이음매인장시험 및 충격시험의 성적이 (2-4-2)의 기준의 90 % 이상인 경우