KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.3 두께

용기 두께는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른다.

3.3.1 (생 략)

3.3.2 용기의 동판, 오목부에 내압을 받는 접시형 경판 및 반타원체형 경판은 다음 산식에 따라 계산된 두께 이상으로 하고, 동판, 접시형 경판 및 반타원체형 경판 이외의 두께는 그 용기접속부분과 동등이상의 강도를 갖는 두께이상으로 한다.

동판 t = [eqn: rm {PD} over {2S eta -1.2P} +C] … (3.1)

접시형 경판 t = [eqn: rm {PDW} over {2S eta -0.2P} +C] … (3.2)

반타원체형 경판 t = [eqn: rm {PDV} over {2S eta -0.2P} +C] … (3.3)

식(3.1)부터 식(3.3)까지에서

t : 두께(㎜)의 수치

P : 최고충전압력(㎫)의 수치

D : 동판은 동체의 내경, 접시형 경판은 그 중앙만곡부내면의 반지름, 반타원체형 경판은 반타원체내면의 장축부길이에 각각 부식여유의 두께를 더한 길이(단위 : ㎜)의 수치

W : 접시형 경판의 형상에 따른 계수로서 다음 산식에 따라 계산된 수치. 이 경우 다음 산식에서 η은 경판중앙만곡부의 내경과 경판둘레의 단곡부내경의 비를 표시한다.

[eqn: {3+ sqrt {eta }} over {4}]

V : 반타원체형 경판의 형상에 의한 계수로서 다음 산식에 따라 계산된 수치. 이 경우 다음 산식에서 m은 반타원체형 내면의 장축부와 단축부의 길이의 비를 표시한다.

[eqn: rm {2+m ^{2}} over {6}]

S : 표 3.3.2①에서 정한 재료의 허용응력(N/㎟) 수치

표 3.3.2① 재료의 구분에 따른 허용응력 수치

(표 생략)

표 3.3.2② 이음매의 종류에 따른 이음매의 용접효율

이음매의 종류	방사선투과검사의 정도	이음매의 용접효율
맞대기양면 용접이음매 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 맞대기한면 용접이음매	A	1.00
	B	0.95
	C	0.85(규소의 함유량이 0.15 % 이상 0.30 % 이하, 망간의 함유량이 0.90 % 이하, 황의 함유량은 0.05 % 이하 및 인의 함유량이 0.04 % 이하의 재료를 사용한 것은 0.90)
받침쇠를 사용한 맞대기한면용접이음매로서 그 받침쇠를 남기는 것	A	0.90
	B	0.85
	C	0.75
맞대기한면 용접이음매	C	0.60
[비고 ] A : 용기용접부의 전 길이에 대하여 방사선 검사를 행하여 그 전길이가 방사선투과검사에 합격한 이음매[KSB 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의등급분류방법)에 따라 실시한 결과 동 규격의 분류방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 이음매를 말한다. 이하 이 표에서 같다]를 표시한다. B : 용기용접부의 전길이의 2분의 1(두께가 20 ㎜ 이하의 용기는 4분의 1) 이상의 길이에 대하여 방사선투과검사를 행하여 방사선 검사에 합격한 이음매를 표시한다. C : 용기구분에 따라 4.4.2.2.1(1-3)에 따라 채취한 용기에 대하여 방사선투과검사를 행하여 방사선 검사에 합격한 이음매를 표시한다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) (생략)

(2) 검사요령

(2-1)~(2-4) (생략)

(2-5) 방사선투과검사

용기의 방사선투과검사는 다음의 기준에 따른다. 다만, 볼록면에 내압을 받는 경판을 동체에 필렛 용접한 경우에는 당해 용접부에 대하여 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 결함 자분모양의 등급분류)에 따라 자분탐상시험을 실시할 수 있으며, 자분탐상시험이 곤란한 경우에는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 침투지시모양의 분류)에 의한 침투탐상시험을 실시할 수 있다.

(2-5-1) 내용적 500 L 미만 강제용기

(2-5-1-1) 방사선투과시험 방법은 다음에 따른다.

(2-5-1-1-1) 방사선투과시험은 용기의 길이이음매 및 원주이음매에 대하여 각각의 길이의 2분의 1(동체의 두께가 20 ㎜ 이하인 용기는 4분의 1) 이상의 길이의 적당한 곳을 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의등급분류방법)에 따라 실시한다.

(2-5-1-1-2) 촬영은 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따른다.

(2-5-1-1-3) 투과사진의 상질(像質)은 보통급으로 한다.

(2-5-1-1-4) 계조계(階調計 Contrast Meter)는 길이이음매의 경우에만 사용한다.

(2-5-1-1-5) 촬영부위는 길이이음과 원둘레이음과의 각 교차부를 포함한다.

(2-5-1-1-6) 방사선투과시험은 2중벽 단상 또는 단일벽 단상 촬영방법으로 실시한다. 다만, 단일벽 단상촬영 방법으로 실시하는 경우에는 결함의 판정에 지장을 주지 않는 한 시험편을 원형대로 한다.

3.3 두께

------------------------------------------------------------------------------------

3.3.1 (현행과 같음)

3.3.2 ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------

t : ---------------------------

P : ----------------------------------

D : ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

--------

W : ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------

-----------

-----------

V : ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------

-----------

S : -----------------------------------------------------

---------------

표 3.3.2① -----------------------------------------------

(현행과 같음)

표 3.3.2② -----------------------------------------------

------------------

--------------------	--------------------------------------	--------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----
	--	-----
	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----
	--	-----
	--	-----
--------------------------------	--	-----
[비고 ] A : -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- B : -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- C : ----------------------------------------------------------- 용기의 용접부 전길이의 2분의 1(두께가 20 ㎜ 이하의 용기는 4분의 1) 이상의 길이에 대하여------------------------------------------------------------

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) (현행과 같음)

(2) 검사요령

(2-1)~(2-4) (현행과 같음)

(2-5) 방사선투과검사

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-5-1) -------------------------------------

(2-5-1-1) ----------------------------------------------------

<삭  제>

(2-5-1-1-1) ------------------------------------------------

------------------------

(2-5-1-1-2) ------------------------------------------------

(2-5-1-1-3) ------------------------------------------------

---------------------------------

(2-5-1-1-4) ------------------------------------------------

-------------------------------

(2-5-1-1-5) ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ방사선투과검사를 100개당 1개를 샘플링하여 실시하는 경우 그 검사 부위를 정하기 위함임.

ㅇ불필요 규정으로 삭제