KGS AC214(아세틸렌용 용접용기 제조의 시설·기술·검사기준) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.1.2 제품에 대한 검사 용기에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사(내용 없음) <신설>	4.1.2 제품에 대한 검사 용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다. 4.1.2.1 설계단계검사 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다. (1) 용기 제조자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 제조하는 경우 (2) 용기 수입자가 그 업소에서 일정형식의 용기를 처음 수입하는 경우 (3) 설계 두께를 5% 초과하여 변경하는 경우 (4) 실제 사용두께를 10%를 초과하여 변경하는 경우 (5) 동체 외경을 5% 초과하여 변경하는 경우 (6) 용기 길이(내압부분에 한정한다)를 50%(2부 구조의 용기는 5%) 초과하여 변경하는 경우 (7) 개구부의 수량, 형상 및 치수, 경판의 형상 및 치수를 변경하는 경우 (8) 용접의 종류, 용접재료 또는 조건을 변경하는 경우 (9) 내압시험압력을 증가시키는 경우	설계단계검사를 실시하여야 하는 시기를 정함.
4.3.2.1 설계단계검사(내용 없음) <신설>	4.3.2.1 설계단계검사 제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 설계단계검사 항목은 다음과 같다. (1) 4.4.2.1.2에 따른 설계검사 (2) 4.4.2.1.3에 따른 외관검사 (3) 4.4.2.1.4에 따른 재료검사 (4) 4.4.2.1.5에 따른 용접부검사 (5) 4.4.2.1.6에 따른 용접부 단면 매크로검사 (6) 4.4.2.1.7에 따른 방사선투과검사 (7) 4.4.2.1.8에 따른 다공도검사 (8) 4.4.2.1.9에 따른 내압검사 (9) 4.4.2.1.10에 따른 기밀검사	설계단계검사 항목을 정함.
4.4.2.1 설계단계검사(내용 없음)	4.4.2.1 설계단계검사 설계단계검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다. 4.4.2.1.1 시료 확인 설계단계검사의 시료는 최초 설계단계검사의 표본으로 제조자가 보증한 최소 10개의 용기를 대상으로 한다. 4.4.2.1.2 설계검사 (1) 용기제조자가 제출한 설계서, 구조도를 확인한다. (2) 해당 용기 설계시의 재료 및 두께가 3.2 및 3.3에 적합한 것으로 한다. 4.4.2.1.3 외관검사 5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-2)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.4 재료검사 1개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-3)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.5 용접부검사 1개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.6 용접 단면 매크로검사 1개의 용기로부터 2개의 시험편을 채취하여 다음과 같이 실시한다. (1) 용기 동체의 모재와 용접 부분의 상태를 확인하기 위하여 완성된 용기로부터 용접부분의 횡단면을 채취하여 확인한다. (2) 용접부분이 표면과 완전한 융합을 보여야 하고 용접 결함이나 중대한 함유물 개재 등 결함이 없는 경우 적합으로 한다. (3) 육안으로 판단이 곤란한 경우에는 현미경 등을 사용하여 세부적인 조사를 한다. 4.4.2.1.7 방사선투과검사 5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-5)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.8 다공도검사 1개의 용기에 대하여 4.4.2.1.6(2-6)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.9 내압검사 5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-7)에 따라 실시한다. 4.4.2.1.10 기밀검사 5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-8)에 따라 실시한다.	설계단계검사 방법을 정함.