KGS AC216(고압가스용 재충전금지 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.6 용접

용기는 그 용기 이음매의 기계적 강도를 확보하기 위하여 용기의 용접은 다음 기준에 따른다.

3.6.1․3.6.2 (생 략)

<신설>

<신설>

3.6 용접

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6.1․3.6.2 (현행과 같음)

3.6.3 용접부의 표면이 모재의 표면보다 낮지 않도록 한다.

3.6.4 제조공정 중 용접보수 한 용기는 보수한 표면을 응력이 집중되지 않도록 그라인딩 등으로 가공하고, 불량이 의심될 경우 방사선투과시험을 실시하여 확인한다.

◦ 용접부 다듬질 시 용접부에 응력이 집중되지 않도록 하는 방법을 명시

- 지침으로 운영중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

나. 용 접 부

(2) 용접부의 표면이 모재의 표면보다 낮지 않아야 한다.

(3) 제조공정중 용접보수한 제품에 대하여는 그라인딩등 표면을 매끄럽게 가공토록 하고, 수리 불량이 의심될 경우 RT촬영을 하여 확인한다.

3.7 열처리

열처리가 필요한 재료로 제조한 용기는 열가공을 한 후 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음과 같이 열처리를 한다.

3.7 열처리

--------------------------------------------------------------------그 용기의 ---------------------------------------------------------------------------

.

◦문구수정

◦열처리 기록지를 검사원이 확인할 수 있도록 함.

- 지침으로 운영 중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

제5조【용기의 열처리】

① 검사방법

1.  성형한 용기는 열처리 조건을 확인하고 자동온도기록계의 열처리 기록지에 검사원 서명을 한후 확인한다

2. 열처리 재료로 제조하는 용기는 열가공을 한후 그 재료 및 두께에 따라서  적당한 열처리를 한다. 〔관련규격 : KS B 0883〕

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(1-1)～(1-3) (생 략)

(2) 검사요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고 3.3, 3.4 및 3.12에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다.

<신설>.

(2-2) (생 략)

(2-3) 용기 재료검사

용기 재료시험은 용기 또는 용기로 제조하기 이전의 재료(이하 “시료”라 한다)에 대하여 압궤시험 또는 굽힘시험(이하 “용기재료시험”이라 한다)을 실시하여 적합한 것으로 한다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(1-1)～(1-3) (현행과 같음)

(2) 검사요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1-1) 3.7에 따른 열처리 시 열처리 시작시점 또는 중간에 용기 식별번호, 온도 및 시간 등을 확인한다.

(2-2) (현행과 같음)

(2-3) 용기 재료검사

------------------------검사증명서(Mill Certificate)(원본 또는 원본대조필) 및 거래명세서(송장) 원본과 원재료를 대조하여 재료의 일치 여부를 확인하고 압궤시험--------------------

--------------------------------------------------

◦재료의 검사증명서 및 거래명세서와 원재료와의 일치여부 확인

- 지침으로 운영 중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

제3조 【원재료 관리방법】

① 원재료 확인방법

1. 검사증명서(Mill Certificate)및거래명세서(송장) 원본과 원재료가 입고된 경우

가. 원재료 Maker에서 표시한 사항(TAG등)과 검사증명서 및 거래명세서(송장)에 기재된 제강번호, 제품번호, 중량, 치수 등이 일치하는지 확인한다.

나. 대리점에서 가공(판재 등)되어 입고되는 경우는 가공품(판재 등)에 표시되어 있는 원재료 Maker와 대리점에서 표시한 사항(TAG등)이 검사증명서 및 거래명세서(송장)에 기재된 제강번호, 제품번호, 중량, 치수 등이 일치하는지 확인한다.