KGS AC412(압축천연가스자동차용 용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 안

개정 사유

3.4.2 치수

용기 치수는 그 용기의 안전성 및 호환성을 확보하기 위하여 부록 B에 따른다.

<신설>

3.4.2 치수

-------------------------------------------------------------------------------------- 부록 B와 다음 기준에----------

3.4.2.1  용기밸브의  부착부 나사의  치수를 플러그게이지(Plug-gauge) 등으로 측정하여 확인한다

◦용기밸브 나사 부착부의 치수에 대하여 확인하도록 규정

<용기등 검사업무처리지침>

4.  용기밸브의  부착부나사의  모양 및 치수는 프러그게이지(Plug-gauge) 등으로 측정하여 확인한다

3.7 열처리(내용 없음)

<신 설>

3.7 열처리

열처리재료로 제조하는 용기는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 그 용기의 재료 및 두께에 따라 적절한 열처리를 하고  스케일·석유류 그 밖의 이물질을 세척하여 제거한다. 다만, 비열처리재료로 제조하는 용기는 스케일·석유류 그 밖의 이물질을 세척하여 제거할 수 있다.

◦문구수정

3.11 부속장치 부착(내용 없음)

<신설>

<신설>

<신설>

3.11 부속장치 부착

3.11.1 용기에 밸브를 부착하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

3.11.2 밸브 부착 시 충전구 및 안전장치의 손상 여부를 확인한다.

3.11.3 밸브부착 치구의 예시는 그림 3.11.3과 같다.

그림 3.11.3 밸 브 부 착 치 구(예시)

◦ 용기 밸브 부착시 유의사항에 대하여 규정함.

- 지침으로 운영 중인 사항을 코드로 이관함.

제16조【밸브 부착시 확인사항】

① 밸브 부착시 충전구 및 안전장치 몸체 손상여부를 확인한다.

② 밸브부착 치구는 다음 그림과 같은 형태의 것을 사용한다.

③ 밸브부착시 충전구 및 안전장치가 손상되지 않아야 한다.

[밸 브 부 착 치 구(예시)]

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(1-1)～(1-3) (생 략)

(2) 검사요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고 3.3, 3.4 및 3.12에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다.

<신설>

(2-2) (생 략)

(2-3) 재료검사

용기의 재료에 대하여 인장시험·충격시험 및 압궤시험(또는 굽힘시험)을 다음 기준에 따라 실시한다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(1-1)～(1-3) (현행과 같음)

(2) 검사요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1-1) 3.7에 따른 열처리 시 열처리 시작시점 또는 중간에 용기 식별번호, 온도 및 시간 등을 확인한다.

(2-2) (현행과 같음)

(2-3) 재료검사

------------------------검사증명서(Mill Certificate)(원본 또는 원본대조필) 및 거래명세서(송장) 원본과 원재료를 대조하여 재료의 일치 여부를 확인하고 인장시험---------------------

------------------

◦열처리 기록지를 검사원이 확인할 수 있도록 함.

- 지침으로 운영 중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

제5조【용기의 열처리】

① 검사방법

1.  성형한 용기는 열처리 조건을 확인하고 자동온도기록계의 열처리 기록지에 검사원 서명을 한후 확인한다

2. 열처리 재료로 제조하는 용기는 열가공을 한후 그 재료 및 두께에 따라서  적당한 열처리를 한다. 〔관련규격 : KS B 0883〕

◦재료의 검사증명서 및 거래명세서와 원재료와의 일치여부 확인

- 지침으로 운영 중인 사항을 코드로 이관함.

<용기등 검사업무처리지침>

제3조 【원재료 관리방법】

① 원재료 확인방법

1. 검사증명서(Mill Certificate)및거래명세서(송장) 원본과 원재료가 입고된 경우

가. 원재료 Maker에서 표시한 사항(TAG등)과 검사증명서 및 거래명세서(송장)에 기재된 제강번호, 제품번호, 중량, 치수 등이 일치하는지 확인한다.

나. 대리점에서 가공(판재 등)되어 입고되는 경우는 가공품(판재 등)에 표시되어 있는 원재료 Maker와 대리점에서 표시한 사항(TAG등)이 검사증명서 및 거래명세서(송장)에 기재된 제강번호, 제품번호, 중량, 치수 등이 일치하는지 확인한다.