KGS AC412(압축천연가스 자동차용 용기 제조의 시설·기술·검사기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 경과조치

<신설>

1.6 경과조치

1.6.1 지식경제부 공고 제2011- 호(2011.  .  ) 이전에 설계단계검사를 받은 용기에 대하여는 이 공고일로부터 1개월 이내에 14.16에 따른 염수분무시험을 신청하여야 한다.

1.6.2 1.6.1에 따라 염수분무시험을 실시하여 불합격 된 경우에는 생산단계검사를 받을 수 없으며, 이 시험의 불합격일 이전에 생산단계검사를 받은 용기는 지식경제부 공고 제2011- 호(2011.  .  ) 이전의 기준을 적용받아 적합한 것으로 본다.

종전에 설계단계검사를 받은 용기에 대하여도 염수분무시험을 실시하도록 함.

14. 설계단계검사(Design Qualitification Tests)

14.1〜 14.3 (생 략)

표2. 용기의 최초제조 및 설계변경 제조에 따른 검사항목

검사항목	최초 제조	설계와 설계변경에 대한 시험 기준
		섬유재료또는 섬유제조자	수지 재료	라이너또는금속용기재료	직경20%이하변경 (7)	직경20%초과변경 (7)	충전압력20%이하변경(7)	길이50%이하변경	길이50%초과변경	일체형 고정용 브라켓, 밸브 보호장치	밸브 또는 압력방출장치	외부 코팅	보스 (Boss)
실온압력반복 시험(14.3)	✔	✔ (1)		✔	✔ (5)	✔	✔ (5)			✔ (5)			✔ (5)
환경시험(14.4) (4)	✔	✔	✔ (10)	✔ (2)								✔
극한온도압력반복시험 (14.5) (4)	✔	✔	✔ (10)	✔		✔
내압파열시험 (14.6)	✔	✔	✔	✔	✔ (5)	✔	✔ (5)	✔ (5)	✔ (5)	✔ (5)			✔ (5)
결함시험 (14.7) (4)	✔	✔ (1)	✔ (10)	✔ (2)		✔
낙하시험 (14.8) (4)	✔	✔	✔ (10)	✔ (11)		✔			✔
화염시험 (14.9)	✔	✔ (1)		✔ (2)		✔		✔ (3)	✔		✔ (8)
가속응력파열 시험 (14.10) (4)	✔	✔ (1)	✔	✔ (11)
총격시험 (14.11)	✔	✔ (1)	✔ (10)	✔ (2)	✔ (9)	✔
투과시험 (14.12) (6)	✔			✔
천연가스반복 가압시험 (14.13) (6)	✔			✔ (11)									✔ (12)
파열전누출시험 (14.14)	✔	✔ (1)		✔		✔
<신설>

14.4〜 14.15 (생 략)

<신설>

14.16 (생 략)

14. 설계단계검사(Design Qualitification Tests)

14.1〜 14.3 (현행과 같음)

표2. 용기의 최초제조 및 설계변경 제조에 따른 검사항목

검사항목	최초 제조	설계와 설계변경에 대한 시험 기준
		섬유재료또는 섬유제조자	수지 재료	라이너또는금속용기재료	직경20%이하변경 (7)	직경20%초과변경 (7)	충전압력20%이하변경(7)	길이50%이하변경	길이50%초과변경	일체형 고정용 브라켓, 밸브 보호장치	밸브 또는 압력방출장치	외부 코팅	보스 (Boss)
실온압력반복 시험(14.3)	✔	✔ (1)		✔	✔ (5)	✔	✔ (5)			✔ (5)			✔ (5)
환경시험(14.4) (4)	✔	✔	✔ (10)	✔ (2)								✔
극한온도압력반복시험 (14.5) (4)	✔	✔	✔ (10)	✔		✔
내압파열시험 (14.6)	✔	✔	✔	✔	✔ (5)	✔	✔ (5)	✔ (5)	✔ (5)	✔ (5)			✔ (5)
결함시험 (14.7) (4)	✔	✔ (1)	✔ (10)	✔ (2)		✔
낙하시험 (14.8) (4)	✔	✔	✔ (10)	✔ (11)		✔			✔
화염시험 (14.9)	✔	✔ (1)		✔ (2)		✔		✔ (3)	✔		✔ (8)
가속응력파열 시험 (14.10) (4)	✔	✔ (1)	✔	✔ (11)
총격시험 (14.11)	✔	✔ (1)	✔ (10)	✔ (2)	✔ (9)	✔
투과시험 (14.12) (6)	✔			✔
천연가스반복 가압시험 (14.13) (6)	✔			✔ (11)									✔ (12)
파열전누출시험 (14.14)	✔	✔ (1)		✔		✔
염수분무시험 (14.16)	✔			✔								✔

14.4〜 14.15 (현행과 같음)

14.16 염수분무시험

CNG-1 또는 CNG-2에서 채취한 시편에 대하여  KS D 9502에 규정된 염수 분무 시험방법에 따라 시험용 소금용액(온도: 35±2℃, 염농도: 5±1%,  pH: 6.5~7.2)으로 720시간 동안 염수분무 시험을 하고, 그 결과가 다음의 기준을 만족할 것.

가) 도장면 하부 원소재의 녹발생 및 부풀음은 면적기준 5% 미만일 것.

나) 도장면 스크래치(Scrach)부의 부풀음은 3㎜ 미만일 것.

다) ASTM D 3359에 따라 도장 부착력시험( X CUT Tape Test)을 실시하고, 그 결과  박리된 부분이 스크래치(Scrach)선과 직각방향으로 3 ㎜ 미만일 것.

14.17 (현행과 같음)

용기 도장 품질을 확보하기 위하여 염수분무시험을 실시하도록 함.