KGS AA534(가스용 염화비닐호스 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.4 용어정의

1.4.1~1.4.7 (생략)

(신설)

1.4 ------------

1.4.1~1.4.7 (현행과 같음)

1.4.8 “자바라 보강층”란 아연강판 등 금속재료를 나선상으로 감아 호스의 보강층을 형성한 것을 말한다.

ㅇ“자바라 보강층(3.4.2)”에 대한 용어의   정의 신설

- 공사지침 부합화

1.6 경과 조치

1.6.1 (생략)

(신설)

1.6 ----------------

1.6.1 (현행과 같음)

1.6.2 이 기준은 공포한 날부터 시행한다. 다만,  2.2.1.1.1에 따른 제조시설기준  및 4.3.2.2.1에 따른 정기품질검사는 2012년 3월 31일까지 개정된 기준과 함께 적용한다.

ㅇ 제조업체의 검사 준비기간 등을 감안하여 경과조치를 별도 정함.

2. 제조시설기준

2.2 검사설비

2.2.1.1.1 반드시 갖추어야 할 검사설비의 종류

(1)～(5) (생략)

(신설)

2. -----------------

2.2 ------------

2.2.1.1.1 -----------------------------------------------------

(1)～(5) (현행과 같음)

(6) 항온시험설비

(7) 계수설비(시건장치를 포함한다.)

ㅇ불량재료 사용을 방지하기 위해 항온설비를 보유하고, 불합격된 호스의 유통을 근절하기 위해 계수설비를 보유토록 함.

3.8 성능

3.8.1 제품성능

3.8.1.1 내압 성능

(번호신설) 1 m 의 호스를 3 ㎫ 이상 압력으로 5분간 실시하는 내압 시험에서 물이 새거나, 파열 및 국부적인 팽창 등이 없어야 하며, 4 ㎫ 이상 압력에서 1분간 파열되지 아니하는 것으로 한다.

3.8 -----

3.8.1 -----------

3.8.1.1 ---------

3.8.1.1.1 1 m 의 호스를 3.0 ㎫의 압력으로 5분간 실시하는 내압 시험에서 누출이 없으며, 파열 및 국부적인 팽창 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ시험항목 분리

(신설)

3.8.1.1.2 파열 성능

1 m 의 호스를 4.0 ㎫ 이상의 압력에서 파열되는 것으로 한다.

3.8.1.2 기밀 성능

1 m 의 호스를 2 ㎫ 이하 압력에서 실시하는 기밀시험에서 3분간 누출이 없는 것으로 한다.

3.8.1.2 -----------

3.8.1.2.1 1 m의 호스를 2.0 ㎫의 압력에서 실시하는 기밀시험에서 3분간 누출이 없고, 국부적인 팽창 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ기존 기밀 성능시험시 호스 성능저하가 수반됨에 따라 기밀시험 항목분리 ⇨ 정기품질검사 항목으로 지정

(신설)

3.8.1.2.2 호스는 0.2 ㎫의 압력에서 실시하는 기밀시험에서 3분간 누출이 없고, 국부적인 팽창 등이 없는 것으로 한다.

ㅇ성능저하가 수반되지 않는 호스 기밀 성능 시험 ⇨ 상시샘플검사 항목으로 지정

3.8.1.3 내한 성능

1 m의 호스를  -20[eqn: pile{```````0#-5}] ℃ 이하에서 24시간 이상 방치한 후 굽힘 최대 반경으로 좌우 각 5회 이상 굽힘 시험을 한 후에 3.8.1.2에 따른 기밀 성능시험에 누출이 없는 것으로 한다.

3.8.1.3 -------

------------------------------------의 공기중에 --------------------------------------------------------------------------------------------3.8.1.2.2에------------------------------------------------------------

ㅇ문구정리

3.8.2 재료 성능

3.8.2.1 내가스 성능

호스 안층은 -20 ℃의 액화석유가스액·40 ℃의 액화석유가스액 및 -25 ℃의 공기 중에서 각각 24시간 방치한 후 흠, 기포, 균열, 팽창 등 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.2 ----------

3.8.2.1 ----------

---------------- -20[eqn: pile{```````0#-5}]℃----------40 [eqn: pile{+5#````````0`}]℃-----------------------------------25[eqn: pile{```````0#-5}]℃---------------------------------------

ㅇKS M3813 인용 및 검사기준 구체화(온도오차 범위 명시)

3.8.2.2 ～ 3.8.2.3 (생략)

3.8.2.2 ～ 3.8.2.3 (현행과 같음)

3.8.2.4 내유분 성능

(번호신설) 호스의 안층은 이소옥탄에 (40[eqn: ±1])[eqn: CENTIGRADE]로 22시간 담근후 인장강도 저하율이 다음 식에 따라 20% 이하이고, 질량변화율이 ±5% 이내인 것으로 한다.

3.8.2.4 --------------

3.8.2.4.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------이하인 것으로 한다.

ㅇ내유분 성능시험 항목 분리 및 시험방법 구체화

[eqn: TRIANGLE T(%)`=` {T _{1} -T _{2}} over {T _{1}} TIMES 100]

△T : 인장강도 저하율(%)

[eqn: T _{1}] : 담그기 전의 인장강도(N/5㎜)

[eqn: T _{2}] : 담근 후의 인장강도(N/5㎜)

[eqn: TRIANGLE W(%)`=` {W _{1} -W _{2}} over {W _{1}} TIMES 100]

△T : 질량변화율(%)

[eqn: W _{1}] : 담그기 전의 질량(㎎)

[eqn: W _{2}] : 담근 후의 질량(㎎)

[eqn: TRIANGLE T(%)`=` {T _{1} -T _{2}} over {T _{1}} TIMES 100]

△T : 인장강도 저하율(%)

[eqn: T _{1}] : 담그기 전의 인장강도(N/5㎜)

[eqn: T _{2}] : 담근 후  1시간  공기중에 방치한 후의  인장강도(N/5㎜)

(삭제)

(신설)

3.8.2.4.2 호스의 안층은 이소옥탄에 (40[eqn: ±1])[eqn: CENTIGRADE]로 22시간 담근후 질량변화율이 [eqn: ±5%]이내인 것으로 한다.

[eqn: TRIANGLE W(%)`=` {W _{1} -W _{2}} over {W _{1}} TIMES 100]

△T : 질량변화율(%)

[eqn: W _{1}] : 담그기 전의 질량(㎎)

[eqn: W _{2}] : 담근 후  1시간  공기중에 방치한 후의 질량(㎎)

ㅇ불량재료 사용을 방지하기 위하여 내유분 성능시험 상세 분리 ⇨ 정기품질검사 항목으로 지정

3.9 표시

3.9.1 제품표시

호스에 1m 마다 표시할 사항은 다음과 같다. 다만, 권장사용기간은 ----------------------------------------------

---------------------------------------------

(1) ～ (10) (생략)

3.9 -------

3.9.1 -------------

--------------------------------다만, 3m이하로 제조하는 호스는 제품마다 표시할 수 있으며 , 권장사용기간은----------------------

(1) ～ (10) (현행과 같음)

ㅇ3m 이하 단위길이별 생산되는 호스는 제품마다 표시토록 함.

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) ∼ (1-2)

(1-3) 3.8.1.2에 따른 기밀성능의 적합여부

(신설)

4.3.2.2.1 ----------------

(1) ----------------

(1-1) ∼ (1-2)

(1-3) 3.8.1.2.1-------------------------

(1-4) 3.8.2.4.2에 따른 내유분성능의 적합여부

ㅇ호스 기밀성능 시험시 호스 파손이 수반됨에 따라 정기품질검사 항목으로만 지정

ㅇ불량재료 사용을 방지하기 위하여 내유분 성능시험을 정기품질검사 항목으로 지정하여 안전성능 향상

(2) 상시샘플검사

(2-1) (생략)

(신설)

(2-2) (번호이동)

(2) ----------------

(2-1) (현행과 같음)

(2-2) 3.8.1.2.2에 따른 기밀성능의 적합 여부

(2-3) (현행 (2-2)와 같음)

ㅇ파손이 수반되지 않는 호스 기밀성능 시험을 상시샘플검사 항목으로 지정하여 안전성능 향상

4.4 검사방법

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1)샘플링

4.4 -------------

4.4.2.2.1 ---------------

(1) ---------

(1-1) ∼ (1-2-1) (생략)

(1-2-2) (1-2-1)에 따라 형성된 조에서 채취한 시료 수는 표 4.4.2.2.1(1)과 같이한다.

표 4.4.2.2.1(1) 상시샘플검사 시료 수

1조를 형성하는 수	20개 이하	21개 이상 60개 이하	61개 이상 100개 이하	101개 이상 200개 이하	201개 이상
시료 수 (50 m/개)	2개	5개 이상	7개 이상	10개 이상	15개 이상

(1-1) ∼ (1-2-1) (현행과 같음)

(1-2-2) ------------------------------------------------------------ 표 4.4.2.2.1(1)① 또는 표 4.4.2.2.1(1)②과 ------------------

표 4.4.2.2.1(1)① ------------------

--------------	----------	------------	------------	--------------	-----------
----------- (50 m/개, 롤단위)	----------	----------	----------	----------	----------

ㅇ3m이하 단위길이별 생산 제품과 별도 분리하여 세부 규정함.

(신설)

표 4.4.2.2.1(2) 3m 이하 호스의 상시샘플검사 시료 수

1조를 형성하는 수	10개 이하	11개 이상 100개 이하	101개 이상 300개 이하	301개 이상 700개 이하	701개 이상 3000개 이하	3001개 이상
시료 수 (3m 이하/개)	전수	10개 이상	15개 이상	20개 이상	25개 이상	검사신청 수량의 1/100