KGS AA911(고압가스용 기화장치 제조의 시설·기술·검사) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
부록 A [비고] 1. 이 표의 제조방법 등의 란에서 S는 이음매 없는 관, E는 전기저항용접관, A는 아크용접관, W는 자동아크용접관 또는 전기저항용접관을 표시한다. 2. 이 표에서 각온도 중간의 허용인장응력 값은 비례계산법으로 구한다. 3. 이 표 중 제조방법 등의 란에서 표시된 숫자는 각각 다음과 같은 의미를 나타낸다. (1) ~ (26) (생략) (27) -30 ℃ 를 초과하는 저온에서 사용하는 경우에는 다음의 충격시험에 만족하여야 한다. (a) 충격시험편은 KS B 0809(금속재료의 충격시험편)에 규정된 제4호 시험편으로 하고, 충격시험방법은 KS B 0810(금속재료 충격시험방법)에 의한다. (b) 충격시험편 채취는 KS D 4103(스테인리스강 주강품) 10.3(3)에 의한다. (c) 충격시험온도는 당해 설비의 설계온도이하이어야 한다. (d) 합격기준은 3개의 시험편을 충격시험하고, 그것의 흡수에너지 값이 표 5-d-(1)에 표시한 최소흡수에너지 값 이상이어야 한다. 다만, 시험편의 두께를 10 mm 로 할 수 없는 때에는 시험편의 두께를 7.5 mm, 5 mm 또는 2.5 mm 중 당해 시험재의 치수에 따라 가장 큰 값으로 하고, 이 경우에는 당해 시험편의 두께에 따라 표 5-d-(2)에 기재한 시험편의 두께에 대응하는 최소흡수에너지 값을 바꾸어 읽어 적용한다. 표 5-d-(1) (생략) 표 5-d-(2) (생략) (28) ~ (37) (생략)	부록 A [비고] 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (26) (현행과 같음) (27)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (a) 충격시험편은 KS B 0809(금속 재료 충격 시험편)에 규정된 그림1 V노치 시험편으로 하고, ------------------------ --------------------------------------------------------. (b)--------------------------------------------------------------------------------------------------. (c)-------------------------------------------------------------------------------. (d)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 표 5-d-(1) (현행과 같음) 표 5-d-(2) (현행과 같음) (28) ~ (37) (현행과 같음)	ㅇ KS B 0809 개정에 따른 충격시험편 인용기준 수정