KGS AA913(고압가스용 실린더캐비닛 제조의 시설·기술·검사) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2.2 재료의 사용제한 규격의 재료는 재료의 종류에 따라 KS B 6733(압력용기의 기반규격) 중 표 1.1-2.2에 표시된 허용응력 값에 대응하는 온도 범위를 초과하여 사용하지 아니하도록 한다. 또한 동등 이상의 재료는 설계온도에 대하여 다음 기준에 따라 충격시험을 실시하여 불합격한 것은 0 ℃ 미만에서 사용되는 배관계의 재료로 사용하지 아니하도록 한다. 3.2.2.1 충격시험에 사용하는 시험편은 그 시험편의 양쪽 끝으로부터 용접선에 수직으로 폭 부분을 50 ㎜ 잘라낸 나머지 부분의 열영향부와 용착금속부에서 채취한 것으로 한다. 3.2.2.2 충격시험에 사용하는 시험편의 형상과 치수는 KS B 0809(금속재료 충격시험편)의 4호 시험편에 따른다. 다만, 시험편의 치수에 따라 시험편 두께를 10 ㎜ 로 할 수 없을 경우에는 시험편 두께를 7.5 ㎜, 5 ㎜ 또는 2.5 ㎜ 가운데 그 시험편의 치수에 따라 가장 큰 것으로 한다.	3.2.2 ------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.2.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 3.2.2.2 시험편의 형상과 치수는 KS B 0809(금속 재료 충격 시험편)의 그림1 V노치 시험편으로 한다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ KS B 0809 개정에 따른 충격시험편 인용기준 수정