KGS AC216(고압가스용 재충전금지 용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.3 두께

용기 두께는 그 용기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른다.

3.3.1 용기동판의 최대두께와 최소두께와의 차이는 평균두께의 20 % 이하로 한다.

3.3.2 ~ 3.3.4 (생  략)

3.3 두께

-------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.3.1 ----------------------------------------------------------------------------------- 10 % --------------.

3.3.2 ~ 3.3.4 (생  략)

ㅇ Code화 작업시 모든 용기에 적용된 동판의 두께 편차 수정

- KS B 6211 기준과 정합화

10.2 수압부의 성형 가공

b) 동일 단면에서 몸통부의 살몰림률은 10 % 이하이어야 한다. 또한 살몰림률은 다음 식으로 산출한다.

[eqn: epsilon = {t _{max} -t _{min}} over {0.5(t _{max} +t _{min} )} TIMES 100# 여기에서# epsilon `:`살몰림률(%)# t _{max} :최대`두께(mm)# t _{min`} :`최소두께(mm)]