KGS AC413(액화석유가스용 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.4.2.1.16 용기넥 연결부의 토크검사

(1) 시험기준

(1-1) 용기가 회전되지 않도록 용기의 몸체를 고정한다.

(1-2) 네크링재료는 KS D 3752(기계구조용탄소강재) 또는 이와 동등이상의 기계적 성질이나 가공성을 갖는 것으로서 탄소함유량이 0.28%이하인 것으로 하고, 밸브 부착시 토크는 다음과 같이 하되, 시험토크는 실제측정토크의 1.5배로 한다. <단서 신설>

(1-2-1) 용기의 재질이 알루미늄 합금인 경우

(1-2-1-1) V1 형식의 밸브는 75 ~ 95 N·m

(1-2-1-2) V2 형식의 밸브는 95 ~ 110 N·m

(1-2-2) 용기의 재질이 강인 경우

(1-2-2-1) V1 형식의 밸브는 90 ~ 150 N·m(스테인리스강인 경우 90 ~ 120 N·m)

(1-2-2-2) V2 형식의 밸브는 110 ~ 300 N·m(스테인리스강인 경우 110 ~ 200 N·m)

(1-3) ~ (1-6) (생  략)

4.4.2.1.16 용기넥 연결부의 토크검사

(1) 시험기준

(1-1) ---------------------------------------------------------------------.

(1-2) ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------. 다만, 용기의 재질이 알루미늄 합금 또는 강인 아닌 경우에는 제조자가 제시하는 값으로 한다.

(1-2-1) ----------------------------------------------

(1-2-1-1) ------------------------------------------

(1-2-1-2) --------------------------------------------

(1-2-2) -----------------------------------

(1-2-2-1) ----------------------------------------------------------

-------------------------------------

(1-2-2-2) ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------

(1-3) ~ (1-6) (현행과 같음)

ㅇ 유럽 기준(BS EN 14427)과 정합화

5.2.17 Test No.17-Neck strength test

5.2.17.1 Procedure

The neck of the cylinder shall no significant deformation and shall remain within the drawing tolerance when mated with a corresponding valve or plug and tightened to 150 % of the torque specified and to the procedure specified in EN 13152 or EN 13153 or as recommended in the manufacturer's specification, where this standard does not apply.

부록 A 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

부록 A 용기 제조업소의 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
(7) 【종합】	-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------. 가) ---------------------------------------- 나) ----------------------------------------------------------------------- 다) ------------ KS Q ISO/IEC 17025 또는 동등한 인정기관

ㅇ KS AISO/IEC 10725에서 KS Q ISO/IEC 17025로 변경(2006.11.22)