KGS AA435[액화석유가스 자동차용 압력조정기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정(안) 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

부록 B 액화석유가스 자동차용 압력조정기 시험방법

1. 내가스성능시험방법(3.8.2.1)

다이어프램, 오링 등 고무 및 합성수지 재료에 대한 내가스성 시험에서 가스 침적후 질량변화율은 아래식에 따라 계산한다.

(1) 액화석유가스액은 1호(가정·상업용)를 사용한다.

(2) 시험편은 부품상태에서 시험한다.

[eqn: 흡수율(%)`=` {W _{1} -W _{2}} over {W _{0}} TIMES 100,`추출율(%)`= {W _{0} -W _{2}} over {W _{0}} TIMES 100`]

[eqn: W _{0}] : 담그기전 질량(g)

[eqn: W _{1}] : 담근후 공기중에서 5분간 방치한 후 질량(g)

[eqn: W _{2}] : 담근후 공기중에서 24시간 방치한 후 질량(g)

(3) 시험결과는 3개 측정값의 산술 평균값으로 표시한다.

2. 출구압력성능시험방법(3.8.3.1)

1. 아래와 같이 시험장치를 구성하고  시료의 입구측에 시험압력을 가한 상태에서  제조자가 제시한 각각의 시험 압력별 유량을 통과시킬 때 입․출구측의 차압을 측정한다.

(1) 입구압력은 시험시료와 함께 사용되는 액중펌프의 작동으로 만들어지는 압력을 말하며 액중펌프의 회전수(rpm)를 증가시켜 압력조정기에 공급되는 하한의 입구압력부터 상한의 입구압력을 단계별로 공급하며 시험을 실시한다.

(2) 이때 액중펌프의 회전수(rpm)를 증가시키면서 제조자가 제시한 각각의 시험 압력별 유량이 흐르는지를 확인한다.

2. 압력조정기 출구압력이 용기내부로 상시 이송되어 폐쇄가 되지않는 구조는 폐쇄압력을 측정하지 아니한다.

																	→					→					→
	엔진흡기 밸브
												↑											압력조정기					↓
		용기용 밸브
																					↓	←				←
			체크 밸브																				유량계
																					→
													↑
							펌프																↓		↓		↑
							안전장치											시험유체								시험유체 공급

그림 2. 액중펌프를 부착한 시험장치

ㅇ 검사방법을 명확하게 하므로서 검사의 재현성을 확보하고 검사자간 편차를 최소화하여 검사의 정확성과 신뢰성을 향상시키고자 함.