KGS AA533(액화석유가스 자동차용 비금속호스 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.8.2.1 내가스 성능

<내용 생략>

3.8.2.1 내가스 성능(시험방법 부록 B1 참조)

<내용 생략>

ㅇ 시험방법을 쉽게 찾을 수 있도록 본문에 시험방법 부록 번호 표기

3.8.2.2 내인장 성능

<내용 생략>

3.8.2.2 내인장 성능(시험방법 부록 B2 참조)

<내용 생략>

ㅇ 시험방법을 쉽게 찾을 수 있도록 본문에 시험방법 부록 번호 표기

3.8.2.3 내충격 성능

<내용 생략>

3.8.2.3 내충격 성능(시험방법 부록 B3 참조)

<내용 생략>

ㅇ 시험방법을 쉽게 찾을 수 있도록 본문에 시험방법 부록 번호 표기

3.8.2.4 내오존 성능

<내용 생략>

3.8.2.4 내오존 성능(시험방법 부록 B4 참조)

<내용 생략>

ㅇ 시험방법을 쉽게 찾을 수 있도록 본문에 시험방법 부록 번호 표기

3.8.2.5 내파열 성능

<내용 생략>

3.8.2.5 내파열 성능(시험방법 부록 B5 참조)

<내용 생략>

ㅇ 시험방법을 쉽게 찾을 수 있도록 본문에 시험방법 부록 번호 표기

3.9.2.1 합격표시는 그림 3.9.2.1과 같이한다.

그림 3.9.2.1 합격표시

3.9.2.1 ----------------------------------------

그림 3.9.2.1 합격표시

ㅇ 액법 시행규칙 개정(‘09.9.26)

- 국가인증통합마크(KC) 도입

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<내용 생략>
(8) 【종합】 【주기】	제조업소는 1년에 2회 이상 설계단계검사 전체항목에 대한 검사를 실시하고 그 기록을 유지해야 하며 이 검사는 KS A 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A 17025 또는 같은 수준의 인정기관

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<현행과 같음>
(8) 【종합】 【주기】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――KS Q 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 가) ――――――――――― 나) ――――――――――――――――――――――― 다) ―――――――― KS Q ISO IEC 17025 ――――――

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정

<신 설>

[부록 B] 액화석유가스 자동차용 비금속호스 시험방법

B1. 질량변화율 측정(3.8.2.1)

1. 시험조건

(1) 액화석유가스액은 1호(가정·상업용)를 사용한다.

(2) 시험편은 부품을 적당한 상태로 절단하여 시험한다.

(3) 시험결과는 3개 측정값의 산술평균값으로 한다.

(4) 시험편의 무게는 1 ㎎까지 측정한다.

2. 시험방법

(1) 시험편의 공기중 질량(W1)을 측정한 후 시험액에 담근다.

(2) 정해진 온도 및 시간동안 침지시킨다.

(3) 시료를 꺼내어 공기중에서 질량(W2)을 측정한다.

ΔW	=	(W1 - W2)	× 100
		W1

여기에서 ΔW：질량 변화율(%)

W1：침지 전 공기 중의 질량(g)

W2：침지 후 공기 중의 질량(g)

B2. 인장강도 시험 및 인장강도 저하율 계산(3.8.2.2)

1. 시편 : KS M 3006(플라스틱의 인장성 측정 방법)의 3.(시험편)의 1호형 시편으로 하고 두께는 2~3 mm 으로 한다.

<1호형 시편>

2. 시험방법 : 인장시험은 절단하중이 인장시험기 용량의 (15~85) % 범위에 있는 것을 사용하여 (500±50) ㎜/min의 속도로 하중을 가하여 인장강도를 구한다.

3. 인장강도 계산식

T = [eqn: {F} over {A}]

여기서 T : 인장강도(MPa)

F : 최대 하중(N)

A : 시험편 단면적(mm2)

4. 인장강도저하율

ΔT	=	(T1 - T2)	× 100
		T1

여기에서 ΔT：인장강도저하율(%)

T1：가열 전 인장강도  평균값

T2：가열 후 인장강도  평균값

B3. 내충격성능(3.8.2.3)

일반작동유(ISO VG46 이상)를 호스에 3 ㎫/초의 속도로 급격히 가한 후 방출시키는 것을 규정횟수로 반복한 후 내압시험을 실시한다.

B4. 내오존성능(3.8.2.4)

오존노출시험을 한 후 10배의 확대경으로 확인한다. 시편의 표면이 KS M 6518(가황 고무 물리 시험 방법) A2급 이상이어야 한다.

다만, 호스의 길이가 짧거나 보강층의 강성에 의하여 호스의 20 % 신장이 어려운 경우 아래의 최소굴곡반경으로 굽혀 시험을 실시한다.

안지름(㎜)	4.8	6.3
최소굴곡반경(㎜)	90	110

B5. 내파열성능(3.8.2.5)

수압을 3 ㎫/분의 속도로 최소 파열압력 10 ㎫까지 도달하여 1분간 스웨이징 부분의 이탈, 호스의 국부적 팽창 또는 호스의  파열이 있는지 확인한다.

ㅇ 검사방법서 추가