현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙” 이라 한다) 별표 4 제3호 및 별표 7 제4호라목에 호스 중 액화석유가스 또는 도시가스용 염화비닐호스(이하 “호스”라 한다)제조의 시설·기술·검사기준에 대하여 적용한다.

1.1 적용범위

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제5호-----------------------마목-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 정리

3.8.1.1.1 내압성능

<내용 생략>

3.8.1.1.1 내압성능(시험방법 부록 B1 참조)

<내용 생략>

ㅇ 시험방법을 쉽게 찾을 수 있도록 본문에 시험방법 부록 번호 표기

3.8.1.1.2 파열성능

<내용 생략>

3.8.1.1.2 파열성능(시험방법 부록 B2 참조)

<내용 생략>

ㅇ 시험방법을 쉽게 찾을 수 있도록 본문에 시험방법 부록 번호 표기

3.8.2.2 내인장성능

<내용 생략>

3.8.2.2 내인장성능(시험방법 부록 B3 참조)

<내용 생략>

ㅇ 시험방법을 쉽게 찾을 수 있도록 본문에 시험방법 부록 번호 표기

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<내용 생략>
(8) 【종합】 【주기】	제조업소는 1년에 2회 이상 설계단계검사 전체항목에 대한 검사를 실시하고 그 기록을 유지해야 하며 이 검사는 KS A 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A 17025 또는 같은 수준의 인정기관

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<현행과 같음>
(8) 【종합】 【주기】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――KS Q 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 가) ――――――――――― 나) ――――――――――――――――――――――― 다) ―――――――― KS Q ISO IEC 17025 ――――――

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정

<신 설>

[부록 B] 가스용 염화비닐호스 시험방법

B1. 내압성능(3.8.1.1.1)

호스시료 1 m를 절단하여 그 한쪽 끝을 지그를 사용하여 막고 다른 쪽으로 (1~2) ㎫/min의 속도로 수압을 가하여 3 ㎫에 도달 하여 5분간 실시한다.

B2. 파열성능(3.8.1.1.2)

호스시료 1 m를 절단하여 그 한쪽 끝을 지그를 사용하여 막고 다른 쪽으로 (1~2) ㎫/min의 속도로 수압을 가하여 파열압력을 측정한다.

B3. 내인장성능(3.8.2.2)

1. 시편 : KS M 6518(가황고무의 물리시험방법)의 4.2(시험편)의 3호형 시편으로 하고 두께는 2~3 mm 으로 한다. 시편의 수는 3개로 한다.

<3호형 시편>

2. 시험방법 : 인장시험은 절단하중이 인장시험기 용량의 (15~85)% 범위에 있는 것을 사용하여 (500±25)  ㎜/min의 속도로 하중을 가하여 인장강도를 구한다.

3. 계산식

T = [eqn: {F} over {A}]

여기서 T : 인장강도(MPa)

F : 최대 하중(N)

A : 시험편 단면적(mm2)

4. 측정된 3개의 인장강도 값은 다음식에 따라 계산하여 표시한다.

[eqn: T _{B}]  = [eqn: 0.7`S _{1} +0.2S _{2} +0.1S _{3}]

∴ [eqn: S _{1} ,S _{2} ,S _{3}]는 측정값으로 [eqn: S _{1} GEQ S _{2} GEQ S _{3}]

ㅇ 검사방법서 추가

KGS AA534(가스용 염화비닐호스 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유