현   행

개  정  (안)

개정사유

부록 A 가스용품 제조업소 품질시스템 운영에 대한 일반기준

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<내용 생략>
(8) 【종합】 【주기】	제조업소는 1년에 2회 이상 설계단계검사 전체항목에 대한 검사를 실시하고 그 기록을 유지해야 하며 이 검사는 KS A 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	제조업소의 시험실은 다음 기술적 요구사항을 규정하여 품질시스템 문서화에 포함되어야 한다. 가) 인원, 장비 및 시설의 적격성 나) 시험을 관련 규격에 따라 정확하게 수행하는 능력 다) 외부시험실은 KS A 17025 또는 같은 수준의 인정기관

――――――――――――――――――――――――――――――――――

5. 자체검사
가. 검사방법 및 절차
<현행과 같음>
(8) 【종합】 【주기】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――KS Q 17020에 준하여 실행하여야 한다.
(9) 【종합】	――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 가) ―――――――――――――――――――― 나) ―――――――――――――――――――――――― 다) ―――――――― KS Q ISO IEC 17025 ――――――

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정

부록 D 일반성능 시험방법

D2. 내식성능시험

(1) 금속재료의 내식성 시험은 KS D 9502의 시험방법에 따른다.

(2) 표면에 내식처리를 한 금속재료는 아래 그림과 같이 칼로 5 N의 힘으로 크로스컷을 넣고, 시료 끝면을 봉하여 KS D 9502의 시험방법에 따라 24시간 시험한 후 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 및 단면 주위 10 mm 나비 이외의 부분에서 녹, 부풀음이 없어야 한다. 다음에 물로 씻고 실온의 조건으로 24시간 건조한 후, 크로스컷 1라인에 KS A 1528에 규정한 테이퍼 나비 12 mm의 셀로판 점착 테이프를 붙여 이것을 도장면에 직각 방향으로 당겼을 때, 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비이외의 부분이 벗겨 떨어짐이 없어야 한다.

부록 D ------------------------------

D2. 내식성능시험

(1) --------------------------------------------------------------------------------------

(2) --------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS T 1058에 -------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

○ KS규격 변경으로 인한 명칭 수정

KGS AB136(다기능보일러(가스 스털링엔진 방식 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유