KGS AC413(액화석유가스용 복합재료용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.1.2.1 설계단계검사

4.1.2.1.1 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 신규 설계단계검사를 받는다.

(1) ~ (6) (생  략)

<신  설>

4.1.2.1 설계단계검사

4.1.2.1.1 --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (6) (현행과 같음)

(7) 라이너의 제조 또는 설계 방법에서 다음과 같이 중요한 변경 사항이 있는 경우

(7-1) 라이너의 조성 또는 성분 제한값이 최초 설계 재료와 다른 경우

(7-2) 라이너의 재료 물성이 최초 설계 제한값을 벗어난 경우

ㅇ ISO11119-3 기준과 정합화

- 라이너에 대하여 신규 설계단계검사를 받아야 하는 경우 추가

4.1.2.1.2 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받는다.

(1) ~ (6) (생  략)

<신  설>

표 4.1.2.1 신규설계·제조 및 설계변경에 따른 검사항목

검사 조항	검사명칭	신규 설계	설계 변경
			a)길이		b)지름		<신 설>	f)동등 섬유	c)내압시험압력		d)복합재료두께 또는 유형	h)밸브연결부	e)동등 매트 릭스 재료	g)나사
			≤ 50 %	〉 50 %	≤20%	〉20% ≤50%			≤20%a	〉20% ≤60%
4.4.2.1.2	외관검사	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
4.4.2.1.3	치수검사	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
<신 설>
4.4.2.2.1 (2-3)	복합재료검사	○						○		○	○		○
4.4.2.1.4/5	내압검사	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
4.4.2.1.6	파열검사	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
4.4.2.1.7	상온압력반복검사	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
4.4.2.1.8	환경압력반복검사	○										○
4.4.2.1.9	고온크리프검사	○				○1					○1	○
4.4.2.1.10	결함검사	○				○
4.4.2.1.11	낙하검사	○		○		○		○			○	○
4.4.2.1.12/3	고속충격검사(총격)	○				○2					○
4.4.2.1.14	화염노출검사	○		○		○						○3
4.4.2.1.15	투과성검사	○				○						○
4.4.2.1.16	토크검사	○										○		○
4.4.2.1.17	염수침적검사	○										○
4.4.2.1.18	기밀검사	○			○	○			○			○
4.4.2.1.19	기밀반복검사	○		○		○
4.4.2.1.20	물끓임검사	○				○		○		○	○		○
4.4.2.1.21	진공검사	○										○
비 고 1. 설계변경에 의한 내압시험압력에 대한 파열압력의 비가 승인된 설계의 동일한 비보다 20% 더 큰 경우에만 실시함 2. 지름이 감소될 경우에만 실시함 3. 화염노출시험 전에 넥의 밸브부착부에서 누출된 경우에 한함 4. 물끓임검사는 라이너가 없고 2개의 접합부로 제작된 용기에 한함 5. 진공검사는 라이너가 있는 용기에 한함.

4.1.2.1.2 --------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------.

(1) ~ (6) (현행과 같음)

(7) 라이너의 공칭 동체 두께 또는 제조방법이 변경된 것

표 4.1.2.1 신규설계·제조 및 설계변경에 따른 검사항목

검사 조항	검사명칭	신규 설계	설계 변경
			a)길이		b)지름		라이너 두께 또는 제조방법	f)동등 섬유	c)내압시험압력		d)복합재료두께 또는 유형	h)밸브연결부	e)동등 매트 릭스 재료	g)나사
			≤ 50 %	〉 50 %	≤20%	〉20% ≤50%			≤20%a	〉20% ≤60%
4.4.2.1.2	외관검사	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.4.2.1.3	치수검사	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.4.2.2.1 (2-2)	라이너 재료 시험	○					○
4.4.2.2.1 (2-3)	복합재료검사	○						○		○	○		○
4.4.2.1.4/5	내압검사	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.4.2.1.6	파열검사	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
4.4.2.1.7	상온압력반복검사	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.4.2.1.8	환경압력반복검사	○										○
4.4.2.1.9	고온크리프검사	○				○1					○1	○
4.4.2.1.10	결함검사	○				○
4.4.2.1.11	낙하검사	○		○		○		○			○	○
4.4.2.1.12/3	고속충격검사(총격)	○				○2					○
4.4.2.1.14	화염노출검사	○		○		○						○3
4.4.2.1.15	투과성검사	○				○	○					○
4.4.2.1.16	토크검사	○										○		○
4.4.2.1.17	염수침적검사	○										○
4.4.2.1.18	기밀검사	○			○	○	○		○			○
4.4.2.1.19	기밀반복검사	○		○		○	○
4.4.2.1.20	물끓임검사	○				○		○		○	○		○
4.4.2.1.21	진공검사	○										○
비 고 1. 설계변경에 의한 내압시험압력에 대한 파열압력의 비가 승인된 설계의 동일한 비보다 20% 더 큰 경우에만 실시함 2. 지름이 감소될 경우에만 실시함 3. 화염노출시험 전에 넥의 밸브부착부에서 누출된 경우에 한함 4. 물끓임검사는 라이너가 없고 2개의 접합부로 제작된 용기에 한함 5. 진공검사는 라이너가 있는 용기에 한함.

ㅇ ISO11119-3 기준과 정합화

- 라이너에 대하여 변경 설계단계검사를 받아야 하는 경우 추가