AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.7.2 용접부 응력제거 3.7.2.1 압력용기등의 용접부는 용접 후에 잔류응력을 제거하기 위하여 열처리를 한다. 다만, 치사적 물질(시안화수소, 지시안, 이페리트, 불화키시린, 그 밖의 TLV-TWA 기준농도가 1 ppm 이하인 것을 말한다)을 수용하기 위한 압력용기등을 제외하고 다음의 어느 하나에 해당하는 것은 열처리를 하지 아니할 수 있다. (1) 부록C 제1호에 열거하는 재료를 사용한 모재의 용접부로서 (1-1)부터 (1-3)까지에서 정한 것 (1-1) 모재의 두께가 32 ㎜ 이하인 것 (1-2) 모재의 두께가 32 ㎜ 초과 38 ㎜ 이하인 것으로서 예열온도가 95 ℃ 이상인 것 (1-3) 모재의 두께가 38 ㎜를 초과하는 것으로서 (1-3-1) 또는 (1-3-2)에서 정한 것(그 용접부를 포함한 압력용기등의 다른 용접부가 열처리를 필요로 하지 않는 경우에 한정한다) (1-3-1) 안지름 50 ㎜ 이하인 노즐의 부착물을 크기가 12 ㎜ 이하인 그루우브(Groove)용접 또는 목두께가 12 ㎜ 이하인 필렛용접에 의하여 부착한 용접부로서 예열온도가 95 ℃ 이상인 것 (1-3-2) 부착물(내압부분이 아닌 것에 한정한다)을 목두께가 12 ㎜ 이하인 필렛용접에 의하여 부착한 용접부로서 예열온도가 95 ℃이상인 것 (2) 부록C 제2호에 열거하는 재료(규격 최소인장강도가 548.8 N/㎟ 이상의 것을 제외한다)를 사용한 모재의 용접부로서 (2-1) 또는 (2-2)에서 정한 것 (2-1) 모재의 두께가 16 ㎜ 이하인 것 (2-2) 모재의 두께가 16 ㎜를 초과하는 것으로서 (2-2-1) 또는 (2-2-2)에서 정한 것(그 용접부를 포함한 압력용기등의 다른 용접부는 열처리할 필요가 없는 경우에만 적용한다) (2-2-1) 부착물을 내압부분이 아닌 부분 또는 탄소함유량이 0.25 % 이하인 재료를 사용한 모재에 목두께가 12 ㎜ 이하인 필렛용접으로 부착한 용접부로서 예열온도가 95 ℃ 이상인 것 (2-2-2) 탄소의 함유율이 0.25 % 이하인 재료를 사용하고, 또한 두께가 12 ㎜ 이하인 관의 원주이음매에 속하는 용접부 (3) 부록C 제3호에 열거하는 재료 중 탄소함유량이 0.15 % 이하이고, 두께가 16 ㎜ 이하이며, 호칭지름이 4B 이하인 관을 맞대기용접 한 원주이음매에 속하는 용접부로서 예열온도가 120 ℃ 이상인 것 (4) 부록C 제4호에 열거하는 재료 중 탄소함유량이 0.15 % 이하, 크롬함유량이 3.0 % 이하이고, 두께가 16 ㎜ 이하이며, 호칭지름이 4B 이하인 관을 맞대기용접 한 원주이음매에 속하는 용접부로서 예열온도가 95 ℃ 이상인 것 (5) 부록C 제7호에 열거하는 재료를 사용한 용접부로서 (5-1) 또는 (5-2)에서 정한 것 (5-1) 모재의 두께가 16 ㎜ 이하인 것 (5-2) 부착물(내압부분이 아닌 것에만 적용한다)을 두께가 16 ㎜를 초과하는 모재에 목두께가 12 ㎜ 이하인 필렛용접으로 부착한 용접부로서 예열온도가 95 ℃ 이상인 것.[당해 용접부를 포함한 압력용기등의 다른 용접부는 열처리할 필요가 없는 것에만 적용한다] (6) 오스테나이트계 스테인리스강, 오스테나이트-페라이트계 스테인리스강, 9 % 니켈강 또는 비철금속을 사용한 모재의 용접부 (7) 다층동체에 관계되는 용접부[내통의 길이이음매 및 가열끼워맞춤에 따른 다층동체의 층성재 길이이음매로서 (1)부터 (6)까지에서 정한 것을 제외한다]	3.7.2 ------------------------- 3.7.2.1 --------------------------------------------- ------------------------. ----,---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 압력용기등으로서 (6)과 (7)에 해당하는 것은 열처리를 하지 아니할 수 있고, 치사적 물질 외의 물질을 수용하기 위한 압력용기등으로서 (1)부터 (7)까지에 해당하는 것은 열처리를 하지 아니할 수 있다. (1) -------------------------------------------------- --------------------- (1-1) ------------------------------------------ (1-2) ------------------------------------------------ --------------------- (1-3) ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- (1-3-1) ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- (1-3-2) ---------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- (2) -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- (2-1) ------------------------------------------ (2-2) ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- (2-2-1) ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2-2-2) ---------------------------------------------- ------------------------------------------------- (3) -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (4) ------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- (5) -------------------------------------------------- ------------------------------ (5-1) ------------------------------- (5-2) ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (6) -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ------- (7) -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 열처리 기준 해석 명확화 - 치사적 물질을 수용하는 압력용기등의 열처리에 대한 재료를 명확하게 규정하여 적용 혼선 방지 * 오스테나이트계 스테인리스강, 오스테나이트-페라이트계 스테인리스강, 9%니켈강 또는 비철금속인 모재의 경우 및 다층 동체(외부)의 용접부에 대한 열처리가 요구되지 않음.