KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.1.1 재료의 사용제한

3.2.1.1.1 ~ 3.2.1.1.4 (생 략)

3.2.1.1.5 내면 또는 외면에 0 ㎩ 을 넘는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음에서 정한 규격의 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1)~(19) (생 략)

(20) KS D 3570(고온 배관용 탄소 강관)

(21) KS D 3571(저온 열교환기용 강관)

(22) (생 략)

(23) KS D 3573(배관용 합금강강관)

(24)~(27) (생 략)

(28) KS D 3587(가열로용 강관)

(29)~(41) (생 략)

(42) KS D 4101(탄소강 주강품)

(43) KS D 4103(스테인리스강 주강품)

(44) KS D 4105(내열강 주강품)

(45) KS D 4106(용접 구조용 주강품)

(46) KS D 4107(고온 고압용 주강품)

(47) KS D 4111(저온 고압용 주강품)

(48)~(60) (생 략)

(61) KS D ISO 5922(가단 주철품)

(62)~(72) (생 략)

(73) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

<주석 신설>

3.2.1 재료의 사용제한

3.2.1.1.1 ~ 3.2.1.1.4 (현행과 같음)

3.2.1.1.5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1)~(19) (현행과 같음)

(20) SPS-KOSA0013-D3570-5078 (고온 배관용 탄소 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(21) SPS-KOSA0014-D3571-5079(저온 열교환기용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(22) (현행과 같음)

(23) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(24)~(27) (현행과 같음)

(28) SPS-KOSA0017-D3587-5082(가열로용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(29)~(41) (현행과 같음)

(42) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(43) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(44) SPS-KFCA-D4105-5008(내열강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(45) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(46) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(47) SPS-KFCA-D4111-5012(저온 고압용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(48)~(60) (현행과 같음)

(61) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(62)~(72) (현행과 같음)

(73) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.1.2 재료의 사용조건

3.2.1.2.1 규격재료는 재료의 종류에 따라 부록 A에서 정한 허용인장응력에 대응하는 온도의 범위(규격재료 중 부록 B 재료의 종류 란에서 정한 재료는 그 온도범위 안의 최고온도를 상한으로, 같은 표 최저 온도 란에서 정한 온도를 하한으로 하는 범위) 안에서 사용한다. 다만, 표 3.2.2.1의 재료를 같은 표의 두께 범위에서 사용하는 경우에는 같은 표 온도까지 사용할 수 있다.

재료의 종류	두께(㎜)	최저사용온도(℃)
KS D 4101 탄소강 주강품		-60
[비고] 이 표는 이들의 재료를 사용하는 냉매설비 내압부분의 최저사용 온도에서의 사용압력이 설계 압력의 1/2.5 이하가 된 경우로서 그 때 생긴 응력이 해당 부분에 작용하는 때에만 적용한다.

표 3.2.1.2.1 내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

3.2.1.2 재료의 사용조건

3.2.1.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

-----	---	-------
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경		---
[비고] --------------------------------- -------------------------------------- -----------------------------.

표 3.2.1.2.1 내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.1.2.2 표 3.2.2.2①부터 표 3.2.2.2③까지에서 냉매설비의 구분 란에 기재된 설비에는 3.2.2.1에도 불구하고 사용할 수 없는 재료 란에 기재된 재료는 사용하지 아니한다. 다만, 냉동용 압축기에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
5	①독성가스용 압력용기 등	KS D 4302(구상 흑연 주철품) KS D ISO 5922(가단 주철품)
	②설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 압력용기 등
	③설계압력이 1.1 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스이외의 가스용 압력용기 등과 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃ 를 초과하는 압력용기 등

표 3.2.1.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

표 3.2.1.2.2③ 탄소강 및 주철품의 사용제한(밸브)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
5	①독성가스(암모니아를 제외한다)의 밸브	KS D 4302(구상 흑연 주철품)(설계압력이 1.6㎫ 이하의 가연성가스의 밸브에 사용하는 경우에는 1종 및 2종 제외) KS D ISO 5922(가단 주철품) 부록 D에서 정한 덕타일 철주조품 부록 D에서 정한 맬리어블 철주조품
	②설계압력 0.2 ㎫ 이상의 가연성가스(암모니 아를 제외한다)의 밸브
	③설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 밸브, 암모니아 밸브. 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫ 을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험 을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것
	④설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5 이하가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃ 미만으로 볼 수 있다.
	⑤안전밸브 및 설계압력이 3.2 ㎫ 을 초과하는 자동제어밸브

3.2.1.2.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.1.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

--	-------	-------
-	--------------	--------------------- SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경
	--------------------- ------------
	--------------------- --------------------- --------------------- --------------------- -------

표 3.2.1.2.2③ 탄소강 및 주철품의 사용제한(밸브)

--	------	---------
-	-----------------------	-------------------------- ------------------------- --------------- SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) ------------------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 --------------------
	--------------------------------------------------
	----------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------- ------------------- --------------- ------------------
	----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------.
	-----------------------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.1.3 재료의 허용인장응력

3.2.3.1 ~ 3.2.3.2 (생 략)

3.2.1.3.3 KS D 4301(회주철품), KS D 4302(구상 흑연 주철품), KS D ISO 5922(가단 주철품) 및 이들과 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 주철품의 허용인장응력은 그 재료의 설계온도에서 인장강도의 1/10 이하의 값으로 한다.

3.2.1.3.4 (생 략)

3.2.1.3.5 크리프(Creep)영역의 설계온도에서의 허용인장응력은 다음 값 중 최소의 값으로 한다. 다만, KS B 6733[압력용기(기반규격)]의 부표에 따라 허용인장응력을 구한 주강품 및 그 밖에 따로 정하는 최소 두께를 구하는 식 중에 크리프가 고려되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

(1) 설계온도에서 1 000 시간에 0.01 % 의 크리프를 발생시키는 응력의 평균치

(2) 설계온도에서 100 000 시간에 파열을 발생시키는 응력의 평균값의 1/1.5의 수치

(3) 설계온도에서 100 000 시간에 파열을 발생시키는 응력의 최소값의 1/1.25의 수치

3.2.1.3 재료의 허용인장응력

3.2.3.1 ~ 3.2.3.2 (현행과 같음)

3.2.1.3.3 -------------------------------- SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)----------------------------------------------------------------------------.

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

3.2.1.3.4 (현행과 같음)

3.2.1.3.5 --------------------------------- -------------------. --KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조 일반)------------------------------- ----------------------------------------.

(1)------------------------------------- ---

(2)------------------------------------- -------

(3)------------------------------------- --------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3570 고온배관용 탄소 강관	STPT 370	S	370	215
		E	370	215
	STPT 410	S	410	245
		E	410	245
	STPT 480	S	480	275

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3571 저온·열교환기용 강관	STBL 380	S	380	205
		E	380	205
	STBL 450	S	450	245
	STBL 690	S	690	520

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3573 배관용 합금강 강관	STPA 12	S	380	205
	STPA 20	S (13)	410	205
	STPA 22	S (17)	410	205
	STPA 23	S (17)	410	205
	STPA 24	S (17)	410	205
	STPA 25	S (17)	410	205
	STPA 26	S (17)	410	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조	규정최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3587 가열로용 강관	STF 410	S	410	245
	STFA 12	S	380	205
	STFA 24	S	410	205
	STFA 25	S	410	205
	STFA 26	S	410	205
	SUS 304TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 304HTF	S	520	205
	SUS 316TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 316HTF	S	520	205
	SUS 321TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 321HTF	S	520	205
	SUS 347TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 347HTF	S	520	205
	NCF 800HTF	S	450	175

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4105 내열강 주강품	SCH 22	(48)	440	235
	SCH 22CF	-	440	235

규격 명칭	종류 및 기호	질별	규정 최소인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	주
KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄합금단조품	A 2014 FD	T4	380 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	205	(3)
		T6	450 (열처리시 최대두께 75㎜이하)	380	(3)
			430 (열처리시 최대두께 75㎜초과 100㎜이하)	380	(3)
	A 5056 FD	H112	245 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	120
	A 5083 FD	H112	275 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	125	(2)
		O		120
	A 5083 FH	H112	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 L)	125
		H112	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 LT)	110	(3)
		O	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 L)	120
		O	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 LT)	110
	A 6061 FD	T6	265 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	245	(3)
		(T6W)	165 (열처리시 최대두께 200㎜이하)
	A 6061 FH	T6	265 (열처리시 최대두께 100㎜이하, 시편의 채취방향 L, LT)	245	(3)
			255 (열처리시 최대두께 100㎜이하, 시편의 채취방향 ST)	225	(3)
			255 (열처리시 최대두께 100㎜초과 200㎜이하, 시편의 채취방향 L, LT)	235	(3)
			245 (열처리시 최대두께 100㎜초과 200㎜이하, 시편의 채취방향 ST)	225	(3)
		(T6W)	165 (열처리시 최대두께 200㎜이하)

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D ISO 5922 (가단주철품)-흑심가단 주철품	BMC 270	(51)	-	-
	BMC 310	(51)	-	-
	BMC 340	(51)	-	-
	BMC 360	(51)	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4101 탄소강 주강품	SC360	(41) (42),(43)	360	175
	SC410	(41) (42),(43),(44),(45)	410	205
	SC450	(41) (42),(43),(44),(45)	450	225
	SC480	(41) (42),(43),(44),(45)	480	245

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측생략)
KS D 4103 스테인리스강 주강품	SSC1-T1	(43)	540	345
	SSC1-T2	(43)	620	450
	SSC 13	(43)	440	185
	SSC 13 A	(46),(47),(43)	480	205
	SSC 14	(46),(47),(32),(43)	440	185
	SSC 14 A	(43)	480	205
	SSC 16	(46),(47),(43)	390	175
	SSC 16 A	(46),(47),(32),(43)	480	205
	SSC 17	(43)	480	205
	SSC 18	(43)	450	195
	SSC 19	(32),(43)	390	185
	SSC 19 A	(46),(43)	480	205
	SSC 21	(46),(32),(43)	480	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4106 용접구조용 주강품	SCW410	(41) (43)	410	235
	SCW480	(41) (43)	480	275
	SCW550	(41) (43)	550	355
	SCW620	(41) (43)	620	430

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4107 고온고압용 주강품	SCPH1	(44),(43),(45)	410	205
	SCPH2	(44),(43),(45)	480	245
	SCPH11	(49),(43),(45)	450	245
	SCPH21	(43)	480	275
	SCPH32	(43)	480	275
	SCPH61	(43)	620	410

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4111 저온고압용 주강품	SDPL1	(43)	450	245
	SDPL11	(43)	450	245
	SDPL21	(43)	480	275
	SDPL31	(43)	480	275

비고 1. 이 표에 있어서 각 온도 중간에서의 기본 허용 인장응력의 값은 비례계산에 의해 계산한다.

2. KS D 5546, KS D 6719 및 KS D 6720의 질별의 나에 있어서 A는 어닐링, SR은 응력제거법 어닐링, S는 용체화처리를 나타낸다.

3. 이 표의 규정 최소 항복점 또는 내력의 란의 단위는 (N/㎟)로 한다.

<주석 신설>

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

----	---- ---	---- ----	---- ---- --	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0013-D3570-5078 고온배관용 탄소 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---

----	---- --	---- ----	---- ---- ---	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0014-D3571-5079 저온·열교환기용 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---

----	---- ----	---- ----	---- ---- ---	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0015-D3573-5080 배관용 합금강 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---

----	---- --	--	---- ---- --	---- ---- --	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0017-D3587-5082 가열로용 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---

----	---- --	---- ----	---- ---- ---	---- ------- ---	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4105-5008 내열강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	--	---
	----	-	--	---

----	---- --	--	------------ ---	--------	-
SPS-KFCA-D6770-5022 알루미늄 및 알루미늄합금단조품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	-----	--	--------------------	---	-
		--	--------------------	---	-
			------------------------------------	---	-
	-----	---	--------------------	---	-
	-----	---	--------------------	---	-
		-		---	-
	-----	---	---------------------------	---	-
		---	---------------------------	---	-
		-	---------------------------	---	-
		-	---------------------------	---	-
	-----	--	--------------------	---	-
		---	--------------------	-	-
	-----	--	----------------- -----------	---	-
			----------------- -----------	---	-
			----------------- ------ -----------	---	-
			----------------- ------ -----------	---	-
		---	----------------	-	-

----	---- ---	---- ----	---- ---- ---	---- ------ --	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-흑심가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	--	-	-
	----	--	-	-
	----	--	-	-
	----	--	-	-

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4103-5006스테인리스강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	----	---	---
	----	--------	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	--------	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	----	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4106-5009용접구조용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---

비고 1. -------------------------------------  ---------------.

2. -------, SPS-KONMA17-ISO6207-5512 ------ -------------------------------------.

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국비철금속협회의 대체표준으로 변경

3. --------------------------------------  -.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 B

구분	재료의 종류	최저사용온도
5	KS D 4101 탄소강 주강품에 적합한 재료 KS D 4106 용접구조용 주강품에 적합한 재료 KS D 4103 스테인리스강 주강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도

재료의 형상 또는 종류	한국산업표준
주조재	KS D 4111 저온고압용주강품
단조품	KS D 0028 단강품의 검사통칙
관	KS D 3569 저온배관용강관
판	KS D 3521 압력용기용강판

부록 B

--	-------	-------
-	SPS-KFCA-D4101-5004 --------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 SPS-KFCA-D4106-5009 --------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 SPS-KFCA-D4103-5006 --------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	------------------------------------------

--------	--------
---	SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
---	----------------
-	----------------
-	----------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 D 덕타일 철주조품 및 맬리어블 철주조품

2.3 품  질

2.3.1 주철품은 KS D ISO 5922를 만족함과 동시에 4.에 규정한 충격값을 만족해야 한다.

<주석 신설>

부록 D 덕타일 철주조품 및 맬리어블 철주조품

2.3 품  질

2.3.1 --- SPS-KOSA0179-ISO5922-5244--------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

-----------------.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.