KGS AA336(그 밖의 배관용 밸브 중 황동볼밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.3 밸브의 몸통 및 덮개에 사용하는 재료는 표 3.2.3에 정한 것이나 인정규격의 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다.

표 3.2.3 밸브에 사용하는 재료

부품명	기 호
몸통	KS D 5101의 C3712 또는 3771 KS D 6024의 CAC201, CAC202, CAC203, CAC406
덮개
볼	KS D 5101의 C3602, C3604, 3712 또는 3771 KS D 6024의 CAC201, CAC202, CAC203, AC406 KS D 3706의 STS304, KS D 4103의 SSC13
밸브대

<주석 신설>

3.2.3 ------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.3 밸브에 사용하는 재료

---	--
--	----------------- -----------------------------
--
-	---------------------------- ---------------------------- ------------, SPS-KFCA-D4103-5006 --- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
---

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.