KGS AA431(도시가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.1 압력조정기 각부의 재료는 표 3.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다.

표 3.2.1 압력조정기 각부의 재료

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸통	덮개	헤드 Head	오리 피스	밸브	스프링
강제	KS D 3510 경강선						○
주물	KS D 4103 스테인리스 주강품	○	○	○		○
	KS D 4107 고온고압용 주강품	○	○	○		○
	KS D 4302 구상흑연주철	○	○	○		○
	KS D 4305 백심가단주철	○	○	○		○
	KS D 6024 황동주물	○	○
	KS D 6024 청동주물	○	○
	KS D 6008 알루미늄합금주물	○	○
	KS D 4301 회주철	○	○	○		○
스테인리스강제	KS D 3706 스테인리스강봉			○	○	○
	KS D 3705 열간압연스테인리스강판		○		○	○
	KS D 3698 냉간압연스테인리스강판		○		○	○
	KS D 3703 스테인리스강선						○
	KS D 3534 스프링용 스테인리스강대						○
	KS D 3535 스프링용 스테인리스강선						○
알루미늄및 알루미늄합금	KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄 합금판		○		○
	KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄 합금단조품	○	○		○
구리 및 구리합금 봉	KS D 5101 구리 및 구리합금봉			○	○	○
	KS D 5301 이음매없는 구리 및 구리합금관				○	○
다이케스팅	KS D 6005 아연합금 다이캐스팅	○	○			○
	KS D 6006 알루미늄합금 다이캐스팅	○	○			○

<주석 신설>

3.2.1 ----------------------------------  --------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.1 압력조정기 각부의 재료

--	-------	----
		--	--	--	--	--	--
--	----------						-
--	SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	-	-	-		-
	SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	-	-	-		-
	----------	-	-	-		-
	SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 가단주철 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	-	-	-		-
	----------	-	-
	----------	-	-
	----------	-	-
	----------	-	-	-		-
------------	----------			-	-	-
	----------		-		-	-
	----------		-		-	-
	----------						-
	----------						-
	----------						-
------------	----------		-		-
	SPS-KFCA-D6770-5022 알루미늄 및 알루미늄 합금단조품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	-	-		-
------------	----------			-	-	-
	----------				-	-
--------	----------	-	-			-
	----------	-	-			-

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.