KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

압력용기등의 재료는 그 압력용기등의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른다.

3.2.1 압력용기등의 재료는 표면에 사용상 유해한 손상·타격흔적·부식 등 결함이 없는 것으로 한다.

3.2.2 내면 또는 외면에 0 ㎩를 초과하는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음 기준에 따른  규격에 적합한 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1) ~ (19) (생 략)

(20) KS D 3570(고온 배관용 탄소 강관)

(21) KS D 3571(저온 열교환기용 강관)

(22) (생 략)

(23) KS D 3573(배관용 합금강강관)

(24) ~ (27) (생 략)

(28) KS D 3587(가열로용 강관)

(29) ~ (41) (생 략)

(42) KS D 4101(탄소강 주강품)

(43) KS D 4103(스테인리스강 주강품)

(44) KS D 4105(내열강 주강품)

(45) KS D 4106(용접 구조용 주강품)

(46) KS D 4107(고온 고압용 주강품)

(47) KS D 4111(저온 고압용 주강품)

(48) ~ (60) (생 략)

(61) KS D ISO 5922(가단 주철품)

(62) ~ (73) (생 략)

(73) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

3.2 재료

---------------------------------------------.

3.2.1 ----------------------------------   ---------------.

3.2.2 ---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (19) (현행과 같음)

(20) SPS-KOSA0013-D3570-5078(고온 배관용 탄소 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(21) SPS-KOSA0014-D3571-5079(저온 열교환기용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(22) (현행과 같음)

(23) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(24) ~ (27) (현행과 같음)

(28) SPS-KOSA0017-D3587-5082(가열로용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(29) ~ (41) (현행과 같음)

(42) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(43) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(44) SPS-KFCA-D4105-5008(내열강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(45) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(46) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(47) SPS-KFCA-D4111-5012(저온 고압용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(48) ~ (60) (현행과 같음)

(61) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(62) ~ (73) (현행과 같음)

(73) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.6 표 3.2.6에서 정한 기화통 또는 기화통의 부분 중 내압부분에는 3.2.3에도 불구하고 해당 표에서 정한 사용금지재료 또는 이와 유사한 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용하지 아니한다.

표 3.2.6 사용금지재료

번호	기화통 또는 기화통의 부분	사용금지재료
1	기화통의 용접하는 부분	탄소함유량이 0.35 % 이상인 강재 또는 저합금 강재
2	◦설계압력(해당 기화통을 사용할 수 있는 최고압력으로 설계된 압력을 말한다. 이하 같다)이 1.6 ㎫ 을 초과하는 압력 ◦독성가스용 기화통 ◦두께가 16 ㎜ 를 초과하는 기화통의 동판, 그 밖에 이와 유사한 판과 설계압력이 1 ㎫ 을 초과하는 기화통의 동체 중 길이방향 용접을 하는 부분 및 용접에 따라 경판으로 하는 부분	◦KS D 3503(일반구조용 압연강재) ◦KS D 3515(용접구조용 압연강재)에 해당하는 재료중 SM400A·SM490A 또는 SM490YA ◦KS D 3583(배관용 아크용접 탄소강관)
3	◦설계압력이 3 ㎫ 을 초과하는 기화통	◦KS D 3515(용접구조용 압연강재)
4	◦독성가스용 기화통 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 액화가스용 기화통 ◦설계압력이 1 ㎫ 을 초과하는 기화통 ◦설계온도(해당 기화통을 사용할 수 있는 최고 또는 최저온도로 설계된 온도를 말한다. 이하 같다)가 0 ℃ 미만인 기화통 및 설계온도가 100 ℃(압축공기에 관계되는 것은 200 ℃, 설계압력이 0.2 ㎫ 미만인 것은 350 ℃)를 초과하는 기화통	◦KS D 3507(배관용 탄소 강관)
5	◦독성가스용 기화통 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 기화통 ◦설계압력이 1.1 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 가스용 기화통과 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃ 를 초과하는 기화통	◦KS D 4302(구상 흑연 주철품) ◦KS D ISO 5922(가단 주철품)
6	◦포스겐 및 시안화수소용 기화통 ◦설계온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 기화통 및 설계압력이 1.8 ㎫ 을 초과하는 특정설비	◦부록 D에서 정한 덕타일 철주조품 ◦부록 D에서 정한 맬리어블 철주조품

3.2.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.6 사용금지재료

--	------------	----
-	------------	-------------------------------
-	◦ ---------------------------------------------------------------- ◦-------- ◦------------------------------------------------------------------------------------------------------	◦------------------- ◦----------------------------------------------- ◦-----------------------
-	◦---------------------	◦------------------
-	◦-------- ◦-------------------------- ◦--------------------- ◦-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	◦------------------
-	◦-------- ◦-------------------------- ◦----------------------------------------------------------------------------	◦---------------- ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경
-	◦------------------ ◦--------------------------------------------------------	◦------------------ ◦--------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.4.1 플랜지 규격

압력용기등을 설치하는 플랜지이음매는 그 설비에 적합한 규격(재료에 관련되는 부분을 제외한다)으로 하며, 이 경우 압력용기등의 설계압력이 2 ㎫를 초과하는 것 및 압력용기등의 설계압력을 ㎫로 표시한 값과 플랜지의 호칭내경을 ㎜로 표시한 값의 곱이 5백을 초과하는 것은 허브플랜지를 사용한다. 다만, KS  B 6231(압력용기의 구조)의 부록 B(플랜지의 응력계산방법)에 따라 응력을 계산하여 필요한 강도를 갖는다고 인정되는 것은 그러하지 아니한다.

3.4.1 플랜지 규격

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS  B 6750(압력용기 -설계 및 제조 일반)의 부속서 2--

-----------------------------------------------------.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3570 고온배관용 탄소 강관	STPT 370	S	370	215
		E	370	215
	STPT 410	S	410	245
		E	410	245
	STPT 480	S	480	275

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3571 저온·열교환기용 강관	STBL 380	S	380	205
		E	380	205
	STBL 450	S	450	245
	STBL 690	S	690	520

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3573 배관용 합금강 강관	STPA 12	S	380	205
	STPA 20	S (13)	410	205
	STPA 22	S (17)	410	205
	STPA 23	S (17)	410	205
	STPA 24	S (17)	410	205
	STPA 25	S (17)	410	205
	STPA 26	S (17)	410	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조	규정최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3587 가열로용 강관	STF 410	S	410	245
	STFA 12	S	380	205
	STFA 24	S	410	205
	STFA 25	S	410	205
	STFA 26	S	410	205
	SUS 304TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 304HTF	S	520	205
	SUS 316TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 316HTF	S	520	205
	SUS 321TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 321HTF	S	520	205
	SUS 347TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 347HTF	S	520	205
	NCF 800HTF	S	450	175

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4105 내열강 주강품	SCH 22	(48)	440	235
	SCH 22CF	-	440	235

규격 명칭	종류 및 기호	질별	규정 최소인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	주
KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄합금단조품	A 2014 FD	T4	380 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	205	(3)
		T6	450 (열처리시 최대두께 75㎜이하)	380	(3)
			430 (열처리시 최대두께 75㎜초과 100㎜이하)	380	(3)
	A 5056 FD	H112	245 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	120
	A 5083 FD	H112	275 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	125	(2)
		O		120
	A 5083 FH	H112	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 L)	125
		H112	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 LT)	110	(3)
		O	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 L)	120
		O	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 LT)	110
	A 6061 FD	T6	265 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	245	(3)
		(T6W)	165 (열처리시 최대두께 200㎜이하)
	A 6061 FH	T6	265 (열처리시 최대두께 100㎜이하, 시편의 채취방향 L, LT)	245	(3)
			255 (열처리시 최대두께 100㎜이하, 시편의 채취방향 ST)	225	(3)
			255 (열처리시 최대두께 100㎜초과 200㎜이하, 시편의 채취방향 L, LT)	235	(3)
			245 (열처리시 최대두께 100㎜초과 200㎜이하, 시편의 채취방향 ST)	225	(3)
		(T6W)	165 (열처리시 최대두께 200㎜이하)

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D ISO 5922 (가단주철품)-흑심가단 주철품	BMC 270	(51)	-	-
	BMC 310	(51)	-	-
	BMC 340	(51)	-	-
	BMC 360	(51)	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4101 탄소강 주강품	SC360	(41) (42),(43)	360	175
	SC410	(41) (42),(43),(44),(45)	410	205
	SC450	(41) (42),(43),(44),(45)	450	225
	SC480	(41) (42),(43),(44),(45)	480	245

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측생략)
KS D 4103 스테인리스강 주강품	SSC1-T1	(43)	540	345
	SSC1-T2	(43)	620	450
	SSC 13	(43)	440	185
	SSC 13 A	(46),(47),(43)	480	205
	SSC 14	(46),(47),(32),(43)	440	185
	SSC 14 A	(43)	480	205
	SSC 16	(46),(47),(43)	390	175
	SSC 16 A	(46),(47),(32),(43)	480	205
	SSC 17	(43)	480	205
	SSC 18	(43)	450	195
	SSC 19	(32),(43)	390	185
	SSC 19 A	(46),(43)	480	205
	SSC 21	(46),(32),(43)	480	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4106 용접구조용 주강품	SCW410	(41) (43)	410	235
	SCW480	(41) (43)	480	275
	SCW550	(41) (43)	550	355
	SCW620	(41) (43)	620	430

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4107 고온고압용 주강품	SCPH1	(44),(43),(45)	410	205
	SCPH2	(44),(43),(45)	480	245
	SCPH11	(49),(43),(45)	450	245
	SCPH21	(43)	480	275
	SCPH32	(43)	480	275
	SCPH61	(43)	620	410

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4111 저온고압용 주강품	SDPL1	(43)	450	245
	SDPL11	(43)	450	245
	SDPL21	(43)	480	275
	SDPL31	(43)	480	275

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

----	---- ---	---- ----	---- ---- --	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0013-D3570-5078 고온배관용 탄소 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---

----	---- --	---- ----	---- ---- ---	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0014-D3571-5079 저온·열교환기용 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---

----	---- ----	---- ----	---- ---- ---	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0015-D3573-5080 배관용 합금강 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---

----	---- --	--	---- ---- --	---- ---- --	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0017-D3587-5082 가열로용 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---

----	---- --	---- ----	---- ---- ---	---- ------- ---	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4105-5008 내열강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	--	---
	----	-	--	---

----	---- --	--	------------ ---	--------	-
SPS-KFCA-D6770-5022 알루미늄 및 알루미늄합금단조품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	-----	--	--------------------	---	-
		--	--------------------	---	-
			------------------------------------	---	-
	-----	---	--------------------	---	-
	-----	---	--------------------	---	-
		-		---	-
	-----	---	---------------------------	---	-
		---	---------------------------	---	-
		-	---------------------------	---	-
		-	---------------------------	---	-
	-----	--	--------------------	---	-
		---	--------------------	-	-
	-----	--	----------------- -----------	---	-
			----------------- -----------	---	-
			----------------- ------ -----------	---	-
			----------------- ------ -----------	---	-
		---	----------------	-	-

----	---- ---	---- ----	---- ---- ---	---- ------ --	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-흑심가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	--	-	-
	----	--	-	-
	----	--	-	-
	----	--	-	-

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4103-5006스테인리스강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	----	---	---
	----	--------	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	--------	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	----	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4106-5009용접구조용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

부록 A의2 비철금속재료의 최대 허용 인장 응력값

비고 1. 이 표에 있어서 각 온도 중간에서의 기본 허용 인장응력의 값은 비례계산에 의해 계산한다.

2. KS D 5546, KS D 6719 및 KS D 6720의 질별의 나에 있어서 A는 어닐링, SR은 응력제거법 어닐링, S는 용체화처리를 나타낸다.

3. 이 표의 규정 최소 항복점 또는 내력의 란의 단위는 (N/㎟)로 한다.

부록 A의2 비철금속재료의 최대 허용 인장 응력값

비고 1. -------------------------------------   ----------.

2. ----- SPS-KONMA17-ISO6207-5512 ----- --------------------------------------.

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국비철금속협회의 대체표준으로 변경

3. -------------------------------------   -.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 B

구분	재료의 종류	최저사용온도
5	KS D 4101 탄소강 주강품에 적합한 재료 KS D 4106 용접구조용 주강품에 적합한 재료 KS D 4103 스테인리스강 주강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도

재료의 형상 또는 종류	한국산업표준
주조재	KS D 4111 저온고압용주강품
단조품	KS D 0028 단강품의 검사통칙
관	KS D 3569 저온배관용강관
판	KS D 3521 압력용기용강판

부록 B

--	-------	-------
-	SPS-KFCA-D4101-5004 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 --------------- SPS-KFCA-D4106-5009 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 --------------- SPS-KFCA-D4103-5006 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ---------------	------------------------------------------

--------	--------
---	SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
---	----------------
-	----------------
-	----------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 G  용접용 와이어의 구분

용접봉의 구 분	대응하는 모 재	종 류	규 격(보기)
Y-1-1	P-1 P-2	탄산가스 용접용 와이어	YCW 1, YCW 2, YCW 3, YCW 4 A, YCW 4 B (KS D 7025)
Y-1-2	P-1	강 서브머어지 아아크 용접 재료	YSW 11, YSW 21, YSW 22, YSW 23, YSW 31, YSW 32, YSW 41 (KS D 7024)
A-21	P-21	알루미늄 및 알루미늄합금 용접봉과 전극 와이어 (알루미늄)	A 1070 BY, A 1070 WY, A 1100 BY, A 1100 WY, A 1200 BY, A 1200 WY (KS D 7028)
A-22	P-22	알루미늄 및 알루미늄합금 용접봉과 전극 와이어 (알루미늄 - 마그네슘합금)	A 5652 BY, A 5652 WY, A 5554 BY, A 5554 WY, A 5654 BY, A 5654 WY, A 5356 BY, A 5356 WY, A 5556 BY, A 5556 WY, A 5183 BY, A 5183 WY (KS D 7028)
A-23	P-23	알루니늄 및 알루미늄합금 용접봉과 전극 와이어 (알루미늄 - 규소합금)	A 4043 BY, A 4043 WY (KS D 7028)
Y-6	P-6	스테인리스강 봉 및 와이어 (페라이트계)	Y 410 (KS D 7026)
Y-7	P-7	스테인리스강 봉 및 와이어 (페라이트계)	Y 430 (KS D 7026)
Y-8	P-8	스테인리스강 봉 및 와이어 (오스테나이트계)	Y 308, Y 308L, Y 309S, Y 310, Y 316, Y 316L, Y 316JIL, Y 317, Y 321, Y 347 (KS D 7026)

부록 G  용접용 와이어의 구분

---------	------	--	----
-----	----	--------------	----------------------------------
----	----	연강, 고장력강 및 저온용강용 아크 용접 플럭스 코어선	KS D 7104
--	----	---------------------------------	--------------------------------------------------------
---	---	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--	---	------------------------------------------	----------------------------
--	--	----------------------------	--------------
--	--	----------------------------	--------------
--	--	----------------------------	--------------------------------------------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 E  모재의 구분

모재의구 분	그 룹 번 호	종 류	규 격(보기)
P-1	1	일반탄소강으로서 규격에서의 최소인장강도가 49kgf/㎟(481N/㎟)미만인 것	SS 34, SS 41 (KS D 3503) SPP (KS D 3507) SWS 41A～C (KS D 3515) SPPV 24 (KS D 3521) SG 26, SG 30 (KS D 3533) SGV 42 SGV 46 (KS D 3540) SLA1 24A～B, SLA1 33A～B (KS D 3541) SB 42, SB 46 (KS D 3560) SPPS 38, SPPS 42 (KS D 3562) STBH 35, STBH 42 (KS D 3563) SPPH 38, SPPH 42 (KS D 3564) SPLT 39 (KS D 3569) SPHT 38, SPHT 42 (KS D 3570) STLT 39 (KS D 3571) SPW 41 (KS D 3583) SF 34, SF 40, SF 45 (KS D 3710) SMC 10, SMC 12, SMC 15, SMC 17, SMC 20 SMC 22, SMC 25, SMC 28 (KS D 3752) SC 37, SC 42, SC 46 (KS D 4101) SCW 42 (KS D 4106) SCPH 1 (KS D 4107)
	2	일반탄소강으로서, 규격 최소인장강도가 49kgh/㎟(481N/㎟)이상이고, 56kgf/㎟(549N/㎟)미만인 것	SWS 50A～C, SWS 53B～C (KS D 3515) SPPV 32, SPPV 36 (KS D 3521) SG 33, SG 37 (KS D 3533) SGV 49 (KS D 3540) SLA1 37 (KS D 3541) SB 49 (KS D 3560) SPPH 49 (KS D 3564) SPHT 49 (KS D 3570) SF 50 (KS D 3710) SC 49 (KS D 4101) SCW 49 (KS D 4106) SCW 49 (KS D 4106) SCPH 2 (KS D 4107) SFV 1 (KS D 4109) SCPL 1 (KS D 4111)

모재의구 분	그 룹 번 호	종 류	규 격(보기)
P-3	1	저합금강으로서 몰리브덴강, 망간 몰리브덴강, 크롬 몰리브덴강, 니켈 크롬 몰리브덴강 등의 저합금강으로 크롬의 함유량이 1%미만, 몰리브덴의 함유량이 1%미만인 표준 합금 성분을 가진 것으로서, 규격 최소 인장강도가 49kgf/㎟(481kgf/㎟) 미만인 것	SCMV 1 (KS D 3543) SB 46 (KS D 3560) STHA 12, STHA 13, STHA 20 (KS D 3572) SPA 12 (KS D 3573) SCPH 11 (KS D 4107) SCPL 11 (KS D 4111)

P-4	1	저합금강으로서 크롬의 함유량이 1%이상, 몰리브덴 함유량이 0.5%이상인 표준합금성분을 가진 것으로서 규격 최소 인장강도가 49kgf/㎟(481N/㎟)미만인 것	SCMV 2, SCMV 3, SCMV 2 Q (KS D 3543) STHA 22, STHA 23 (KS D 3572) SPA 22, SPA 23 (KS D 3573)
	2	저합금강으로서 크롬의 함유량이 1%이상, 몰리브덴의 함유량이 0.5%이상인 표준 합금 성분을 가진 것으로서 규격 최소 인장강도가 49kgf/㎟(481N㎟)이상이고, 56kgf/㎟(549N/㎟)미만인 것	SCMV 3 Q (KS D 3543) SCPH 21 (KS D 4107)
	3	저합금강으로서 크롬의 함유량이 1%이상, 몰리브덴의 함유량이 0.5%이상인 표준 합금 성분을 가진 것으로서 규격 최소 인장강도가 56kgf/㎟(549N/㎟)이상인 것	SCPH 22, SCPH 23 (KS D 4107)

P-5	1	저합금강으로, P-3 및 P-4이외의 것으로서, 규격 최소 인장강도가 49kgf/㎟(481N/㎟)미만인 것	SCMV 4, SCMV 5, SCMV 6 (KS D 3543) STHA 24, STHA 25, STHA 26 (KS D 3572) SPA 24, SPA 25, SPA 26 (KS D 3573)
	2	저합금강으로, P-3 및 P-4이외의 것으로서, 규격 최소 인장강도가 49kgf/㎟(481N/㎟)이상이고, 56kgf/㎟(549N/㎟)미만인 것	SCMV 4 Q, SCMV 5 Q, SCMV 6 Q(KS D 3543) SCPH 32 (KS D 4107)
P-5	3	저합금강으로, P-3 및 P-4이외의 것으로서, 규격 최소 인장강도가 56kgf/㎟(549N/㎟)이상인 것	SCPH 61 (KS D 4107)

P-8		고합금강 오스테나이트계 스테인리스강	STS 304 TP, STS 304 LTP, STS 321 TP, STS 321 HTP, STS 316 TP, STS 316 HT, STS 316 LTP, STS 310 STP, STS 347 T, STS 347 HTP (KS D 3576) STS 304 TB STS 304 HTB, STS 304 LTB, STS 321 TB, STS 316 TB, STS 316 HTB, STS 316 LTB, STS 309 STB, STS 310 STB, STS 347 TB, STS 347 HTB (KS D 3577) STS 301, STS 302, STS 304, STS 304 L, STS 309 S, STS 310 S, STS 316, STS 316 L, STS 316 J1, STS 316 J1L, STS 317, STS 317 L, STS 321, STS 321 HTB, STS 347 (KS D 3698, KS D 3705, 3706) SSC 13, SSC 14, SSC 16, SSC 17, SSC 19, SSC 21 (KS D 4103)

P-9A		저온용 합금강 2.25% 니켈강 2.5% 니켈강	SCPL 21 (KS D 4111)
P-9B		저온용 합금강 3.5%니켈강	SPLT 46 (KS D 3569) STLT 46 (KS D 3571) SCPL 31 (KS D 4111)
P-11A		저온용 합금강 9% 니켈강	SL 9 N 53, SL 9 N 60 (KS D 3586) SPLT 70 (KS D 3569) STLT 70 (KS D 3571)

부록 E  모재의 구분

------	------	--	----
--	-	--------------------------------------------	----------------- --------------- ----------------- ---------- ---------------- ---------------- ---------------- ------------------------ ---------------- ---------------------- ---------------------- ------------------------ ---------(SPS-KOSA0013-D3570-5078) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 --------(SPS-KOSA0014-D3571-5079) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 ---------------- ------------------------- -------------------------- -------------------------- --------------(SPS-KFCA-D4101-5004) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -----(SPS-KFCA-D4106-5009) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -----(SPS-KFCA-D4107-5010) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
	-	--------------------------------------------	----------------------- ----------------------- ---------------- ------------ ----------- ----------- ------------ -------(SPS-KOSA0013-D3570-5078) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 ------------ -------(SPS-KFCA-D4101-5004) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ----(SPS-KFCA-D4106-5009 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ----(SPS-KFCA-D4106-5009) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ----(SPS-KFCA-D4107-5010) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ---------------- ----(SPS-KFCA-D4111-5012) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

------	------	--	----
--	-	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------- ------------- ------------- ----(SPS-KOSA0015-D3573-5080) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 -----(SPS-KFCA-D4107-5010) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -----(SPS-KFCA-D4111-5012) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

---	-	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------- --------------------- ----------(SPS-KOSA0015-D3573-5080) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경
	-	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------- ------(SPS-KFCA-D4107-5010) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
	-	----------------------------------------------------------------------------------------	-------(SPS-KFCA-D4107-5010) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

--	-	------------------------------------------------------	-------------------------- -------------------------- -----------------(SPS-KOSA0015-D3573-5080) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경
	-	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------- ----(SPS-KFCA-D4107-5010) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
--	-	-----------------------------------------------------------------	------(SPS-KFCA-D4107-5010) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

--		---- ----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------(SPS-KFCA-D4103-5006) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

----		----- ----- -----	-----(SPS-KFCA-D4111-5012) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
----		----- ----	----- ----- -----(SPS-KOSA0014-D3571-5079) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 -----(SPS-KFCA-D4111-5012) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
------		------- -----	---------------- ------- ----------- -------(SPS-KOSA0014-D3571-5079) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경