KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.3.1 탱크의 동판 및 경판두께

탱크의 동판, 접시형 경판 및 반타원체형 경판은 식 (3.1), (3.2) , (3.3)으로 계산한 두께 이상으로 하고, 그 밖의 부분은 그 탱크접속부분과 동등 이상의 강도를 갖는 것으로 한다.

표 3.3.1② 용접 효율수치

이음매의 종류	방사선검사의 정도	이음매의 용접효율
맞대기양면 용접이음매 또는 이와 동등 이상의 강도를 갖는 맞대기한면 용접이음매	A	1.00
	B	0.95
	C	0.85(규소의 함유량이 0.15 % 이상 0.30 % 이하, 망간의 함유량이 0.90 % 이하, 황의 함유량은 0.05 % 이하 및 인의 함유량이 0.04 % 이하의 재료를 사용한 것은 0.90)
받침쇠를 사용한 맞대기한면용접이음매로서 그 받침쇠를 남기는 것	A	0.90
	B	0.85
	C	0.75
맞대기한면 용접이음매	C	0.60
[비 고] A : 탱크용접부의 전 길이에 대하여 방사선 검사를 행하여 그 전길이가 방사선검사에 합격한 이음매[KS B 0845(강용접부 이음부의 강사선 투과시험방법)에 따라 실시한 결과 동 규격의 분류방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 이음매를 말한다. 이하 이 표에서 같다]를 표시한다. B : 탱크용접부의 전길이의 2분의 1(두께가 20 ㎜ 이하의 탱크는 4분의 1) 이상의 길이에 대하여 방사선검사를 행하여 방사선 검사에 합격한 이음매를 표시한다. C : 탱크구분에 따라 채취한 탱크에 대하여 방사선검사를 행하여 방사선 검사에 합격한 이음매를 표시한다.

3.3.1 --------------

------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.3.1② ----------

---------	--------	----------
---------------------------------------	-	---
	-	---
	-	------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------	-	---
	-	---
	-	---
------------	-	---
[비 고] A : ------------------------------------- -----------------------(강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법)--------------------------- ---------------------------. --------- --------. B : ------------------------------------- ------------------------------------- -----------. C : ------------------------------------- -----------------.

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화 및 오타 수정

3.4.7.2. 방파판의 재료는 두께 3.2 ㎜ 이상의 SS41 또는 이와 동등 이상의 것으로 한다. 다만, 초저온탱크는 2㎜ 이상의 오스테나이트계 스테인리스강판 또는 4 ㎜ 이상의 알루미늄 합금판으로 한다.

3.4.7.2. ---------------------- SS400 -----------------. --, ------------------------

---------------------------------.

ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명과 일치

3.7.2.2 피열처리체의 가열 및 냉각속도는 KS B 0883(용접부의 노 안 응력 제거 방법)에 규정한 방법에 따라 실시한다.

3.7.2.2 --------------------------(용접부의 노내 응력 제거 방법)------------------.

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

4.4.2.2 생산단계검사

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

제품확인검사는 압력용기가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다.

(1) 초저온 이외의 탱크

(1-1)~ (1-4) (생 략)

(1-5) 비파괴검사

비파괴검사는 다음 사항에 적합한지 여부를 확인한다. 다만, 자분탐상검사 및 침투탐상검사는 제조자가 다음 기준에 따라 실시하여 작성한 자체검사 성적서를 확인하는 것으로 한다. <신설 09.6.29>

(1-5-1) 방사선 검사는 탱크의 길이이음매 및 원주이음매의 전길이에 대하여 탱크마다 실시한다.

(1-5-2) 방사선 검사는 KS B 0845(강용접부의 방사선 투과시험방법)에 따라 실시하여, 그 결과 등급분류의 2급 이상인 것을 적합한 것으로 본다.

(1-5-3) 방사선 검사에 부적합한 이음매는 그 부분의 용착금속을 깎아내고 다시 용접을 하여 부적합한 부분에 대해서 1회에 한정하여 방사선 검사를 다시 할 수 있다.

(1-5-4) 자분탐상시험은 인장강도의 규격치가 568.4 N/㎜2 이상인 탄소 강판을 사용한 탱크 및 인장강도에 관계없이 판의 두께가 25 ㎜ 이상인 탄소강을 사용한 탱크에 대하여 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 등급분류)에 따라 열처리 후에 탐상검사를 실시하여 표면 등에 유해한 결함이 없는 것으로 한다. 다만, 이들 검사 방법이 적당하지 아니한 부분은 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 의한 탐상검사로 갈음할 수 있다.

(1-5-5) 압력을 받는 부분의 용접이음매로서 다음에 해당하는 용접부는 그 전 길이에 대하여 자분탐상시험을 실시하여 적합한 것으로 한다.

(1-5-5-1) 모재가 KS D 3521(압력용기용 강판), KS D 3539(압력용기용 조질형 망간·몰리브텐강 및 망간·몰리브텐·니켈합금강 강판), KS D 3541(저온압력용기용 탄소강 강판) 또는 KS D 3586(저온압력용기용 니켈강 강판)에 해당하는 재료 및 동등재료인 용접부

(1-5-5-2) ~ (1-5-5-3) (생 략)

(1-5-5-4) 탱크의 개구부 및 보강재, 노즐 등을 부착하는 부분과 관련된 용접부

(1-5-5-4-1) ~ (1-5-5-4-4)  (생 략)

(1-5-5-4-5)  모재가 KS D 3521(압력용기용 강판), KS D 3539(압력용기용 조질형 망간·몰리브텐강 및 망간·몰리브텐·니켈합금강 강판),  KS D 3541(저온압력용기용 탄소강 강판) 또는 KS D 3586(저온압력용기용 니켈강 강판)에 해당하는 재료 및 이 재료들과 동등한 재료인 용접부

(1-5-5-4-6)  (생 략)

(1-5-5-4-7)  모재가 크래드강(접합재와 모재가 완전히 밀착된 것과 맞대기 용접부의 접합재가 내부식성의 용착금속으로 완전히 융착되어 있는 것에 한정한다)인 용접부

(1-5-5-4-8)  ~ (1-5-5-4-12) (생 략)

(1-5-5-4-13) 모재가 두께 5 ㎜ 이상인 티탄 및 티탄합금인 용접부

(1-5-5-4-14)  (생 략)

(1-5-5-5) ~ (1-5-5-8)  (생 략)

(1-6) ~ (1-7)  (생 략)

4.4.2.2 --------

4.4.2.2.1 ------------

----------------------------------------------------------------------.

(1) --------------

(1-1)~ (1-4) (현행과 같음)

(1-5) --------

-------------------------. --, --------

----------------------------------------------------------.

(1-5-1) ------------------------------------------------.

(1-5-2) -------------(강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법)-------------------------------------.

(1-5-3) ---------------------------------------------------------------------------------.

(1-5-4) ----------------------------------------------------------------------------------------------(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류)----------------------------------------------. --, ------------------------------------------------------------------.

(1-5-5) ---------------------------------------------------------------------.

(1-5-5-1) -------------------------(압력용기용 조질형 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가니즈 몰리브데넘 니켈강 강판), ---------------------------------------------------------------------

(1-5-5-2) ~ (1-5-5-3) (현행과 같음)

(1-5-5-4) ----------------------------------

(1-5-5-4-1) ~ (1-5-5-4-4)  (현행과 같음)

(1-5-5-4-5)  -------------------------(압력용기용 조질형 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가니즈 몰리브데넘 니켈강 강판),  --------------------------------------------------------------------------

(1-5-5-4-6)  (현행과 같음)

(1-5-5-4-7)  --- 클래드강----------------------------------------------------------------------

(1-5-5-4-8) ~ (1-5-5-4-12) (현행과 같음)

(1-5-5-4-13) -------------- 타이타늄 및 타이타늄합금----

(1-5-5-4-14)  (현행과 같음)

(1-5-5-5) ~ (1-5-5-8)  (현행과 같음)

(1-6) ~ (1-7)  (현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

ㅇ 외래어 표기방법에 따른 문구 수정

ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명과 일치