KGS AC214 (아세틸렌용 용접용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.4.2 제품에 대한 검사 4.4.2.1 (생 략) 4.4.2.2 생산단계검사 생산단계검사는 용기가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다. 4.4.2.2.1 제품확인검사 (1)~(2-3-3) (생 략) (2-3-4) 굽힘시험 굽힘시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (2-3-4-1) 시험편의 모양 및 치수는 채취한 열처리 후의 시험용기 또는 재료에서 그림 4.4.2.2.1⑨에 나타낸 KS B 0803(금속재료 굽힘시험)의 가호, 다호 또는 라호 시험편 중 어느 하나의 것으로 한다. (2-3-4-2) 시험편의 절단 측면은 기계다듬질을 하고, 시험편의 모서리부분은 모두 1.5 ㎜ 이하의 둥글기(라운드)로 다듬질할 수 있다. 다만, 채취한 시험편은 열처리를 하지 아니한다. 그림 4.4.2.2.1⑨ 굽힘시험편 (2-3-4-3) 굽힘시험은 KS B 0804(금속재료 굽힘시험)의 눌러 굽히는 방법 또는 감아 굽히는 방법 등에 따라(원통모양의 시험재료에서 채취한 시험편은 그 내면을 내측으로) 180도로 굽힌다. (2-3-5) 판정기준 (2-3-5-1) 재료검사에서 시료가 3.3에 따른 두께계산에 필요한 인장강도 또는 항복점 이상으로 표 4.4.2.2.1(2)②에서 정하는 용기 재료의 구분 및 시험의 합격기준의 구분에 따라 각각 같은 표에 정하는 수치가 되는 경우에는 그 시료는 재료시험에 적합한 것으로 하며, 그 재료시험에 적합한 시료인 용기가 속하는 조의 다른 용기 또는 그 재료시험에 합격한 시료인 재료가 속하는 조의 다른 재료로 가공된 용기는 재료시험에 적합한 것으로 본다. 표 4.4.2.2.1(2)② (생 략) (2-3-6) (생략) (2-4) 용접부검사 용기의 용접부에 대하여 이음매인장시험·안내굽힘시험 ·측면굽힘시험·이면굽힘시험·용착금속인장시험을 다음기준에 따라 실시한다. 다만, 측면굽힘시험은 두께가 12 ㎜를 초과하는 용기에, 이면굽힘시험은 한면용접을 한 용기로서 두께가 12 ㎜ 이하의 용기에, 용착금속인장시험은 두께가 16 ㎜ 이상의 용기에 대하여 실시한다. (2-4-1) 용접부 이음매인장시험 (2-4-1-1) 시험편의 모양 및 치수는 시험용기 또는 그림 4.4.2.2.1⑩의 시험판에서 채취한 다음 증 어느 하나의 시험편으로 한다. 이 경우 용접부는 시험편의 중앙에 오도록 하며, 그 용접 덧붙임을 모재면까지 다듬질 한다. (2-4-1-1-1) (생 략) (2-4-1-1-2) (생 략) (2-4-1-1-3) 그림 4.4.2.2.1②에 나타낸 KS B 0801의 1호 시험편 또는 그림 4.4.2.2.1⑪에 나타낸 KS B 0833(강의 맞대기 용접이음- 인장시험방법)의 1호 시험편 [다만, t≥16 ㎜의 경우에는 별도 용착금속 인장시험편을 제작한다] 그림 4.4.2.2.1⑩ 시험판 그림 4.4.2.2.1⑪ KS B 0833(맞대기 용접이음의 인장시험방법)의 1호 시험편 (2-4-1-2) (생 략) (2-4-2) 용접부 안내(案內) 굽힘시험 (2-4-2-1) 시험편의 모양 및 치수는 시험용기 또는 그림 4.4.2.2.1⑩의 시험판에서 채취한 다음 증 어느 하나의 시험편으로 한다. 이 경우 용접부는 시험편의 중앙에 오도록 하며, 그 용접 덧붙임을 모재면까지 다듬질 한다. (2-4-2-1-1) 그림 4.4.2.2.1⑨에 나타낸 KS B 0803(금속재료 굽힘시험)의 가호 시험편 또는 다호 시험편 (2-4-2-1-2) 그림 4.4.2.2.1⑫에 나타낸 KS B 0835(금속재료 용접부의 파괴시험-굽힘시험)의 시험편 (2-4-2-1-3) 그림 4.4.2.2.1⑬에 나타낸 KS B 0832(금속재료용접부의 파괴시험-굽힘시험)의 시험편 (2-4-2-2) (생 략) 그림 4.4.2.2.1⑫ 맞대기 용접이음의 로울러 굽힘시험의 시험편 그림 4.4.2.2.1⑬ 금속재료 용접부의 굽힘시험편 (2-4-2-3) 안내굽힘시험은 KS B 0803(금속재료 굽힘시험)의 눌러 굽히는 방법 또는 감아굽히는 방법 등으로 180도로 굽힌다. 이 밖에 KS B 0832(금속재료용접부의 파괴시험-굽힘시험) 또는 KS B 0835(맞대기 용접이음의 로울러 굽힘시험방법)에 따라 180도로 굽혀도 된다. (2-4-3) 용접부 측면 굽힘시험 (2-4-3-1) 시험편의 모양 및 치수는 채취한 시험용기 또는 그림 4.4.2.2.1⑭에 나타낸 시험편으로 하며, 그 절단 측면은 기계다듬질을 하고 그 용접덧붙임을 모재의 면까지 다듬질한다. 시험편의 모서리 부분은 모두 1.5 ㎜ 이하의 둥글기로 다듬질할 수 있다. 그림 4.4.2.2.1⑭ 측면굽힘 시험편 (2-4-3-2) (생 략) (2-4-4) (생 략) (2-4-5) 용접부 용착금속인장시험 (2-4-5-1) 시험편의 모양 및 치수는 시험용기 또는 그림 4.4.2.2.1⑮에 나타낸 KS B 0821(용착금속의 인장 및 충격시험)의 A1호 시험편으로 한다. 다만, 상기 치수의 시험편을 채취할 수 없는 경우에는 다음 식에서 평행부의 단면적에 따라 표점거리를 정한다. L = [eqn: rm 4 sqrtA] 여기에서 L : 표점거리(정수값으로 끝맺음 한다) A : 시험편평행부의 원의 단면적 그림 4.4.2.2.1⑮ A1호 시험편	4.4.2 제품에 대한 검사 4.4.2.1 (현행과 같음) 4.4.2.2 생산단계검사 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 4.4.2.2.1 제품확인검사 (1)~(2-3-3) (현행과 같음) (2-3-4) 굽힘시험 ------------------------------------------------. (2-3-4-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------KS B 0804(금속재료 굽힘시험)의 시험편을 따른다. (2-3-4-2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 그림 4.4.2.2.1⑨ <삭 제> (2-3-4-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-3-5) ---- (2-3-5-1)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 표 4.4.2.2.1(2)② (현행과 같음) (2-3-6) (현행과 같음) (2-4) ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-4-1) ---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------⑨---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-4-1-1-1) (현행과 같음) (2-4-1-1-2) (현행과 같음) (2-4-1-1-3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------⑩----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- -----------⑨ ------- -------⑩-------------------------------- ----------------------------------- (2-4-1-2) (현행과 같음) (2-4-2) ----------- (2-4-2-1) -------------------------------------------------------------------------⑨----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-4-2-1-1) KS B 0804(금속재료 굽힘시험)의 시험편 <삭 제> (2-4-2-1-2) ---------------⑪------------------------------------------------------------------------------------ (2-4-2-2) (현행과 같음) 그림 4.4.2.2.1⑫ (삭 제) ------⑪ ------------ (2-4-2-3) --------------------- KS B 0804--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS B 0832(금속재료용접부의 파괴시험-굽힘시험)에 따라 180도로 굽혀도 된다. (2-4-3) --------- (2-4-3-1) --------------------------------------------------------------------------------⑫-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------- ⑫ ----- (2-4-3-2) (현행과 같음) (2-4-4) (현행과 같음) (2-4-5) ---------- (2-4-5-1) -------------------------------------------------------------------------⑬---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----- ---- ----------------------- ----------------- ----------⑬---------	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정