현   행

개  정  (안)

개정사유

2.4.1 가스(냉매)설비 재료

냉동제조시설의 냉매설비에 사용하는 재료는  그 시설의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것을 사용한다.

2.4.1.1 재료의 사용제한

2.4.1.1.5 내면 또는 외면에 0㎩ 을 넘는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음에서 정한 규격의 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1) ~ (19) (생략)

(20) KS D 3570(고온 배관용 탄소 강관)

(21) KS D 3571(저온 열교환기용 강관)

(22) (생략)

(23) KS D 3573(배관용 합금강강관)

(24) ~ (27) (생략)

(28) KS D 3587(가열로용 강관)

(29) ~ (41) (생략)

(42) KS D 4101(탄소강 주강품)

(43) KS D 4103(스테인리스강 주강품)

(44) KS D 4105(내열강 주강품)

(45) KS D 4106(용접 구조용 주강품)

(46) KS D 4107(고온 고압용 주강품)

(47) KS D 4111(저온 고압용 주강품)

(48) ~ (60) (생략)

(61) KS D ISO 5922(가단 주철품)

(62) ~ (72) (생략)

(73) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

<주석 신설>

2.4.1 가스(냉매)설비 재료

---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.4.1.1 재료의 사용제한

2.4.1.1.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (19) (현행과 같음)

(20) SPS-KOSA0013-D3570-5078 (고온 배관용 탄소 강관

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

(21) SPS-KOSA0014-D3571-5079(저온 열교환기용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

(22) (현행과 같음)

(23) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

(24) ~ (27) (현행과 같음)

(28) SPS-KOSA0017-D3587-5082(가열로용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

(29) ~ (41) (현행과 같음)

(42) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

(43) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

(44) SPS-KFCA-D4105-5008(내열강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

(45) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

(46) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

(47) SPS-KFCA-D4111-5012(저온 고압용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

(48) ~ (60) (현행과 같음)

(61) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

(62) ~ (72) (현행과 같음)

(73) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

2.4.1.2 재료의 사용조건

2.4.1.2.1 규격재료는 재료의 종류에 따라 부록 B에서 정한 허용인장응력에 대응하는 온도의 범위(규격재료 중 부록 C 재료의 종류 란에서 정한 재료는 그 온도범위 안의 최고온도를 상한으로, 같은 표 최저 온도 란에서 정한 온도를 하한으로 하는 범위) 안에서 사용한다. 다만, 표 2.4.1.2.1의 재료를 같은 표의 두께 범위에서 사용하는 경우에는 같은 표 온도까지 사용할 수 있다.

표 2.4.1.2.1내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

재료의 종류	두께(㎜)	최저사용온도(℃)
KS D 4101 탄소강 주강품		-60
KS D 4106 용접 구조용 주강품		-60
[비고] 이 표는 이들의 재료를 사용하는 냉매설비 내압부분의 최저사용 온도에서의 사용압력이 설계 압력의 1/2.5 이하가 된 경우로서 그 때 생긴 응력이 해당 부분에 작용하는 때에만 적용한다.

<주석 신설>

2.4.1.2 재료의 사용조건

2.4.1.2.1 -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 2.4.1.2.1내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

-----	---	-------
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경		---
SPS-KFCA-D4106-5009 용접 구조용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경		-60
[비고] --------------------------------- -------------------------------------- -----------------------------.

2.4.1.2.2 표 2.4.1.2.2①부터 표 2.4.1.2.2③까지에서 냉매설비의 구분 란에 기재된 설비에는 2.4.1.2.1에도 불구하고 사용할 수 없는 재료 란에 기재된 재료는 사용하지 아니한다. 다만, 냉동용 압축기에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

표 2.4.1.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
5	①독성가스용 압력용기 등	KS D 4302(구상 흑연 주철품) KS D ISO 5922(가단 주철품)
	②설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 압력용기 등
	③설계압력이 1.1 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스이외의 가스용 압력용기 등과 설계 온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃ 를 초과하는 압력용기 등

표 2.4.1.2.2③ 탄소강 및 주철품의 사용제한(밸브)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
5	①독성가스(암모니아를 제외한다)의 밸브	KS D 4302(구상 흑연 주철품)(설계압력이 1.6㎫ 이하의 가연성가스의 밸브에 사용하는 경우에는 1종 및 2종 제외) KS D ISO 5922(가단 주철품) 부록 D에서 정한 덕타일 철주조품 부록 D에서 정한 맬리어블 철주조품
	②설계압력 0.2 ㎫ 이상의 가연성가스(암모니 아를 제외한다)의 밸브
	③설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 밸브, 암모니아 밸브. 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계 압력을 2.6 ㎫ 을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험 을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것
	④설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용 온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5 이하가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃ 미만으로 볼 수 있다.
	⑤안전밸브 및 설계압력이 3.2 ㎫ 을 초과 하는 자동제어밸브

<주석 신설>

2.4.1.2.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 2.4.1.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

--	-------	-------
-	-------	--------------------- SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경
	----------------------------
	-------------------------------------------------------------------------------------------

표 2.4.1.2.2③ 탄소강 및 주철품의 사용제한(밸브)

--	------	---------
-	--------------- ---------	-------------------------- ------------------------- --------------- SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경 ------------------ --------------------
	---------------- ---------------- ----------
	-------------------------- --------------- -------- ----------------- ------ --------------- ----------- ----------------- --------------- ------------------- ----------------- ----------------- ----- --------------- ------- ----------------- ----- ------------------- --
	------------------------- ------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

2.4.1.3 재료의 허용인장응력

2.4.1.3.1 ~ 2.4.1.3.2 (생 략)

2.4.1.3.3 KS D 4301(회주철품), KS D 4302(구상 흑연 주철품), KS D ISO 5922(가단 주철품) 및 이들과 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 주철품의 허용인장응력은 그 재료의 설계온도에서 인장강도의 1/10 이하의 값으로 한다.

<주석 신설>

2.4.1.3 재료의 허용인장응력

2.4.1.3.1 ~ 2.4.1.3.2 (현행과 같음)

2.4.1.3.3 -----------------------------SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경

부록 B

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-15	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3570 고온배관용 탄소 강관	SPHT 370	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78
	SPHT 410	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87
	SPHT 480	S	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	89 76	80 69	70 59	56 47	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	97 82	88 75	76 64	57 48	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
120	120	120	120	120	120	120	120	113	101	84	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3571 저온·열교환기용 강관	STLT 380	S E	- -	- -	- -	- -	- -	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81
	STLT 450	S	-	-	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
	STLT 690	S	-	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
95 81	95 81	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-15	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3573 배관용 합금강 강관	SPA 12	S	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95	95	95
	SPA 20	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 22	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 23	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 24	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 25	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 26	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102

인 장 응 력(N/㎟)
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	91	87	68	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	99	95	88	76	55	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	101	98	92	81	63	37	25	17	10	7	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100	92	81	63	40	25	20	16	8	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100	92	81	64	48	36	27	20	11	-	-	-	-	-	-
102	102	102	101	99	97	96	94	92	90	88	83	75	59	45	34	25	19	13	9	-	-	-	-	-	-
102	102	102	101	99	97	96	94	92	90	88	86	83	77	66	49	32	21	15	10	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ 0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
KS D 3587 가열로용 강관	STF 410	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
	STFA 12	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95
	STFA 24	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
	STFA 25	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
	STFA 26	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
	STS 304 TF	S(7)(8)(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	112	110	108
	STS 304 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	112	110	108
	STS 316 TF	S(7)(8)(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	115	113	111
	STS 316 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	115	113	111
	STS 321 TF	S(7)(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	110	108	107
	STS 321 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	110	108	107
	STS 347 TF	S(7)(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	127	127
	STS 347 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	127	127
	NCF 800 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128

인 장 응 력(N/㎟)
425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	815	825	850	875	900	925	950	975	985
93	74	57	42	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	95	95	85	53	32	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	102	96	71	53	39	29	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	100	75	56	42	31	24	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	101	96	91	76	53	37	26	19	13	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	104	102	100	98	96	95	80	64	52	41	33	27	22	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
106	104	102	100	98	96	95	80	64	52	41	33	27	22	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
110	108	107	106	105	104	103	102	83	64	49	37	28	22	17	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
110	108	107	106	105	104	103	102	83	64	49	37	28	22	17	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
106	105	105	105	104	98	74	55	41	31	24	18	13	10	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
106	105	105	105	105	104	92	73	57	45	36	28	23	18	14	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-
126	126	126	126	126	126	126	114	87	67	52	39	30	24	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
126	126	126	126	126	126	126	114	85	67	52	39	30	24	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
127	127	126	125	123	120	108	84	65	61	50	41	33	27	23	19	17	15	12	10	8	7	6	5	4

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ 325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
KS D 4105 내열강 주강품	HRSC 22 CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

인 장 응 력(N/㎟)
600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	980	1000	1010
-	-	-	-	-	-	37	31	25	21	17	14	11	9	7	6	5	4	4

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t : 두께, t₁ : 열처리 벽두께, D : 외경 ST : 벽두께와 평행한 시편채취방향	주
					℃ -268	-196	-100
KS D 6770 알루미늄합금 단조품	A 2014 FD	T 4	380(t₁≤ 100mm)	(3)	95	95	95
		T 6	450(t₁≤ 75mm) 430(75mm〈 t₁≤100mm)	(3) (3)	112 108	112 108	112 108
	A 5056 FD	H 112	245(t₁≤ 100mm)	(2)	61	61	61
	A 5083 FD	H 112 O	275(t₁≤ 100mm)	(2)	69	69	69
	A 5083 FH	H 112 O	275(t₁≤ 200mm)	(2)	69	69	69
	A 6061 FD	T 6	265(t₁≤ 100mm)	(3)	66	66	66
		(T 6 W)	165	-	41	41	41
	A 6061 FH	T 6	265(26 for ST Test piece) (t₁≤ 100mm) 255(25 for ST Test piece) (100mm〈 t₁≤ 200mm)	(3) (3)	64 61	64 61	64 61
		(T 6 W)	165	-	41	41	41

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
95	95	95	95	95	95	95	94	90	85	78	49	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	110 108	108 107	99 99	78 78	49 49	30 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
61	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66	66	66	66	66	66	66	65	63	54	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 61	64 61	64 61	64 61	64 61	64 61	64 61	64 61	64 60	60 57	53 51	44 42	33 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-5	0	40	75	100	125	150
KS D ISO 5922 (가단주철품)-흑심가단 주철품	BMC 270	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34	34	34	34
	BMC 310	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	39	39
	BMC 340	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42
	BMC 360	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
34	34	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-70	-60	-45	-30	-10	-5	40	75	100	125	150
KS D 4101 탄소강 주강품	SC 360	(21) (22)(23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72
	SC 410	(21) (22)(23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82
	SC 450	(21) (22)(23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90
	SC 480	(21) (22)(23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	- 66	- 61	- 53	- 42	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	- 77	- 71	- 61	- 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	- 84	- 76	- 65	- 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	- 90	- 80	- 68	- 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 4103 스테인리스강 주강품	SSC 1 T1 T2	(23)(34) (23)(35)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	108 124	108 124	108 124	108 120	108 118	108 116	108 114
	SSC 13	(23)(27)	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	84	80	76
	SSC 13 A	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	88	84	80	76
	SSC 14	(23)(27)	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	86	82	78
	SSC 14 A	(7)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	86	82	78
	SSC 16	(23)(27)	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	SSC 16 A	(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	86	82	78
	SSC 17	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	88	86	84
	SSC 18	(7)(23)(27)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	84	81	80	78
	SSC 19	(23)(27)	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	SSC 19 A	(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	88	84	79	76
	SSC 21	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	90	86	84	81

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-70	-60	-45	-30	-10	-5	40	75	100	125	150
KS D 4106 용접구조용 주강품	SCW 410	(21) (23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82
	SCW 480	(21) (23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96
	SCW 550	(21) (23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110
	SCW 620	(21) (23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-5	0	40	75	100	125	150
KS D 4107 고온고압용 주강품	SCPH 1	(23)	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82	82	82	82	82
	SCPH 2	(23)	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96
	SCPH 11	(23)	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90
	SCPH 21	(23)	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96
	SCPH 32	(23)	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96
	SCPH 61	(23)	-	-	-	-	-	-	-	124	124	124	124	124	124	124

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
82	82	82	82	82	82	82	81	77	71	60	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	96	96	96	96	96	96	90	80	67	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	80	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	88	79	63	44	29	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	88	79	67	51	38	27	15	15	9	-	-	-	-	-	-
124	124	124	124	124	124	124	124	124	112	105	84	62	47	36	27	21	15	10	6	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-5	0	40	75	100	125	150
KS D 4111 저온고압용 주강품	SCPL 1	(23)	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	SCPL 11	(23)	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	SCPL 21	(23)	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	SCPL 31	(23)	-	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[비고]

(1)~(26) (생 략)

(27) -30 ℃ 를 초과하는 저온에서 사용하는 경우에는 다음의 충격시험에 만족하여야 한다.

(a) 충격시험편은 KS B 0809(금속재료의 충격시험편)에 규정된 제4호 시험편으로 하고,  충격시험방법은 KS B 0810(금속재료 충격시험방법)에 의한다.

(b) 충격시험편 채취는 KS D 4103(스테인리스강 주강품) 10.3(3)에 의한다.

(c) 충격시험온도는 당해 설비의 설계온도이하이어야 한다.

(d) 합격기준은 3개의 시험편을 충격시험하고, 그것의 흡수에너지 값이 표 4.4.2.2.1(3)③에 표시한 최소흡수에너지 값 이상이어야 한다. 다만, 시험편의 두께를 10 mm 로 할 수 없는 때에는 시험편의 두께를 7.5 mm, 5 mm 또는 2.5 mm 중 당해 시험재의 치수에 따라 가장 큰 값으로 하고, 이 경우에는 당해 시험편의 두께에 따라 표 4.4.2.2.1(3)④에 기재한 시험편의 두께에 대응하는 최소흡수에너지 값을 바꾸어 읽어 적용한다.

<주석 신설>

부록 B

---	--	----	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KOSA0013-D3570-5078 고온배관용 탄소 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경	-----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	-----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	-----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---	--	-- --	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KOSA0014-D3571-5079저온·열교환기용 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경	----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	----	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	----	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

----
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---	--	------	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KOSA0015-D3573-5080 배관용 합금강 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

----
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---	--	--------	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KOSA0017-D3587-5082 가열로용 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 단체표준으로 변경	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---	--	------	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KFCA-D4105-5008내열강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	-----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---	--	--	------------------------------------	--
					---	---	---
SPS-KFCA-D6770-5022 알루미늄합금 단조품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	-----	--	----------	-	--	--	--
		--	---------- ----------	-	--	--	--
	-----	--	----------	-	--	--	--
	-----	--	----------	-	--	--	--
	-----	--	----------	-	--	--	--
	-----	--	----------	-	--	--	--
		--	--	-	--	--	--
	-----	--	---------- ---------- ---------- ----------	-	--	--	--
		--	----------	-	--	--	--

------
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---	--	----	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 (가단주철품)-흑심가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---	--	--------	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KFCA-D4101-5004탄소강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	---	-- ----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	---	-- ----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	---	-- ----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	---	-- ----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	SSC 1 T1 T2	(23)(34) (23)(35)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	108 124	108 124	108 124	108 120	108 118	108 116	108 114
	SSC 13	(23)(27)	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	84	80	76
	SSC 13 A	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	88	84	80	76
	SSC 14	(23)(27)	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	86	82	78
	SSC 14 A	(7)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	86	82	78
	SSC 16	(23)(27)	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	SSC 16 A	(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	86	82	78
	SSC 17	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	88	86	84
	SSC 18	(7)(23)(27)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	84	81	80	78
	SSC 19	(23)(27)	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	SSC 19 A	(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	88	84	79	76
	SSC 21	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	90	86	84	81

---	--	------	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KFCA-D4106-5009용접구조용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	----	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

------
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

---	--	------	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	----	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

----
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---	--	--	----
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	---	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	---	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[비고]

(1)~(26) (현행과 같음)

(27) --------------------------------------

-----------.

(a) ---------------------------------------

----------------------------------------------.

(b) ---------- SPS-KFCA-D4103-5006스테인리스강 주강품) ----------.

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경

(c) -----------------------------.

(d) ---------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 C

구분	재료의 종류	최저사용온도
5	KS D 4101 탄소강 주강품에 적합한 재료 KS D 4106 용접구조용 주강품에 적합한 재료 KS D 4103 스테인리스강 주강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도

재료의 형상 또는 종류	한국산업표준
주조재	KS D 4111 저온고압용주강품
단조품	KS D 0028 단강품의 검사통칙
관	KS D 3569 저온배관용강관
판	KS D 3521 압력용기용강판

<주석 신설>

부록 C

--	-------	-------
-	SPS-KFCA-D4101-5004 ---------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 SPS-KFCA-D4106-5009 ---------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경 SPS-KFCA-D4103-5006 ---------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경	------------------------------------------

--------	--------
---	SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 단체표준으로 변경
---	----------------
-	----------------
-	----------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유