KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.1 재료의 사용제한

3.2.1.1 ~ 3.2.1.4 (생 략)

3.2.1.5 내면 또는 외면에 0 ㎩ 을 넘는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음에서 정한 규격의 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1)~(49) (생 략)

(50) KS D 4301(회 주철품)

(51) KS D 4302(구상 흑연 주철품)

3.2.1 재료의 사용제한

3.2.1.1 ~ 3.2.1.4 (현행과 같음)

3.2.1.5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1)~(49) (현행과 같음)

(50) SPS-KFCA-D4301-5015(회 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(51) SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.1.2 재료의 사용조건

3.2.1.2.1 규격재료는 재료의 종류에 따라 부록 A에서 정한 허용인장응력에 대응하는 온도의 범위(규격재료 중 부록 B 재료의 종류 란에서 정한 재료는 그 온도범위 안의 최고온도를 상한으로, 같은 표 최저 온도 란에서 정한 온도를 하한으로 하는 범위) 안에서 사용한다. 다만, 표 3.2.2.1의 재료를 같은 표의 두께 범위에서 사용하는 경우에는 같은 표 온도까지 사용할 수 있다.

재료의 종류	두께(㎜)	최저사용온도(℃)
KS D 4101 탄소강 주강품		-60
[비고] 이 표는 이들의 재료를 사용하는 냉매설비 내압부분의 최저사용 온도에서의 사용압력이 설계 압력의 1/2.5 이하가 된 경우로서 그 때 생긴 응력이 해당 부분에 작용하는 때에만 적용한다.

표 3.2.1.2.1 내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

3.2.1.2 재료의 사용조건

3.2.1.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

-----	---	-------
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경		---
[비고] --------------------------------- -------------------------------------- -----------------------------.

표 3.2.1.2.1 내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.2 재료의 사용조건

3.2.2.1 (생  략)

3.2.2.2 표 3.2.2.2①부터 표 3.2.2.2③까지에서 냉매설비의 구분 란에 기재된 설비에는 3.2.2.1에도 불구하고 사용할 수 없는 재료 란에 기재된 재료는 사용하지 아니한다. 다만, 냉동용 압축기에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
5	①독성가스용 압력용기 등	KS D 4302(구상 흑연 주철품) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경
	②설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 압력용기 등
	③설계압력이 1.1 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스이외의 가스용 압력용기 등과 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃ 를 초과하는 압력용기 등

표 3.2.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

표 3.2.2.2③ 탄소강 및 주철품의 사용제한(밸브)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
1	밸브, 자동제어밸브 및 안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC100, GC150, GC200)
2	암모니아에 사용하는 밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300)
3	암모니아 이외의 독성가스에 사용하는 밸브, 자동제어밸브, 안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC300, GC350)
4	①설계압력이 2 ㎫ 을 초과하는 암모니아의 밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300, GC350)
	②설계압력이 0.2 ㎫ 을 초과하는 가연성가스(암모니아를 제외)의 밸브
	③설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 밸브. 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫ 를 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압 시험을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것
	④설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과 하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용 온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5 이하가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃ 미만으로 볼 수 있다.
	⑤안전밸브
5	①독성가스(암모니아를 제외한다)의 밸브	KS D 4302(구상 흑연 주철품)(설계압력이 1.6㎫ 이하의 가연성가스의 밸브에 사용하는 경우에는 1종 및 2종 제외) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) <개정 16.1.8> 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경 부록 D에서 정한 덕타일 철주조품 부록 D에서 정한 맬리어블 철주조품
	②설계압력 0.2 ㎫ 이상의 가연성가스(암모니 아를 제외한다)의 밸브
	③설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 밸브, 암모니아 밸브. 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫ 을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험 을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것
	④설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용 온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5 이하가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃ 미만으로 볼 수 있다.
	⑤안전밸브 및 설계압력이 3.2 ㎫ 을 초과하는 자동제어밸브
6	①설계압력이 1.6 ㎫ 을 초과하는 자동제어밸브(안전밸브를 제외한다. 이하 같다)다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫ 을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험을 한 것 (c)설계온도가 150 ℃ 이하의 것	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300, GC350)
	②설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과하는 자동제어밸브. 다만, 자동제어밸브의 최저사용온도에서 사용압력이 설계압력의 1/2.5배가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃ 미만으로 할 수 있다.

3.2.2 재료의 사용조건

3.2.2.1 (생  략)

3.2.2.2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

--	-------	-------
-	-------	SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -------------------------------------
	----------------------------
	-------------------------------------------------------------------------------------------

표 3.2.2.2③ --------------

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
1	------------------	SPS-KFCA-D4301-5015------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ----
2	-------------	SPS-KFCA-D4301-5015------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -------
3	----------------------------,-----, ----	SPS-KFCA-D4301-5015----- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 -------
4	①------------------ -------	SPS-KFCA-D4301-5015------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
	②------------------ --------------------
	③------------------- -------------------- -------------------- -------------- (a)---------------- (b)-------------------------------- ⒞----------------
	④--------------------------------------------------------------------------------------------------------
	⑤--------
5	①---------------------	SPS-KFCA-D4302-5016----- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
	②------------- --------------- -----------
	③---------------------------------------------------- ------------------ ----------------------------------- (a)--------------- (b)------------------------------ ⒞-------------
	④-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	⑤----------------------------------
6	①------------------- ---------------------------------------------------------------------------- (a)--------------- (b)--------------------------- ⒞------------	SPS-KFCA-D4301-5015------ 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 ------
	②------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.3 재료의 허용인장응력

3.2.3.1 ~ 3.2.3.2 (생 략)

3.2.3.3 KS D 4301(회주철품), KS D 4302(구상 흑연 주철품), KS D ISO 5922(가단 주철품) 및 이들과 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 주철품의 허용인장응력은 그 재료의 설계온도에서 인장강도의 1/10 이하의 값으로 한다

3.2.3 재료의 허용인장응력

3.2.3.1 ~ 3.2.3.2 (현행과 같음)

3.2.3.3 SPS-KFCA-D4301-5015(회주철품), SPS-KFCA-D4302-5016(구상 흑연 주철품),---------------------------------------------------------------------------------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.3.6 압력용기의 플랜지 최소두께

3.3.6.1 압력용기에 부착되는 플랜지는 다음 규격(재료에 관한 부분을 제외) 중 적합한 것(각각의 규격 중 대체할 수 있는 부분을 제외한다) 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것으로 한다. 다만, KS B 6750(압력용기-설계 및 제조 일반)에서 정하는 계산법에 따라 응력을 계산하여 필요한 강도를 갖는다고 인정되는 것은 그러하지 아니하다. <개정 15.8.7>

(1) KS B 1511(철강제 관 플랜지의 기본 치수)

(2) KS B 1503(강제 용접식 관 플랜지)

(3) KS B 1510(구리 합금제 관 플랜지의 기본 치수)

(4) KS B 1509(냉동 장치용 관 플랜지)

3.3.6 ------------------

3.3.6.1 ---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ----------------------------

(2) ----------------------

(3) ------------------------

(4) SPS-KTC-B1509-6368---------------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국기계전기전자시험연구원의 대체표준으로 변경

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4302 구상흑연주철품	GCD400	-	-	-
	GCD450	-	-	-

<주석 신설>

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

-----	---------	--------	-------------------	-------------------	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4302-5016------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	GCD400	-	-	-
	GCD450	-	-	-

ㅇ KS 표준 폐지 후, 민간단체로 이양됨에 따라 단체표준으로 수정