KGS AA213(압축천연가스 자동차용 가스자동주입기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준) 개정안 항문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.8.2 재료성능

3.8.2.1 내산소 노화 성능(실링재료)

3.8.2.1.1 (생  략)

3.8.2.1.2 가스연료와 접촉하는 부분에 사용하는 O 링 등의 실링재료인 고무부품은 KS M 6788 2004 가황고무의 노화시험방법 8.가압산소 노화시험(시험조건은 2.1 ± 0.1 ㎫ 압력으로 70 ± 1 ℃ 에서

96	0
	-2

시간 산소에 노출하는 것으로 한다)을 실시하여 균열이나 물성이 취약해지는 변화 등의 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.2 ------

3.8.2.1 -----------------

3.8.2.1.1 ---------

3.8.2.1.2 ------------------------------

------KS M ISO 188(가황 또는 열가소성 고무 - 촉진 노화 및 내열시험)--------------------------------

----------------------------------------------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정