KGS AA311(고압가스용 용기부속품 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

밸브몸통 및 안전 장치용 너트에 사용하는 재료는 충전하는 가스의 성질과 단조, 절삭 등 가공 방법에 적합한 것으로서, 표 3.2에서 정한 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

표 3.2 밸브몸통 및 안전 장치용 너트에 사용하는 재료

부품 명칭	재료
밸브 몸체 및 안전 장치용 너트	KS D 5101의 C 3771, C 3604 KS D 3710의 SF 390A KS D 3752의 SM 25C KS D 3706의 STS 304, STS 316, STS 420 (신 설)

3.2 재료

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2 밸브몸통 및 안전 장치용 너트에 사용하는 재료

부품 명칭	재료
----------- ----	------------------- --------------- -------------- -------------------- ----- KS D 6763의 6061

ㅇ 기존에 용기부속품 재료로 사용중이었던 알루미늄 재료가 누락되어 이를 반영하고자 함.