KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설·기술·검사·재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2 재료 안전밸브의 재료는 그 안전밸브의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.2.1 재료의 사용제한 <개정 12.8.13> 3.2.1.1 KS D 4301(회주철품)에 따르는 재료는 독성가스 또는 가연성가스에 사용되는 안전밸브 및 설정압력이 0.2 ㎫ 이상의 안전밸브 및 온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 안전밸브의 내압부에 사용해서는 안 된다. 3.2.1.2 KS D 4302(구상흑연주철품), KSB ISO 5922(가단주철품)에 따르는 재료는 독성가스 또는 가연성가스에 사용되는 안전밸브로서 설정압력이 0.2 ㎫ 이상의 안전밸브 및 설정압력이 1.6 ㎫을 초과하는 안전밸브와 유체의 온도가 0℃ 미만 또는 250℃를 초과하는 안전밸브의 내압부에 사용해서는 안 된다. <주석 신설>	3.2 -- ---------------------------------------------. 3.2.1 ----------- 3.2.1.1 SPS-KFCA-D4301-5015----------------------------------------------------------------------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 3.2.1.2 SPS-KFCA-D4302-5016-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정 - 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.