KGS AA319(고압가스용 안전밸브 제조의 시설․기술․검사․재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.4.1.3 겉모양 3.4.1.3.1 주조품의 내외면 모두 매끄럽고 해로운 핀홀·주물귀·모래소착·모래물림·터짐 등이 없는 것으로 한다. 3.4.1.3.2 주조품에는 터짐·쎄움흠·다듬질 불균일 등이 없는 것으로 한다. 3.4.1.3.3 ~ 3.4.1.3.5 (생 략)	3.4.1.3 --- 3.4.1.3.1 -------------------------------- -----------------------. 3.4.1.3.2 --------·주름·마모---------------- --. 3.4.1.3.3 ~ 3.4.1.3.5 (현행과 같음)	ㅇ 용어 명확화 -“쎄움흠”용어에 대한 혼란 방지
3.8.1.1 내압성능 3.8.1.1.1 밸브몸통의 내부는 밸브 디스크 시트의 접촉면을 경계로 하여, 밸브 입구쪽에서 표 3.8.1.1 에 따른 시험시간으로 하여 호칭압력의 1.5배의 압력으로 수압시험을 실시했을 때 변형·누설 등이 없는 것으로 한다. 다만, 물을 채우는 것이 곤란한 경우 또는 수분의 잔류가 그 후의 사용상 문제가 되는 경우에는 공기 또는 불활성가스로 시험할 수 있다. 이 경우 공기 또는 불활성가스로 내압시험을 하는 경우에는 위험을 방지할 수 있는 충분한 수단을 취하여야 한다. 표 3.8.1.1 (생 략)	3.8.1.1 ---- 3.8.1.1.1 ------------------------------- ------------------------------------- ------------------------- 누출 --------- ----------------------------------------------------- 호칭압력의 1.25배의 압력으로 공기 또는 불활성가스로 시험할 수 있다. --------------------- ----------------------. 표 3.8.1.1 (현행과 같음)	ㅇ 용어 명확화 ㅇ 기압시험 압력기준 명확화