KGS AA431(도시가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.1 압력조정기 각부의 재료는 표 3.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다.

표 3.2.1 압력조정기 각부의 재료

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸통	덮개	헤드 Head	오리 피스	밸브	스프링
강제	KS D 3510 경강선						○
주물	SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스 주강품	○	○	○		○
	SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용 주강품	○	○	○		○
	KS D 4302 구상흑연주철	○	○	○		○
	SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 가단주철	○	○	○		○
	KS D 6024 황동주물	○	○
	KS D 6024 청동주물	○	○
	KS D 6008 알루미늄합금주물	○	○
	KS D 4301 회주철	○	○	○		○

[비고] 1. 아연 및 알루미늄 다이캐스팅 재료의 인장강도 와 연신율은 KS D 6005 및 KS D 6006 참고 값 이상으로 한다.

2. KS D 4301 회주철은 4종의 규격에 적합한 것으로 한다.

<주석 신설>

3.2.1 ----------------------------------  -------------------------------------

-------------------------------------.

표 3.2.1 압력조정기 각부의 재료

--	-------	----
		--	--	--	--	--	--
--	----------						-
--	--------------------------------	-	-	-		-
	------------------------	-	-	-		-
	SPS-KFCA-D4302-5016--- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	-	-	-		-
	--------------------------	-	-	-		-
	----------	-	-
	----------	-	-
	----------	-	-
	SPS-KFCA-D4301-5015---------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	-	-	-		-

[비고] 1. -------------------------------------

---------------------

2. SPS-KFCA-D4301-5015----------------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.