KGS AA434(일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준)개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

압력조정기의 재료는 그 압력조정기의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1~3.2.2 (생  략)

3.2.2.1 압력조정기 각 부의 재료는 표 3.2.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다.

표 3.2.2.1 압력조정기 각 부의 재료 <개정 10.8.31, 16.1.8>

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸체	덮게	헤드 Head	오리피스	밸브	스프링
주물	SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	○	○	○		○
	SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	○	○	○		○
	KS D 4302 구상흑연 주철품	○	○			○
	SPS-KOSA0179-ISO5922-5244 가단주철 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	○	○			○
	KS D 6008 알루미늄합금주물	○	○

[비고] 1. 아연 및 알루미늄 다이캐스팅 재료의 인장강도  및 연신율은 KS D 6005 및 KS D 6006 참고 값   이상으로 한다.

2. KS D 4302 구상흑연 주철품의 경우 구상화율 80% 이상이어야 한다.

3. 용량 10 kg/h 미만의 압력조정기는 고압부 몸통재료로 KS D 6008 알루미늄합금 주물, KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄  합금단조품, KS D 6005 아연합금 다이캐스팅, KS D 6006 알루미늄합금 다이캐스팅을 사용할 수 있다.

<주석 신설>

3.2 --

------------------------------------------------------

3.2.1~3.2.2 (현행과 같음)

3.2.2.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 3.2.2.1 ----------------

--	----------	-----
		--	--	--	--	--	--
--	----------------------------	-	-	-		-
	----------------------------	-	-	-		-
	SPS-KFCA-D4302-5016--------	-	-			-
	----------------------------	-	-			-
	------------------------	-	-

[비고] 1. ----------------------------------------------------------------

2.SPS-KFCA-D4302-5016-----------------------

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.