KGS AA434(일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설‧기술‧검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.6 경과조치

1.6.1 <생략>

<신설>

1.6 ----

1.6.1 <현행과 같음>

1.6.2 3.4.11 및 3.8.2.2의 개정 규정은 승인일(17년11월20일)로부터 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

ㅇ 기존 보유제품 및 부품 재고 처리를 위한 경과조치 적용

3.4 구조 및 치수

압력조정기는 그 압력조정기의 안전성·편리성 및 호환성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 구조 및 치수를 가지는 것으로 한다.

3.4.1~3.4.10 <생략>

<신설>

3.4 -------

-------------------------------------------------------------------------.

3.4.1~3.4.10 <현행과 같음>

3.4.11 용기밸브 충전구에 연결하는 조정기의 각형패킹 및 핸들 죔 니플, 손 죔 핸들의 구조 및 치수는 그림 3.4.11에 따르며, 각 치수에 대한 허용편차는 6 mm 이하는 ±0.1 mm , 6 mm 초과 30 mm 이하는 ±0.2 mm, 30 mm 초과 120 mm 이하는 ±0.3 mm 으로 한다.

그림 3.4.11① 각형 패킹

그림 3.4.11② 핸들 죔 니플

그림 3.4.11③ 손 죔 핸들

ㅇ 용기밸브 충전구와 조정기에 연결하는 패킹 및 핸들 죔 니플, 손 죔 핸들의 치수를 정하여 용기밸브와의 체결성 강화

- 일반용 액화석유가스 압력조정기(KS B    6213) 기준 일부 준용

- 치수 허용차는 KS B ISO 2768-1(일반     공차-제1부:개별 공차 지시가 없는 선      치수와 각도치수에 대한 공차) 준용

3.8.2 재료성능

3.8.2.1 <생략>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

3.8.2 ----

3.8.2.1 <현행과 같음>

3.8.2.2 각형패킹 성능

용기밸브 충전구 및 일반용 고압고무호스에 접속하는 압력조정기 각형패킹의 기준은 다음과 같다.

3.8.2.3.1 각형패킹의 쇼어 경도(A형)는 [eqn: 82 _{-0} ^{+3}]인 것으로 한다. (시험방법 부록 B6 참조)

3.8.2.3.2 각형패킹에 사용하는 고무는 (70±1) ℃에서 96시간 공기가열노화시험을 한 후 인장강도 저하율이 25 % 이하인 것으로 한다.

3.8.2.3.3 각형패킹에 사용하는 고무는 시편을 20 % 신장시켜 (40±2) ℃에서 (50±5) pphm의 오존에 96시간 유지한 후 균열이 없는 것으로 한다.

ㅇ 최근 출시된지 얼마안된 제품에서 각형패킹의 변형이 심하게 발생되거나 갈라지는 현상이 발생되어 패킹재료에 대한 성능시험을 신설함.

- 용기충전구와 접촉하는 패킹은 경도 및 인장         강도가 저하될 경우 변형 및 파손 발생

- 용접절단용 액화석유가스용 압력조정기          (KGS AA437) 경도기준 준용

- 공기, 햇빛 등에 노출될 경우 갈라짐이 발생되어       내오존성능시험 적용

변형	갈라짐

부록 B 일반용 액화석유가스 압력조정기 시험방법

B11. 조정성능(3.8.3.3)

1~3 <생략>

4. 이때 압력조정기 종류별로 조정성능 확인을 위한 입구압력 공급순서는 같이 한다.

종 류	입구압력(㎫)
2단감압식1차용조정기 (100 ㎏/h 초과)	0.10, 0.50, 1.00, 1.56

부록 B

B11. 조정성능(3.8.3.3)

1~3 <현행과 같음>

4. ------------------------------------ 아래표와 같이 한다.

--	-------
--------------- ----------	0.30 ------------

----------------------

ㅇ 2단감압1차용 조정기 입구압력의 범위를 0.3~1.56 MPa로 규정하고 있에 입구압력을 공급을 0.1 MPa에서 0.3 MPa으로 개정함.