□ 산업통상자원부 공고 제 2017-475호

KGS AC214(용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
해설 (본문 및 부속서에 규정사항과 이에 관련한 사항을 설명하는 것으로 이 상세기준의 일부는 아님) 용해 아세틸렌 가스 용기 - 충전중 검사 Cylinders for dissolved acetylene -- Inspection at time of filling 1 적용 범위 이 해설은 아세틸렌 가스 용기의 충전시 검사에 대한 최소 요건을 설명한다. 이들 요건은 현재 기술과 경험을 반영하고 있다. 이 해설은 압력을 받고 있는 용해 아세틸렌 가스의 저장 및 수송을 위한 내용적 0.5∼150 L의 용기에 적용된다. 이 해설은 매니폴드 번들 또는 매니폴드 트레일러 용기에는 적용되지 않으며, 다공 물질에 대한 검사 및 시험에도 적용되지 않는다. (내용 생략)	<삭 제>	ㅇ 이관된 KS ISO 표준의 단체표준 전환을 위한 해설 삭제

□ 산업통상자원부 공고 제 2017-476호

KGS AC214(아세틸렌용 용접용기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) (생 략) (2) 검사요령 다음 기준에 따라 검사를 실시한다. (2-1)ㆍ(2-2) (생 략) (2-3) 재료검사 (2-3-1) (생 략) (2-3-2) 충격시험 충격시험은 강제로 제조한 것 중 두께가 13 ㎜ 이상의 것(그 용기의 상용온도에서 취성파괴를 일으키지 아니하는 성질을 가지는 것을 제외한다)에 한정하여 용기에서 채취한 시험편에 대하여 다음기준에 따라 실시한다. 다만, 용기에서 채취함이 적당하지 아니한 용기는 용기로 가공하기 전의 재료에 대하여 실시하는 충격시험으로 이를 대신할 수 있다. (2-3-2-1)시험편의 모양 및 치수는 열처리 후의 시험용기에서 축에 평행하게 3개를 채취하여 그림 4.4.2.2.1③에 나타낸 KS B 0809(금속 재료 충격 시험편)의 그림 2 a) U노치 시험편 또는 재료에서 3개를 채취한 동 시험편으로 한다. 다만, 시험편의 폭(절단부에 따른 치수)을 10 ㎜로 할 수 없을 때에는 6 ㎜ 또는 3 ㎜로 할 수 있으며, 채취한 시험편은 열처리를 하지 아니한다. (신 설) (신 설) 그림 4.4.2.2.1③ 충격시험편 (2-3-2-2) 충격시험은 KS B 0810(금속재료 충격시험방법)에 따라 실시하며, 3개의 시험편이 모두 적합한 것으로 한다. 또한, 충격시험편의 폭을 6 ㎜ 또는 3 ㎜로 한 경우에는 그 시험편을 시험기에 부착했을 때 시험편 수평중심선의 높이가 폭 10 ㎜의 시험편을 사용한 경우와 같은 높이가 되도록 시험편을 유지한다.	4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) (현행과 같음) (2) 검사요령 -------------------. (2-1)ㆍ(2-2) (현행과 같음) (2-3) 재료검사 (2-3-1) (현행과 같음) (2-3-2) 충격시험 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------------------------- -------------------------------------- --------. (2-3-2-1) ----------------------------- ------------------------------------- ------- 그림 1 V노치 시험편 또는 그림 2 a) U노치 시험편 ---------------------------. --------- ----------------------- 7.5 ㎜, 5 ㎜ 또는 2.5 ㎜ ---------------------------------. V노치 시험편(KS B 0809의 그림 1 V노치 시험편) U노치 시험편(KS B 0809의 그림2 a) U노치 시험편) 그림 4.4.2.2.1③ 충격시험편 (2-3-2-2) ----------------------------- ---------------------------------. --- ------------ 7.5 ㎜, 5 ㎜ 또는 2.5 ㎜----------- ------------------------------------- --------------------------------.	ㅇ 충격시험의 인용규격인 KS B 0809(금속 재료 충격 시험편) 내용을 반영한 V노치 시험편 추가