KGS AC415(액화석유가스용 복합재료용기 재검사 기준) 개정안

현   행

개  정  (안)

개정사유

부록

액화석유가스용 복합재료용기 재검사 기준

Gas cylinders of composite periodic requalification - Fully wrapped fibre reinforced composite gas cylinders for LPG

1. 적용범위

이 기준은 액화석유가스용 복합재료용기의 재검사 및 시험에 관한 요건을 규정한다. 이 규격에서 적용하는 용기는 내용적 0.5 L~450 L이다.

[비고] 실질적인 측면에서 내용적 0.5 L 이하의 용기에도 적용이 가능하다.

부록

--------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 외부 육안 검사

7.1 준비사항

복합재료나 복합재료용기의 융합된 부분은 검사를 실시하기 전에 제거해서는 안된다. 보호케이스가 사용된 곳에는 복합재료적층부를 제거하지 않고 효율적으로 검사할 수 있는 한 적절하게 남겨 놓을 수 있다. 보호케이스가 사용된 곳에는 제거하여 압력 시험 후에 만이 재부착 할 수 있다. 각 용기는 깨끗하게 청소하고, 용기 외부 표면의 모든 도장, 코팅, 타르, 오일 또는 다른 이물질을 적절한 방법(세척, 브러싱, 물에 의한 제트 크리닝, 플라스틱 비드 블라스팅)을 사용하여 제거하여야 한다. 화학세제, 페인트 스트리퍼(paint stripper) 및 복합재료용기 또는 이들 재료에 해로운 용제는 사용해서는 안된다. 복합재료용기는 정해진 손상이 발생했을 때 유자격자에 의해서 수리될 수 있는 손상 종류(counterpart)에 따라 다르다. 이러한 한계는 표 2에 정의되어 있으며 수리된 용기는 사용되어지기 전에 반드시 압력시험을 실시하여야 한다.

7.2 (생  략)

7.3 손상종류

7.3.1~7.3.8 (생  략)

<신  설>

7.3.9 식별표시

7.3.11 프러그(piug) 또는 부착

7.3.12 영구부착

7.4 수리

수지(resin system)를 복합재료용기를 수리할 때 사용할 수 있다. 수지나 사용되어질 수리절차를 정확히 하기 위해 참고자료를 최초 설계도면, 또는 제조자에 따라 작성하여야 한다. 수리된 모든 용기는 사용하기 전에 내압시험을 하여야 한다. 압력시험 후에 수리된 용기는 복합재료적층부의 일어남, 벗겨짐 및 층상박리에 대하여 검사를 하여야 한다. 손상 기준은 7.3을 따라 판단한다. 전형적인 수리절차를 설명하는 사진들이 그림 7 a)에서 7 e)까지 보여준다. 수리가 실패할 경우 그것이 수리절차가 불확실하거나 절차를 따르지 않았다고 평가할 수 있다면 두 번째 및 최종 수리를 실시할 수 있다. 두 번째 내압시험 후에 층상박리의 징후가 있는 용기는 사용할 수 없도록 하여야 한다.

표 2 적합/부적합 판정

손상 종류	손상 정도
	1등급 적합한 손상	2등급 부적합한 손상 - 요구되는 추가검사 또는 수리	3등급 폐기 손상 - 수리 불가능
마모 손상 또는 절단 손상	마모 또는 절단 손상은 다음의 깊이에 따라 적합	1등급의 손상보다 깊거나 긴, 또는 손상된 띠 또는 로빙(roving)의 그룹은 자르기나 가우징 할 수 있다. 이러한 정도의 손상은 수리가 가능하다(a 참조) 승인된 마모 및 절단에 의한 손상만이 다음의 수치 이하까지 수리할 수 있다. - 풀랩 용기는 복합재료적층부 두께의 15% - 후프랩 용기는 복합재료적층부 두께의 30% 위의 두 가지 경우의 최대 결함 길이가 용기 외경의 50% 이하일 때	용기가 더 이상 계속 사용할 수 없는 손상의 경우에는 사용할 수 없도록 하여야 한다.
충격손상	충격에 의한 손상이 상대적으로 작으며 서리 모양이 나타나거나 충격부분이 머리카락 같은 균열은 적합하다.
층상박리	외부코팅의 가벼운 층상박리만이 적합하다.	감기 공정의 마무리에서 섬유 끝의 느슨함은 수리하여야 한다.(a 참조)
구조적 손상	만일, 비정상적인 부풀음, 휘어진 밸브 연결부 또는 오목부의 흔적이 있는 용기는 사용할 수 없도록 하여야 한다.	다음과 같은 부풀음, 휘어진 밸브 연결부, 오목부 또는 다른 기하학적 불완전함이 육안으로 확인되면 불합격 - 깊이(오목부)/ 높이(부풀음) : 복합재료 적층부두께의 10% 초과 - 손상의 길이가 용기직경의 50% 초과 - 손상된 면적이 최대직경이 용기직경의 50%를 초과
화학적 손상	화학반응은 섬유주변의 수지기지의 분해, 용기 표면을 만졌을 때 끈적이는 느낌 같은 것으로 나타난다. 이런 용기는 사용할 수 없도록 하여야 한다.	- 섬유를 감싸고 있는 수지기지에 손상을 일으키는 화학반응은 불합격
<신설>	<신설>	<신설>	<신설>
다른 손상	-정상이라고 판단되는 가벼운 손상. 이러한 손상은 용기의 안전성 및 계속 사용에 나쁜 영향을 주어서는 안 된다. -감지할 수 있는 깊이 또는 마모된 섬유의 작은 그룹은 이 분류로 고려할 수 있다.
a 손상된 부분은 기존의 수지와 호환이 가능한 수지로 수리하여야 한다.(7.4 참조)

7. 외부 육안 검사

7.1 준비사항

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------보호케이스가 사용된 경우 보호케이스를 제거하지 않은 상태에서 검사를 실시할 수 있다.---------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.2 (현행과 같음)

7.3 ----------

7.3.1~7.3.8 (현행과 같음)

7.3.9 보호케이스 손상

사용 중 충격이나 긁힘, 깎임, 마모 또는 열, 화재 등에 의해 손상이 발생할 수 있다. 보호기능에 영향을 미치지 않는 경미한 손상은 허용되며 파손과 같이 보호기능에 영향을 미칠 수 있는 손상은 보호케이스를 제거 후 용기를 검사하여야 한다.

7.3.10 ---------

7.3.11 -----------------

7.3.12 ---------

7.4 -----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 2 ---------------------

----------	------------
	--------- ---------------	--------- -------------------- ---------------- --------------------------	------------ ---------------- ---------------
------------------------ --------	----------------------------------------------------------------	-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------	-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------
------------------	---------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------
보호케이스 손상	용기 보호기능에 영향을 미치지 않는 경미한 손상	용기 보호기능에 영향을 미치는 손상 발생 시 보호케이스를 제거하고 검사를 하여야 한다. 용기가 손상되지 않은 경우 새 보호게이스를 장착할 수 있으며, 손상된 용기는 불합격 처리한다.
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ LPG용 복합재료용기 특성에 맞는 재검사 방법 적용

- 보호케이스를 장착한 상태로 검사 실시

ㅇ LPG용 복합재료용기 특성에 맞는 재검사 방법 적용

- 보호케이스 손상의 경우 제거 후 검사

ㅇ LPG용 복합재료용기 특성에 맞는 재검사 방법 적용

- 보호케이스 손상에 대한 판정기준 신설