KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.3 액화석유가스용기 5.2.1.3.1 ∼ 5.2.1.3.4 (생 략) 5.2.1.3.5 용기의 두께측정 (1) 검사 대상 내용적 45 L 이상 125 L 미만인 것으로서 제조 후 경과연수가 26년 이상된 LPG용기에 대하여 두께측정을 실시한다. (2) 검사 방법 (2-1)초음파두께측정기로 실측하고, 기록을 작성·유지한다. (2-2) 두께측정 위치 용기 바닥면은 2개소, 몸통 및 상부경판은 각각 1개소를 측정하며, 부식 또는 두께 감육이 의심되는 위치로 선정한다. (3) 판정기준 측정두께가 최소설계두께 이상일 경우 적합으로 한다. 5.2.1.3.6 (생 략)	5.2.1.3 액화석유가스용기 5.2.1.3.1 ∼ 5.2.1.3.4 (현행과 같음) 5.2.1.3.5 <삭 제> 5.2.1.3.6 (현행과 같음)	ㅇ 26년 이상된 액화석유가스용기 재검사항목을 합리적으로 개선하고자 함.