KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
3.6.4 용접부의 강도 등 3.6.4.1 용접부는 모재의 규격에 따른 인장강도의 최소값(모재가 서로 다른 경우에는 가장 작은 값) 이상의 강도를 유지한다. 다만, 모재를 알루미늄 및 알루미늄합금, 구리 및 구리합금, 타이타늄 및 타이타늄합금 또는 9 % 니켈강으로 하여 허용인장응력 이하로 사용하는 것으로서 그 허용인장응력값의 4배 이상의 강도를 갖는 경우에는 그러하지 아니한다.	3.6.4 --------- 3.6.4.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 타이타늄합금, 9 % 니켈강 또는 KS D 3031(저온 압력용기용 오스테나이트계 고망간 강판)으로 하여 허용인장응력 이하로 사용하는 것으로서 그 허용인장응력 값의 3.5배 이상의 강도를 갖는 경우에는 그렇지 않다.	ㅇKS D 3031(저온 압력용기용 오스테나이트 계 고망간 강판)은 모재의 강도가 용접부의 강도 이상인 재료임을 반영함 ㅇ허용인장응력값 산정에 사용되는 안전율이 4에서 3.5로 낮춰짐에 따라 해당 관련 값 반영 * KS B 6750(압력용기-설계 및 제조일반) 허용인장 응력값 반영(2013.12.31.)
4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사) (1) ~ (3) (내용 생략) (4) (내용 생략) (4-1)~(4-2) (내용 생략) (4-3) 시험의 방법·기준 (4-3-1)~(4-3-5) (내용 생략) (4-3-5) 용접부 기계적검사의 특례 (4-3-5-1) (4-1)에 따른 시험판 제작이 곤란한 압력용기(관 또는 동체의 외경이 50 ㎜ 이하인 것에 한정한다)의 맞대기용접에 따른 용접부의 기계시험은 그 압력용기등의 용접에 연속하여 동일한 조건에서 별개로 용접한 압력용기등에 대하여 인장시험을 실시한다. 이 경우 그 압력용기등의 용접부 인장강도가 모재[모재가 다른 경우에는 인장강도 규격 값이 최소인 모재. 이하 (4-3-5-2)에서 같다]의 규격 값의 최소값 이상인 때에는 합격한 것으로 본다. 다만, 알루미늄 및 알루미늄합금, 구리 및 구리합금, 타이타늄 또는 9 % 니켈강을 모재로 하는 경우로서 허용인장응력값의 4배 값 이상의 강도를 갖는 경우에는 그러하지 아니한다.	4.4.2.2.1 -------- (1) ~ (3) (현행과 같음) (4) (현행과 같음) (4-1)~(4-2) (현행과 같음) (4-3) ---------- (4-3-1)~(4-3-5) (현행과 같음) (4-3-5) --------------- (4-3-5-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 타이타늄, 9 % 니켈강 또는 KS D 3031(저온 압력용기용 오스테나이트계 고망간 강판)을 모재로 하는 경우로서 허용인장응력 값의 3.5배 이상의 강도를 갖는 경우에는 그렇지 않다.	ㅇKS D 3031(저온 압력용기용 오스테나이트 계 고망간 강판)은 모재의 강도가 용접부의 강도 이상인 재료임을 반영함 ㅇ허용인장응력값 산정에 사용되는 안전율이 4에서 3.5로 낮춰짐에 따라 해당 관련 값 반영 * KS B 6750(압력용기-설계 및 제조일반) 허용인장 응력값 반영(2013.12.31.)