KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.1.2.1 규격재료는 재료의 종류에 따라 부록 A에서 정한 허용인장응력에 대응하는 온도의 범위(규격재료 중 부록 B 재료의 종류 란에서 정한 재료는 그 온도범위 안의 최고온도를 상한으로, 같은 표 최저 온도 란에서 정한 온도를 하한으로 하는 범위) 안에서 사용한다. 다만, 표 3.2.1.2.1의 재료를 같은 표의 두께 범위에서 사용하는 경우에는 같은 표 온도까지 사용할 수 있다.

표 3.2.1.2.1 내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

재료의 종류	두께(㎜)	최저사용온도(℃)
KS D 4101 --------		-60
KS D 4106 ----------		-60

3.2.1.2.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 3.2.1.2.1 ---------------------

--------	----	-------
SPS-KFCA-D4101-5004 -------		---
SPS-KFCA-D4106-5009 ----------		---

ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.

3.2.1.3.5 크리프(creep)영역의 설계온도에서의 허용인장응력은 다음 값 중 최소의 값으로 한다. 다만, KS B 6733[압력용기(기반규격)]의 부표에 따라 허용인장응력을 구한 주강품 및 그 밖에 따로 정하는 최소 두께를 구하는 식 중에 크리프가 고려되어 있는 경우에는 그렇지 않다.

3.2.1.3.5 -------------------------------------------------- KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반) -------------------------------------------------------------------------------

ㅇ KS B 6733(압력 용기 - 기반규격)은 KS B 6750(압력용기 - 설계 및 제조일반)과 중복되어 기술표준원 고시 2012-0310(`12.07.21)에 따라 KS B 6750에 통합되어 폐지됨.

규격 명칭

KS D 3570 고온배관용 탄소 강관

KS D 3571 저온·열교환기용 강관

KS D 3573 배관용 합금강 강관

KS D 3587 가열로용 강관

KS D 4101 탄소강 주강품

KS D 4103 스테인리스강 주강품

KS D 4105 내열강 주강품

KS D 4106 용접구조용 주강품

KS D 4107 고온고압용 주강품

KS D 4111 저온고압용 주강품

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

----

SPS-KOSA0013-D3570-5078 고온배관용 탄소 강관

SPS-KOSA0014-D3571-5079 저온·열교환기용 강관

SPS-KOSA0015-D3573-5080 배관용 합금강 강관

SPS-KOSA0017-D3587-5082 가열로용 강관

SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품

SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스강 주강품

SPS-KFCA-D4105-5008 내열강 주강품

SPS-KFCA-D4106-5009 용접구조용 주강품

SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용 주강품

SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용 주강품

부록 A -----------------

ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2013-0112호(`13.12.30)에 의해 폐지됨.

- 해당 규격 : KS D 3570, KS D 3571, KS D 3573, KS D 3587

ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.

- 해당 규격 : KS D 4101, KS D 4103, KS D 4105, KS D 4106, KS D 4107, KS D 4111

부록 A의2 비철금속재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 명칭

KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄합금단조품

----

SPS-KFCA-D6770-5022 알루미늄 및 알루미늄합금단조품

부록 A의2 ------------------

ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.

- 해당 규격 : KS D 6770

부록 B

구분	재료의 종류	최저사용온도
5	KS D 4101 탄소강 주강품에 적합한 재료 KS D 4106 용접구조용 주강품에 적합한 재료 KS D 4103 스테인리스강 주강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도

부록 B

--	-------	--------
-	SPS-KFCA-D4101-5004 ----- ---- SPS-KFCA-D4106-5009 ----- ---- SPS-KFCA-D4103-5006 ----- ----	------------------------------------- -----

ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.

[비고 1] 일반강판의 충격시험

가 ~ 나 <생 략>

다. 시험편의 채취방법 및 재시험은 재료의 형상 또는 종류에 따라 다음 표에 규정된 한국산업표준에 의할 것(<비고 2>에서도 같다)

재료의 형상 또는 종류	한국산업표준
주조재	KS D 4111 저온고압용주강품

[비고 1] ---------

가 ~ 나 <현행과 같음>

다. --------------------------------------- -------------------------

-----------	-------
---	SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용주강품

ㅇ 국내에서 활용도가 낮고 철강시장 및 기술발전을 반영하지 못하는 사유로 기술표준원 고시 제2014-0297호(`14.7.2)에 의해 폐지함.