KGS AA231(가스용 전기절연이음관 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8.2.2 용접 성능 로딩암의 맞대기 전용접부는 KS B 0845(강용접이음부의방사선투과시험방법)에 따른 방사선투과검사를 실시하여 2급이상이어야 하고, 맞대기용접을 제외한 용접부에 대하여는 KS D 0213(철강재료의자분탐상시험방법) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법및침투지시모양의 분류)에 따른 자분탐상검사나 침투탐상시험을 실시하여 이에 합격한 것으로 한다.	3.8.2.2 용접 성능 ------------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 -------------------- 2류(범주2) ---------------------------- 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류 --------------------------------------------------------------------.	ㅇ KS B 0845, KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845, 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화
3.8.2.4 용접 성능 절연관 몸통용접부의 비파괴시험은 맞대기 용접인 경우에는 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험 방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따라 실시하고, 맞대기 용접이 아닌 경우에는 KS B 0213(철강재료의 자분탐상시험 및 결함지시모양의 등급분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험 및 결합지시모양의 등급분류)에 따라 실시하여 각각 2급 이상인 것으로 한다.	3.8.2.4 용접 성능 --------------------------------------강 용접 이음부의 방사선투과검사 ---------------------------------------------- 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류 ------------------------------------------- 2류(범주2) ----------.	ㅇ KS B 0845, KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS D 0213 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화