KGS AA433(정압기용 필터 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8.2.2.3 용접부의 비파괴검사는 맞대기 용접부의 경우에는 KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험 방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 따라 실시한 결과 등급분류의 2급 이상인 것으로 하고, 필렛 용접부의 경우에는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 자분 모양의 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따라 실시하여 유해한 결함이 없는 것으로 한다.	3.8.2.2.3 ---------------------------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 -------------------------- 2류(범주2) --------------------------- 강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류 -----------------------------------------------------------------.	ㅇ KS B 0845, KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화 ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화