KGS AA911(고압가스용 기화장치 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.8.2.1.2 초음파탐상시험

(1) <생 략>

(2) 3.8.2.1.2(1)에 따른 초음파탐상시험은 KS B 0896(강용접부의 초음파탐상시험방법 및 시험결과의 등급분류방법)에 따르되 용접부의 치수 형상 등에 따라 다음 기준에 따른 방법으로 실시한다.

(3) <생 략>

3.8.2.1.2 -------

(1) <현행과 같음>

(2) ----------------------------- 페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사 -----------------------------------------------.

(3) <생 략>

ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정

3.8.2.1.3 자분탐상시험

(1) <생 략>

(2) 3.8.2.1.3(1)에서 정한 시험은 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분 모양의 분류)에 따라 실시한다. 이 경우 표준시험편은 A2-30/100을 사용하고, 자화방법은 극간법(M), 자분의 분산방법은 습식법, 자분작용에 대한 자화 시기는 연속법으로 한다.

(3) <생 략>

3.8.2.1.3 --------

(1) <생 략>

(2) ------------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류-----------------------------------------------------------------------------------------------.

(3) <생 략>

ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

표 3.8.2.1.1(3) 방사선투과시험 방법 및 합격기준

용접금속의 종류	시 험 방 법	적 합 기 준
강재	KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 정한 방법	투과사진이 KS B 0845의 결함의 분류방법에 따른 2류 이상일 것
알루미늄 및 알루미늄 합금	KS D 0242(알루미늄 평판 접합 용접부의방사선 투과 시험 방법)에서 정한 방법	투과사진이 KS D 0242의 흠집모양의 분류방법에 따른 2종류 이상일 것
스테인리스강, 내열내식초합금, 9 % 니켈강과 그 밖에 이와 유사한 것	KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험 및 투과사진의 등급분류 방법)에서 정한 방법	투과사진이 KS D 0237의 등급분류방법에 따른 2급 이상일 것
타이타늄 및 타이타늄합금	KS D 0239(티탄 용접부의 방사선 투과 시험 방법)에서 정한 방법	투과사진이 KS D 0239의 흠집의 상분류방법에 2급 이상일 것

표 3.8.2.1.1(3) 방사선투과시험

----- --	- - -	- - -
--	------ (강 용접 이음부의 방사선투과검사)----------	-------------------------- 2류(범주2) 이상일 것
----- - ---- --	--------(알루미늄 용접부의 방사선투과시험검사 방법)------------	---------------------------------- 2류(범주2) ----
------------------------------------	--------------------- 방사선투과검사 방법 --------------	----------------------------- 2류(범주2) 이상일 것
-------------	------- 타이타늄 용접부의 방사선투과검사 방법 -------	--------------------------- 2류(범주2) --

방법 및 합격기준

ㅇ KS B 0845, KS D 0242, KGS D 0237, KGS D 0239 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845, KS D 0242, KGS D 0237 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화