KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

표 3.3.1② 용접 효율수치

[비 고]

A : 탱크용접부의 전 길이에 대하여 방사선 검사를 행하여 그 전길이가 방사선검사에 합격한 이음매[KS B  0845(강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법)에 따라 실시한 결과 동 규격의 분류방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 이음매를 말한다. 이하 이 표에서 같다]를 표시한다.

B : 탱크용접부의 전길이의 2분의 1(두께가 20 ㎜ 이하의 탱크는 4분의 1) 이상의 길이에 대하여 방사선검사를 행하여 방사선 검사에 합격한 이음매를 표시한다.

C : 탱크구분에 따라 채취한 탱크에 대하여 방사선검사를 행하여 방사선 검사에 합격한 이음매를 표시한다.

표 3.3.1② -- ----

[- -]

A : ------------------------------------------------------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ------------------------------- 2류(범주2) ---------------------------------------

B : -----------------------------------------------------------------------------------

C : 탱----------------------------------------------------

ㅇ KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화

(1-5) 비파괴검사

(1-5-2) 방사선 검사는 KS B 0845(강 용접 이음부의 방사선 투과시험방법)에 따라 실시하여, 그 결과 등급분류의 2급 이상인 것을 적합한 것으로 본다.

(1-5-3) <생략>

(1-5-4) 자분탐상시험은 인장강도의 규격치가 568.4 N/㎜2 이상인 탄소 강판을 사용한 탱크 및 인장강도에 관계없이 판의 두께가 25 ㎜ 이상인 탄소강을 사용한 탱크에 대하여 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류)에 따라 열처리 후에 탐상검사를 실시하여 표면 등에 유해한 결함이 없는 것으로 한다. 다만, 이들 검사 방법이 적당하지 아니한 부분은 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 의한 탐상검사로 갈음할 수 있다.

(1-5) 비파괴검사

(1-5-2) -------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 ----------------------- 2류(범주2) --------------

(1-5-3) <현행과 같음>

(1-5-4)-----------------------------------------------------------------------------------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS B 0845, KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화