KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

표 3.3.2② 이음매의 종류에 따른 이음매의 용접 효율

[비고 ]

A : 용기마다 용기 용접부의 전 길이에 방사선 검사를 행하여 그 전 길이가 방사선투과검사에 합격한 이음매[KSB 0845(강용접부의 방사선투과시험 방법 및 투과 사진의 등급 분류 방법)에 따라 실시한 결과 같은 규격의 분류 방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 이음매를 말한다. 이하 이 표에서 같다]를 표시한다.

B : 용기마다 용기 용접부의 전 길이의 2분의 1(두께가 20 ㎜ 이하의 용기는 4분의 1) 이상의 길이에 방사선투과검사를 행하여 방사선 검사에 합격한 이음매를 표시한다.

C : 용기 구분에서 4.4.2.2.1(1-3)에 따라 채취한 용접부 전 길이의 2분의 1(두께가 20 ㎜ 이하의 용기는 4분의 1) 이상의 길이에 방사선투과검사를 행하여 합격한 이음매를 표시한다.

표 3.3.2② 이음매의 종류에 따른 이음매의 용접 효율

[비고 ]

A : ------------------------------------------------------------------- 강 용접 이음부의 방사선투과검사 --------------------------------------------- 2류 (범주2) -----------------------------------.

B : ----------------------------------------------------------------------------------------.

C : --------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ 상세기준 내 인용된 KS B 0845 등급분류가 “~급”에서 “~류(범주~)”로 변경됨에 따른 용어 정합화

4.4.2.1.8 자분탐상검사 등

(1) <생략>

(1-1)~(1-3) <생략>

(2) <생략>

(2-1) 시험은 KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 자분 모양의 분류)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.8 --------

(1) <현행과 같음>

(1-1)~(1-3) <현행과 같음>

(2) <현행과 같음>

(2-1) ----------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류---------.

ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1) 샘플링

(2) 검사 요령

다음 기준에 따라 검사를 실시한다.

(2-1)~(2-4-7-2) <생략>

(2-5) 방사선투과검사

용기의 방사선투과검사는 다음의 기준에 따른다. 다만, 볼록면에 내압을 받는 경판을 동체에 필렛 용접한 경우에는 해당 용접부에 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 결함 자분 모양의 분류)에 따라 자분탐상시험을 실시할 수 있으며, 자분탐상시험이 곤란한 경우에는 KS B 0816(침투탐상시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)로 침투탐상시험을 실시할 수 있다.

(2-5-1)~(2-5-1-1) <생략>

(2-5-1-1-1) 촬영은 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험 방법)에 따른다.

(2-5-1-1-2)~(2-5-1-2) <생략>

(2-5-1-2-1) KS B 0845(강용접부의 방사선투과시험 방법 및 투과 사진의 등급 분류 방법)의 분류 방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 것을 적합한 것으로 하고, 그 용기가 속하는 조의 다른 용기는 그 시험에 적합한 것으로 본다.

(2-5-1-2-2)~(2-5-2-1) <생략>

(2-5-2-1-1) 촬영은 KS D 0242(알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선투과시험 방법)에 따른다.

(2-5-2-1-2)~(2-5-2-1-4) <생략>

(2-5-2-2) 적부 판정은 다음 기준에 따른다.

판정은 촬영한 투과 사진으로 하며, 결함은 KS D 0242(알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선 투과시험 방법)에 따른 등급 분류의 2급 이상을 적합한 것으로 한다. 이때 그 용기가 속한 조의 다른 용기는 해당 검사에 적합한 것으로 본다.

(2-5-3)~(2-5-3-1) <생략>

(2-5-3-1-1) 촬영은 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험 방법 및 투과 사진의 등급 분류 방법)에 따른다.

(2-5-3-1-2)~(2-5-3-2) <생략>

(2-5-3-2-1) 판정은 촬영한 투과 사진으로 하며, 결함은 KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험 방법 및 투과 사진의 등급 분류 방법)에 따른 등급 분류 2급 이상을 적합으로 한다. 합격한 경우에는 그 용기가 속한 조의 다른 용기는 해당 검사에 적합한 것으로 본다.

(2-5-3-2-2)~(2-5-4-1) <생략>

(2-5-4-2) 적부 판정은 KSB 0845(강용접부의 방사선투과시험 방법 및 투과 사진의 등급 분류 방법)에 따라 실시한 결과가 같은 규격의 분류 방법에 따라 2급 이상의 등급으로 분류된 것을 적합한 것으로 하고, 그 용기가 속하는 조의 다른 용기는 그 시험에 적합한 것으로 본다. 다만, 방사선투과검사에 적합한 경우에도 인장강도의 규격치가 568.4 N/㎟ 이상인 탄소강판을 사용한 용기 및 인장강도에 관계없이 판 두께가 25 ㎜ 이상인 탄소강판을 사용한 용기는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험 방법 및 자분 모양의 분류) 또는 KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따른 탐상시험을 열처리 후에 실시하여, 표면 및 그 밖의 부분에 유해한 결함이 없는 것으로 한다.

4.4.2.2.1 ------

(1) ---

(2) ----

-----------------.

(2-1)~(2-5-1-1) <현행과 같음>

(2-5) ---------

----------------------------------------------------------------------------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류---------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-5-1)~(2-5-1-1) <현행과 같음>

(2-5-1-1-1) -----------강 용접 이음부의 방사선투과검사---------.

(2-5-1-1-2)~(2-5-1-2) <현행과 같음>

(2-5-1-2-1) ------------강 용접 이음부의 방사선투과검사 ------------------------ 2류(범주2)----------------------------------------------------------------.

(2-5-1-2-2)~(2-5-2-1) <현행과 같음>

(2-5-2-1-1) ---------알루미늄 용접부의 방사선투과검사 방법-------------.

(2-5-2-1-2)~(2-5-2-1-4) <현행과 같음>

(2-5-2-2) -----------------.

--------------------------------알루미늄

용접부의 방사선투과검사 방법--------------------

2류(범주2)-------------------------------

--------------------.

(2-5-3)~(2-5-3-1) <현행과 같음>

(2-5-3-1-1) ---------------스테인리스강 용접부의 방사선투과검사 방법---------------------.

(2-5-3-1-2)~(2-5-3-2) <현행과 같음>

(2-5-3-2-1) ----------------------------

---스테인리스강 용접부의 방사선투과검사 방법 ---------

--------------------2류(범주2)-----------

----------------------------------------------.

(2-5-3-2-2)~(2-5-4-1) <현행과 같음>

(2-5-4-2) -----------강 용접 이음부의 방사선투과검사 ------------------------------------------------- 2류(범주2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류-----------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS D 0242표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS D 0242표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS D 0237 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS D 0237 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS B 0845 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화

ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화