KGS AC212(고압가스용 이음매없는 용기 제조 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정 사유
4.4.2.1.5 초음파탐상검사등 5개의 용기에 대하여 실시하며, 담금질된 용기에 있어서 그 냉각속도가 온도 20 ℃ 물에서 냉각속도의 80 %를 초과하는 것(스테인리스강 또는 알루미늄합금은 제외한다)은 다음에서 정한 방법으로 전 표면적에 대하여 초음파탐상시험, 자분탐상시험 또는 침투탐상시험(이하 “초음파탐상검사등”이라 한다)을 실시한다. (1) 초음파탐상시험은 다음에서 정한 방법으로 실시한다. (1-1) 시험은 KS B 0896(강 용접부의 초음파탐상시험방법)에 따라 실시한다. (1-2)~(1-4) <생 략> (2) <생 략> (2-1) 시험은 KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 자분 모양의 분류)에 따라 실시한다. 이 경우에 표준시험편은 A2-30/100을 사용하고 자화의 방법은 극간법(M), 자분의 분산 방법은 습식법, 자분작용에 대한 자화 시기는 연속법으로 한다.	4.4.2.1.5 초음파탐상검사등 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) -----------------------------. (1-1) -----------페라이트계 강용접 이음부에 대한 초음파 탐상검사------------. (1-2)~(1-4) <현행과 같음> (2) <현행과 같음> (2-1) ------------강자성 재료의 자분탐상검사 방법 및 자분 모양 분류----------------------------- ------------------------------------- -----------------------------------.	ㅇ KS B 0896 표준명 “강용접부의 초음파탐상시험방법”이 “페라이트계 강 용접 이음부에 대한 초음파탐상검사”로 변경됨에 따른 명칭 수정 ㅇ KS D 0213 표준명 변경 등 KS 개정사항 정합화
4.5 그 밖의 검사기준 4.5.1 수입품 검사(내용 없음) 4.5.2 검사일부 생략 <개정 12.6.26> 4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품 법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 생산단계검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. (1) 재료 검사 (2) 내압검사. 다만, 내압검사일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시 (3) 기밀검사. 다만, 기밀검사일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시 <신 설>	4.5 -------- 4.5.1 -----(-----) 4.5.2 ------ 4.5.2.1 ------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 경우에는 --------------------------------- 있으며, 그 ------------------. (1) ---- (2) ----------------------------------- (3) ----------------------------------- (4) 파열검사. 다만, 파열검사일로부터 3년 이상 경과 시에는 검사 실시	ㅇ 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 생산단계검사를 생략할 수 있는 검사 항목 중 파열검사 항목 신설