KGS AC215(용기 내장형 액화석유가스 난방기용 용접용기 제조의 시설·기술·검사 기준)개정안 항목별 개정사유

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기 중 아세틸렌충전용 용접용기(이하“용기”라 한다)제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기 중 아세틸렌 충전용 용접용기(이하“용기”라 한다)제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1.1 규칙 별표 10 제4호다목에 따라 용기가 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 용기로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기의 제조 및 검사방법을 그 용기에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.1 규칙 별표 10 제4호다목에 따라 용기가 이 기준에 따른 검사 기준에는 적합하지 않으나, 기술개발에 따른 새로운 용기로서 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기의 제조 및 검사 방법을 그 용기에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.3.1.2 용기가 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 당해 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1 에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청ㆍ심사 없이 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

1.3.1.2 표 1.3.1.의 인정 기준에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 용기가 1.3.1.1 에 따른 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우, 검사특례 신청·심사 없이 그 인정 기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

1.4.7 “상시품질검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.

1.4.7 “상시품질검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품 중 같은 생산 단위로 제조된 동일 제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.4.8  “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.8  “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

1.4.10 “수시품질검사”란 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받은 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기위하여 양산된 제품에서 예고 없이 시료를 채취하여 확인하는 검사를 말한다.

1.4.10 “수시품질검사”란 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받은 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지를 확인하기 위하여 양산된 제품에서 예고 없이 시료를 채취하여 확인하는 검사를 말한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 아니한 용기 및 그 부속품의 모양·치수 등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 아니한 사항은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 않은 용기 및 그 부속품의 모양·치수 등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 않은 사항은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.1 제조설비

용기를 제조하려는 자가 이 제조기술기준에 따라 용기를 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 용기에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 아니할 수 있다.

(6) 자동부식방지도장설비. 다만, 스테인레스강·알루미늄합금 그 밖에 내식성 재료로 제조하는 경우에는 부식방지도장설비를 갖추지 아니할 수 있다.

(7) 쇼트브라스팅. 다만, 스테인레스강·알루미늄합금 그 밖에 내식성 재료로 제조하는 경우에는 제외한다.

2.1 제조설비

용기를 제조하려는 자가 이 제조기술 기준에 따라 용기를 제조하기 위하여 갖추어야 할 제조설비(제조하는 용기에 필요한 것만을 말한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술 검토 결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 않을 수 있다.

(6) 자동 부식 방지 도장설비. 다만, 스테인리스강·알루미늄 합금, 그 밖에 내식성 재료로 제조하는 경우에는 부식 방지 도장설비를 갖추지 않을 수 있다.

(7) 쇼트브라스팅. 다만, 스테인리스강·알루미늄 합금, 그 밖에 내식성 재료로 제조하는 경우에는 제외한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.2 검사설비

(3) 초음파두께측정기·나사게이지·버어니어캘리퍼스 등 두께측정기

2.2 검사설비

(3) 초음파 두께 측정기·나사게이지·버니어캘리퍼스 등 두께 측정기

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.2.4 넥크링 재료

넥크링의 재료는 KS D 3752(기계구조용 탄소강재)의 규격에 적합한 것 또는 이와 동등이상의 기계적 성질 또는 가공성을 가지는 것으로서 탄소함유량이 0.28% 이하인 것으로 한다.

3.2.4 넥링 재료

넥링의 재료는 KS D 3752(기계 구조용 탄소강재)의 규격에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질이나 가공성을 가지는 것으로서, 탄소 함유량이 0.28% 이하인 것으로 한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

표 3.3.1.2① 재료의 구분에 따른 허용응력 수치

재료의 구분

허용응력 수치

스테인레스강

인장강도의 3.5분의 1의 수치

스테인레스강외의 강

열처리를 하여 제조된 저합금강으로서 인장강도가 392 N/㎟ 이상의 것 또는 그 용기의 상용온도에서 취성파괴를 일으키지 아니하는 성질을 가지는 것

항복점에 다음 산식에 따라 얻은 수치를 곱하여 얻은 수치 또는 인장강도의 4분의1의 수치

[eqn: {1.7-γ}OVER 2]

위 식에서 γ는 그 재료의 항복점과 인장강도의 비(0.7 미만인 때에는 0.7)를 표시한다.

그 밖의 것

항복점의 0.4배의 수치 또는  인장강도의 4분의 1의 수치

알루미늄합금

재료의 인장강도와 내력의 합의 5분의 1의 수치 또는 내력의 3분의 2의 수치 중 작은 것

[비고] 알루미늄합금제 용기재료의 인장강도 및 내력은 다음 표의 값으로 하며, 가공경화에 의하여 강도를 높인 재료를 사용할 경우에도 허용응력은 연질재의 값(이표의 값)을 이용한다.

알루미늄합금	인장강도(N/㎟)	내력(N/㎟)
5052	176.4	58.
5083	264.6	127.4

표 3.3.1.2① 재료의 구분에 따른 허용응력 수치

재료의 구분

허용응력 수치

스테인리스강

인장강도의 3.5분의 1의 수치

스테인리스강외의 강

열처리를 하여 제조된 저합금강으로서 인장강도가 392 N/㎟ 이상의 것 또는 그 용기의 상용온도에서 취성파괴를 일으키지 않는 성질을 가지는 것

항복점에 다음 산식에 따라 얻은 수치를 곱하여 얻은 수치 또는 인장강도의 4분의1의 수치

[eqn: {1.7-γ}OVER 2]

위 식에서 γ는 그 재료의 항복점과 인장강도의 비(0.7 미만인 때에는 0.7)를 표시한다.

그 밖의 것

항복점의 0.4배의 수치 또는  인장강도의 4분의 1의 수치

알루미늄 합금

재료의 인장강도와 내력의 합의 5분의 1의 수치 또는 내력의 3분의 2의 수치 중 작은 것

[비고] 알루미늄 합금제 용기 재료의 인장강도 및 내력은 다음 표의 값으로 하며, 가공경화로 강도를 높인 재료를 사용할 경우에도 허용응력은 연질재의 값(이 표의 값)을 이용한다.

알루미늄합금	인장강도(N/㎟)	내력(N/㎟)
5 052	176.4	58.8
5 083	264.6	127.4

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.3.2 프로텍터 두께

프로텍터의 두께는  1 m의 높이에서 충전용기를 추락시켜도 충격으로 인해 밸브가 손상되지 아니할 만큼 충분한 강도를 가지는 것으로서 2.6 ㎜ 이상으로 한다.

3.3.2 프로텍터 두께

프로텍터의 두께는 1 m의 높이에서 충전용기를 추락시켜도 충격으로 인해 밸브가 손상되지 않을 만큼 충분한 강도를 가지는 것으로서, 2.6 ㎜ 이상으로 한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.6.2 제조공정 중 용접보수 한 용기는 보수한 표면을 응력이 집중되지 그라인딩 등으로 가공하고, 불량이 의심될 경우 방사선투과시험을 실시하여 확인한다.

3.6.2 제조공정 중 용접보수한 용기는 응력이 집중되지 않도록 그라인딩 등으로 보수한 표면을 가공하고, 불량이 의심될 경우 방사선 투과시험을 실시하여 확인한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.9 도장

용기(내식성이 있는 것을 제외한다)에는 부식을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 전처리와 부식방지도장을 한다.

3.9 도장

용기(내식성이 있는 것은 제외한다)에는 부식을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 전처리와 부식방지도장을 한다.

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.9.1 전처리

용기에는 부식방지도장을 실시하기 전에 도장효과를 향상시키기 위하여 쇼트브라스팅을 한다.

3.9.1 전처리

용기에는 부식방지도장을 실시하기 전에 도장효과를 향상하기 위하여

쇼트브라스팅을 한다.

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

3.9.2.1 액체도료를 사용하여 부식방지도장을 하는 경우, 부식방지도장(1차도장)의 도료 종류는 건조 도막 중의 금속아연 함유량(무게)이 80% 이상인 유기 징크리치프라이머(Organic Zinc Rich Primer)로 하고, 외면 도장(2차 도장)의 도료 종류는 알키드계 이외의 도료로서 1차 도장에 악영향을 미치는 것이 아닌 것으로 하며, 도장방법은 표 3.9.2.1① 또는 표 3.9.2.1②에 따른다.

3.9.2.1 액체 도료를 사용하여 부식방지도장을 하는 경우, 부식방지도장(1차 도장)의 도료 종류는 건조 도막 중의 금속 아연 함유량(무게)이 80 % 이상인 유기 징크리치프라이머(organic zinc rich primer)로 하고, 외면 도장(2차 도장)의 도료 종류는 알키드계 이외의 도료로서, 1차 도장에 악영향을 미치는 것이 아닌 것으로 한다. 도장 방법은 표 3.9.2.1① 또는 표 3.9.2.1②에 따른다.

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

표 3.9.2.1② 가열건조시의 도장방법

도장회수

표 3.9.2.1② 가열건조시의 도장방법

도장횟수

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

표 3.9.2.2③ 분체도료 도장방법

도장회수

표 3.9.2.2③ 분체도료 도장방법

도장횟수

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정

3.12 도색 및 표시

규칙 별표 24제1호에 따라  용기제조자 또는 수입자는 다음 기준에 따라 용기외면에 도색을 하고, 가스의 명칭, 용도, 특성 등을 표시 한다 다만, 수출용 용기의 경우에는 도색을 하지 않을 수 있고, 스테인리스강 등 내식성재료를 사용한 용기의 경우에는 용기 동체의 외면 상단에 10 ㎝ 이상의 폭으로 충전가스에 해당하는 색으로 도색할 수 있다. <개정 17.6.2>

3.12 도색 및 표시

규칙 별표 24제1호에 따라 용기 제조자 또는 수입자는 다음 기준에 따라 용기 외면에 도색을 하고, 가스의 명칭, 용도, 특성 등을 표시한다. 다만, 수출용 용기의 경우에는 도색을 하지 않을 수 있고, 스테인리스강  등 내식성 재료를 사용한 용기의 경우에는 용기 동체의 외면 상단에 10 ㎝ 이상의 폭으로 충전가스에 해당하는 색으로 도색할 수 있다. <개정 17. 6. 2.>

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.12.2.2 3.12.2.1에 따라 표시하는 충전기한은 적색으로 한다. 다만, 규칙 별표 24 제1호나목에 따른 용기도색이 주황색, 갈색, 자색 ,적색, 흑색인 경우에는 백색으로 그 충전기한을 표시해야 하며, 이 경우 액화석유가스용 용기에 대해서는 차기 재검사기한까지 충분히 식별 할 수 있도록 내구성이 보장되어야 한다. <개정 20.5.11>

3.12.2.2 3.12.2.1에 따라 표시하는 충전 기한은 적색으로 한다. 다만, 규칙 별표 24 제1호나목에 따른 용기 도색이 주황색, 갈색, 자색 ,적색, 흑색인 경우에는 백색으로 그 충전 기한을 표시해야 하며, 이 경우 액화석유가스용 용기는 차기 재검사 기한까지 충분히 식별할 수 있도록 내구성이 보장되어야 한다. <개정 20. 5. 11.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

그림 3.12.2 문자 및 그림의 크기 및 표시방법<개정 14.11.17>

그림 3.12.2 문자 및 그림의 크기와 표시 방법

<개정 14. 11. 17.>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.12.3 제품표시

규칙 별표 24제1호에 따라 용기제조자 또는 수입자는 용기의 어깨부분 또는 프로텍터부분 등 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 각인한다. 다만, 각인하기가 곤란한 용기에는 다른 금속박판에 각인한 것을 그 용기에 부착함으로써 용기에 대한 각인에 갈음할 수 있다.

3.12.3 제품 표시

규칙 별표 24제1호에 따라 용기 제조자 또는 수입자가 용기의 어깨 부분 또는 프로텍터 부분 등 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 각인한다. 다만, 각인하기가 곤란한 용기에는 다른 금속 박판에 각인한 것을 그 용기에 부착함으로써 각인을 갈음할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.12.4 합격표시

제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에 대하여 그 검사구분에 따라 용기의 어깨부분 또는 프로텍터 부분 등 보기 쉬운 곳에 다음과 같이 “”자의 각인을 한다. 다만, 각인하기가 곤란한 용기의 경우에는 다른 금속박판에 각인한 것을 그 용기에 부착하는 것으로 용기에 대한 각인을 갈음할 수 있으며, 고압가스가 충전되어 수입되는 용기에 대하여는 그 가스를 사용할 때까지 한국가스안전공사에서 발행하는 표지를 부착할 수 있다. <개정 09.5.15>

3.12.4 합격 표시

제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사를 받는 용기에는 그 검사 구분에 따라 용기의 어깨 부분 또는 프로텍터 부분 등 보기 쉬운 곳에 다음과 같이“”자의 각인을 한다. 다만, 각인하기가 곤란한 용기의 경우에는 다른 금속 박판에 각인한 것을 그 용기에 부착하는 것으로 각인을 갈음할 수 있으며, 고압가스가 충전되어 수입되는 용기에는 그 가스를 사용할 때까지 한국가스안전공사에서 발행하는 표지를 부착할 수 있다. <개정 09. 5. 15.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.12.4.1 제품확인검사 대상

검사에 합격한 용기에 대하여 한국가스안전공사 검사원이 직접 각인을 하거나 제조자가 각인하는 것을 입회·확인 한다.

3.12.4.1 제품확인검사 대상

검사에 합격한 용기에는 한국가스안전공사 검사원이 직접 각인을 하거나 제조자가 각인하는 것을 입회·확인한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.12.4.2 공정검사 대상

(1) 용기제조자가 한국가스안전공사로부터 각인을 사전에 불출 받아 제조공정 중에 각인을 한다.

(2) 용기제조자는 매월 각인횟수를 한국가스안전공사에 통보하며, 허위로 통보하는 경우에는 2년간 생산공정검사 및 종합공정검사를 받을 수 없다.

3.12.4.2 공정검사 대상

(1) 용기 제조자가 한국가스안전공사로부터 각인을 사전에 받아 제조공정 중에 각인을 한다.

(2) 용기 제조자는 매월 각인 횟수를 한국가스안전공사에 통보하여야 한다. 단, 허위로 통보하는 경우에는 2년간 생산공정검사 및 종합공정검사를 받을 수 없다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

4.1.2 제품에 대한 검사 <개정 11.5.25>

용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.1.2 제품에 대한 검사 <개정 11. 5. 25.>

용기 신규 검사는 이 기준에 따른 제조기술 기준과 검사 기준에 적합한지 확인하기 위하여 설계단계 검사와 생산단계 검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.1.2.2 생산단계검사

용기에 대하여 다음 기준에 따라 생산단계검사를 실시한다. 이 경우 용기 제조자는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있으며, 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받고자 하는 경우에는 4.2에 따른 공정검사 대상 심사를 받는다.

4.1.2.2 생산단계 검사

다음 기준에 따라 용기의 생산단계검사를 실시한다. 이 경우 용기 제조자는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있으며, 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받고자 하는 경우에는 4.2에 따른 공정검사 대상 심사를 받는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.1.2.2.2 생산공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(2) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 형식의 용기에 대하여 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다.

4.1.2.2.2 생산공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(2) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 형식의 용기에 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2.2.3 종합공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(2) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 형식의 용기에 대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

4.1.2.2.3 종합공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(2) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 형식의 용기에 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는 지 여부를 판정한다.

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는지를 판정한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.2.2.3 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의결과 적합판정을 받은 용기제조업체에 대하여 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 적합통지서를 발급한다.

4.2.2.3 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의 결과 적합 판정을 받은 용기 제조업체에 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 적합통지서를 발급한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.4 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의결과 부적합판정을 받은 용기제조업체에 대하여 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 부적합통지서를 발급한다.

4.2.2.4 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의 결과 부적합 판정을 받은 용기 제조업체에 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 부적합 통지서를 발급한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.3.2 위원은 가스안전 또는 품질관리에 관한 학식 및 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

4.2.3.2 위원은 가스안전 또는 품질관리에 관한 학식 및 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.3.2.2 생산단계검사

제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.2 생산단계 검사

제조기술 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 생산단계 검사의 검사 종류별 검사 항목은 다음과 같다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.1 제조시설에 대한 검사

제조시설에 대한 검사방법은 2.1 및 2.2에 따른 제조설비 및 검사설비의 구비 여부를 확인하여 필요한 설비를 모두 구비한 경우 합격한 것으로 한다.

4.4.1 제조시설에 대한 검사

제조시설에 대한 검사는 2.1 및 2.2에 따른 제조설비 및 검사설비의 구비 여부를 확인하여, 필요한 설비를 모두 구비한 경우 합격한 것으로 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.4.2.1 설계단계검사 <신설 11.5.25>

설계단계검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다.

4.4.2.1 설계단계 검사 <신설 11. 5. 25.>

설계단계 검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술 기준에 적합한지를 판정하기 위하여 다음의 검사 방법으로 실시한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.1.3 외관검사

5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-2)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.3 외관 검사

5개의 용기를 4.4.2.2.1(2-2)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.4 재료검사

1개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-3)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.4 재료 검사

1개의 용기를 4.4.2.2.1(2-3)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.5 용접부검사

1개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.5 용접부 검사

1개의 용기를 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.7 방사선투과검사

5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-5)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.7 방사선 투과 검사

5개의 용기를 4.4.2.2.1(2-5)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.8 내압검사

5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-6)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.8 내압 검사

5개의 용기를 4.4.2.2.1(2-6)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.9 기밀검사

5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-7)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.9 기밀 검사

5개의 용기를 4.4.2.2.1(2-7)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1-1-1) 같은 용기제조소에서 같은 생산단위로 제조된 것을 1조(동일 용기제조소에서 다른 생산단위로 제조된 것으로 표 4.4.2.2.1(2)②의 용기재료의 구분에서 동일 구분에 속하고 두께·동체의 외경 및 형상이 동일한 것은 50개 이하를 1조로 본다)로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개(시험편 채취를 위하여 필요한 경우에는 2개)의 용기에 대하여 인장시험·충격시험 및 압궤시험(이하 “재료시험”이라 한다)을 실시한다.

(1-1-2) 용기로 가공하기 전의 재료에 대하여 재료시험을 할 경우에는 같은 생산단위로 제조된 재료로서 두께가 같은 것을 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개의 재료로서 실시할 수 있다.

(1-2) 용접부 재료검사

같은 용기제조소에서 같은 연월일에 제조된 용기로서 두께 및 동체의 외형과 형상이 같은 것 500개 이하를 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개(시험편 채취를 위하여 필요한 경우에는 2개)의 용기의 길이이음매 및 원주이음매의 적당한 곳에서 각각 채취한 시험편에 대하여 이음매인장시험·안내 굽힘시험 및 이면 굽힘시험(이하 “용접부시험”이라 한다)을 실시한다.

(1-3) 방사선투과검사

같은 용기제조소에서 같은 연월일에 용접된 용기 100개 이하를 1조로하여 그 조에서 임의로 채취한 1개의 원주 이음매 용접부에 대하여 실시한다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1-1-1) 같은 용기 제조소에서 같은 생산 단위로 제조된 것을 1조(같은 용기 제조소에서 다른 생산 단위로 제조된 것으로, 표 4.4.2.2.1(2)②의 용기 재료의 구분에서 같은 구분에 속하고 두께·동체의 외경 및 형상이 같은 것은 50개 이하를 1조로 본다)로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개(시험편 채취를 위하여 필요한 경우에는 2개)의 용기에 대하여 인장시험·압궤시험 및 굽힘시험(이하 “재료시험”이라 한다)을 실시한다.

(1-1-2) 용기로 가공하기 전의 재료에 재료시험을 할 경우에는 같은 생산 단위로 제조된 재료로서, 두께가 같은 것을 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개의 재료에 실시할 수 있다.

(1-2) 용접부 재료 검사

같은 용기 제조소에서 1개월 동안에 제조된 용기 중 두께 및 동체의 외형과 형상이 같은 것 500개 이하를 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개(시험편 채취를 위하여 필요한 경우에는 2개)의 용기의 길이이음매 및 원주이음매의 적당한 곳에서 각각 채취한 시험편에 이음매인장시험·안내 굽힘시험·측면 굽힘시험·이면 굽힘시험 및 용착금속인장시험(이하 “용접부시험”이라 한다)을 실시한다.

(1-3) 방사선 투과 검사

같은 용기 제조소에서 같은 연월일에 용접된 용기 100개 이하를 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개의 원주 이음매 용접부에 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고 3.3, 3.4 및 3.12에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다. <개정 09.6.29>

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-1) 제조기술 기준 준수 여부 확인

용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술 기준에 적합하게 제조되었는지 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고, 3.3, 3.4 및 3.12에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다. <개정 09. 6. 29.>

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-3) 재료검사

용기의 재료에 대하여 검사증명서(Mill Certificate)(원본 또는 원본대조필) 및 거래명세서(송장) 원본과 원재료를 대조하여 재료의 일치 여부를 확인하고 인장시험 및 압궤시험(또는 굽힘시험)을 다음 기준에 따라 실시한다. <개정 11.1.3>

(2-3-1-1) 시험편의 모양 및 치수는 다음 중 어느 하나의 것으로 한다. 이 경우, 시험편의 두께는 원래 두께대로 하고 채취한 시험편은 열처리를 하지 아니한다.

(2-3-1-1-2) 열처리 후의 시험용기에서 축에 평행하게 채취한 그림 4.4.2.2.1①에 나타낸 상온에서 타격을 가하지 않은 평편(平片)으로 된 KS B 0801의 5호 시험편

(2-3-2) 압궤시험

압궤시험은 다음 기준에 따라 실시한다. 다만 압궤시험을 실시하기가 부적당한 용기는 용기에서 채취한 시험편(용기에서 채취함이 부적당한 용기는 용기를 가공하기 전의 재료에서 채취한 시험편)에 대한 굽힘시험으로 이를 대신할 수 있다.

(2-3-2-1) 압궤시험은 열처리 후의 시험용기에 대하여 실시한다. 이 경우 압궤시험을 할 용기의 바깥지름이 커서 시험용기에 부착할 수 없을 때에는 이것을 동체의 축을 포함하는 평면으로 2개로 절단하여 각각 1개소씩 압궤한다.

(2-3-2-2)  그림 4.4.2.2.1③에 나타낸 2개의 강제쐐기를 사용하여 용기 또는 용기로 가공하기 전의 원통재료(이하□원통재료□라 한다)를 그림 4.4.2.2.1④에 나타낸 것과 같이 거의 그 중앙부에서 축에 직각으로 서서히 압궤한다. 중앙부에 원주이음매를 가진 것에 대한 쐐기의 위치는 용접부를 피하고 길이 이음매를 가진 것은 그림 4.4.2.2.1⑤에 나타낸 것과 같이 길이이음매를 놓는다.

(2-3-2-3)용기를 동체의 축을 포함한 평면으로 2개로 절단한 것은 그림 4.4.2.2.1⑥에 나타낸 것과 같이 놓고 실시하며, 2개로 절단한 것이 모두 적합한 것으로 한다. 두께는 그림 4.4.2.2.1⑦과 같이 A, B 및 이와 축선(軸線)에 대하여 대칭의 위치 C, D의 4개소에 구멍을 뚫어 각각의 두께를 측정하거나, 초음파 두께 측정기로 압궤할 부분의 원주를 따라 4개소 이상의 두께를 측정하여 전체의 평균치를 취한다.

(2-3-3-2) 시험편의 절단 측면은 기계다듬질을 하고, 시험편의 모서리부분은 모두 1.5 ㎜ 이하의 둥글기(라운드)로 다듬질한다. 이 경우 채취한 시험편은 열처리를 하지 아니한다.

(2-3-4-1) 재료검사에서 시료가 3.3에 따른 두께계산에 필요한 인장강도 또는 항복점 이상으로서 표 4.4.2.2.1(2)①에서 정하는 용기의 재료 구분 및 시험의 판정기준 구분에 따라 각각 같은 표에 정하는 수치가 되는 경우에는 그 시료는 재료시험에 적합한 것으로 하며, 그 재료시험에 적합한 시료인 용기가 속하는 조의 다른 용기 또는 그 재료시험에 적합한 시료인 재료가 속하는 조의 다른 재료로 가공된 용기는 재료시험에 적합한 것으로 본다.

(2-3-5-1) 시료가 재료시험에 부적합 판정을 받은 경우로서 열처리를 하여야 하는 용기는 그 시료가 속하는 조의 다른 용기 또는 재료에 대하여 열처리를 한 후 임의로 1개의 용기 또는 재료를 채취하고 이에 대하여 1회에 한정하여 다시 재료시험을 실시할 수 있다. 이 경우  열처리를 하지 아니하는 용기는 표 4.4.2.2.1(2)①의 적합기준의 90% 이상의 성적일 경우에 한정하여 그 시료가 속하는 조의 다른 용기 또는 재료에서 적합하지 아니한 시료수의 2배수의 용기 또는 재료를 채취하고 이에 대하여 1회에 한정하여 다시 재료시험을 실시할 수 있다.

(2-3-5-2) 시험편의 다듬질이 불량하거나 시험의 결과에 영향을 미치는 흠이 있을 때에는 시험 전에 폐기하고 시험재료가 용기인 경우에는 같은 시험용기 또는 조에서, 재료인 경우에는 같은 차아지의 재료에서 다시 시험편을 채취할 수 있다. 또한, 인장시험에서 시험편이 표점간의 중심으로부터 표점거리의 1/4 밖에서 절단되고, 늘어난 성적이 규정에 적합하지 않은 때에는 그 시험을 무효로 하고, 다시 시험재료의 채취방법에 따라 인장시험편을 취하여 인장시험을 다시 할 수 있다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-3) 재료 검사

용기의 재료에 대한 검사증명서(mill certificate)(원본 또는 원본대조필) 및 거래명세서(송장) 원본과 원재료를 대조하여 재료의 일치 여부를 확인하고, 인장시험 및 압궤시험(또는 굽힘시험)을 다음 기준에 따라 실시한다. <개정 11. 1. 3.>

(2-3-1-1) 시험편의 모양 및 치수는 다음 중 어느 하나의 것으로 한다. 이 경우, 시험편의 두께는 원래 두께대로 하고 채취한 시험편은 열처리를 하지 않는다.

(2-3-1-1-2) 열처리 후의 시험용기에서 축에 평행하게 채취한, 그림 4.4.2.2.1①에 나타낸 상온에서 타격을 가하지 않고 평편(平片)으로 된 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 5호 시험편

(2-3-2) 압궤시험

압궤시험은 다음 기준에 따라 실시한다. 다만 압궤시험을 실시하기가 부적당한 용기는 용기에서 채취한 시험편(용기에서 채취하는 것이 부적당한 용기는 용기를 가공하기 전의 재료에서 채취한 시험편)에 굽힘시험으로 이를 대신할 수 있다.

(2-3-3-1) 압궤시험은 열처리 후의 시험용기에 실시한다. 이 경우 압궤시험을 할 용기의 바깥지름이 커서 시험용기에 부착할 수 없을 때에는 이것을 동체의 축을 포함하는 평면으로 2개로 절단하여 각각 1개소씩 압궤한다.

(2-3-2-2)  그림 4.4.2.2.1③에 나타낸 2개의 강제쐐기를 사용하여 용기 또는 용기로 가공하기 전의 원통 재료(이하□원통 재료□라 한다)를 그림 4.4.2.2.1④에 나타낸 것과 같이 거의 그 중앙부에서 축에 직각으로 서서히 압궤한다. 중앙부에 원주이음매를 가진 것의 쐐기 위치는 용접부를 피하고, 길이 이음매를 가진 것은 그림 4.4.2.2.1⑤에 나타낸 것과 같이 길이이음매를 놓는다.

(2-3-2-3)용기를 동체의 축을 포함한 평면으로 2개로 절단한 것은 그림 4.4.2.2.1⑥에 나타낸 것과 같이 놓고 실시하며, 2개로 절단한 것이 모두 적합한 것으로 한다. 두께는 그림 4.4.2.2.1⑦과 같이 A, B 및 이와 축선(軸線)에 대칭의 위치인 C, D의 4개소에 구멍을 뚫어 각각의 두께를 측정하거나, 초음파 두께 측정기로 압궤할 부분의 원주를 따라 4개소 이상의 두께를 측정하여 전체의 평균치를 취한다.

(2-3-3-2) 시험편의 절단 측면은 기계다듬질을 하고, 시험편의 모서리 부분은 모두 1.5 ㎜ 이하의 둥글기(라운드)로 다듬질한다. 이 경우 채취한 시험편은 열처리를 하지 않는다.
(2-3-4-1) 재료 검사에서 시료가 3.3에 따른 두께 계산에 필요한 인장강도 또는 항복점 이상이고,  표 4.4.2.2.1(2)①에서 정하는 용기의 재료 구분 및 시험의 판정 기준 구분에 따라 각각 같은 표에 정하는 수치가 되는 경우에는 그 시료는 재료시험에 적합한 것으로 한다. 또한 그 재료시험에 적합한 시료인 용기가 속하는 조의 다른 용기 또는 그 재료시험에 적합한 시료인 재료가 속하는 조의 다른 재료로 가공된 용기는 재료시험에 적합한 것으로 본다.

(2-3-5-1) 시료가 재료시험에 부적합 판정을 받은 경우, 열처리를 하여야 하는 용기는 그 시료가 속하는 조의 다른 용기 또는 재료에 열처리를 한 후, 임의로 1개의 용기나 재료를 채취하여 1회에 한정하여 다시 재료시험을 실시할 수 있다. 이 경우 열처리를 하지 않는 용기는 표 4.4.2.2.1(2)①의 적합 기준의 90% 이상일 경우에 한정하여 그 시료가 속하는 조의 다른 용기 또는 재료에서 적합하지 않은 시료수의 2배수의 용기나 재료를 채취하여 1회에 한정하여 다시 재료시험을 실시할 수 있다.

(2-3-5-2) 시험편의 다듬질이 불량하거나 시험 결과에 영향을 미치는 흠이 있을 때에는 시험 전에 폐기하고, 시험 재료가 용기인 경우에는 같은 시험용기 또는 조에서, 재료인 경우에는 같은 차지의 재료에서 다시 시험편을 채취할 수 있다. 또한, 인장시험에서 시험편이 표점 간의 중심으로부터 표점거리의 1/4 밖에서 절단되고, 늘어난 성적이 규정에 적합하지 않은 때에는 그 시험을 무효로 한 후, 다시 시험 재료의 채취 방법에 따라 인장시험편을 취하여 인장시험을 다시 할 수 있다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정
ㅇ 의미 중복 표현 개선

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-4-1-1-2) 상온에서 타격을 가하지 아니한 평편(平片)으로 된 그림 4.4.2.2.1②에 나타낸 KS B 0801(금속재료 인장시험편)의 5호

(2-4-2-1) 시험편의 모양 및 치수는 용기에서 채취한 다음 증 어느 하나의 시험편으로 한다. 이 경우 용접부는 시험편의 중앙에 오도록 하며, 그 용접 덧붙임을 모재면까지 다듬질 한다. <개정 16.1.8>

(2-4-3) 용접부에 대한 이면(裏面)굽힘시험

시험편의 모양 및 치수, 시험방법은 (2-4-2)의 용접부의 대한 안내굽힘시험 방법에 따른다. 다만, 겹치기 한면용접이음과 이면에 받침쇠를 댄 맞대기 한면용접이음은 이면굽힘시험을 적용하지 아니할 수 있다.

(2-4-4) 판정기준

용접부 재료시험 결과 적부 판정기준은 다음과 같다. 이 경우 시험편이 용접부시험에 모두 적합한 경우에는 그 시험편에 관한 용기가 속하는 조의 용기는 용접부시험에 적합한 것으로 본다.

(2-4-4-2) 용접부 안내굽힘시험

안내굽힘시험에서의 굽힘부내면의 반지름은 표 4.4.2.2.1(2)① 비고 3에 따라 산정된 것(산정된 반지름이 시험편 두께의 2배 미만일 때에는 시험편두께의 2배)으로 하고, 180도로 구부린 때에 용접부의 바깥쪽(모서리를 제외한다)에 3 ㎜ 이상의 금이 생기지 아니한 것을 적합한 것으로 한다.

(2-4-4-3) 용접부 이면굽힘시험

이면굽힘시험에서의 굽힘부내면의 반지름은 표 4.4.2.2.1(2)① 비고 3에 따라 산정된 것(산정된 반지름이 시험편두께의 2배 미만일 때에는 시험편두께의 2배)으로 하고, 180도로 구부린 때에 힘을 가한 면의 반대측면의 용접부(모서리를 제외한다)에 3 ㎜ 이상의 금이 생기지 아니한 것을 적합한 것으로 한다.

(2-4-5) 재시험

(2-4-5-1) 용접부 재료시험을 실시한 용기가 부적합 된 경우 그 이음매인장시험의 성적이 적합기준의 90% 이상이거나 안내굽힘시험 또는 이면굽힘시험에서 용접결함외의 원인으로 부적합 된 경우에 한정하여 (1-1-1) 본문에 따라 채취한 용기의 경우에는 그 용기가 속하는 조의 다른 용기에서 2개의 용기에 대하여 1회에 한정하여 부적합 된 시험을 다시 할 수 있다.

(2-4-5-2) 시험편의 다듬질이 불량하거나 시험의 결과에 영향을 미치는 흠이 있을 때에는 시험 전에 폐기하고 시험재료가 용기인 경우에는 같은 시험용기 또는 조에서, 재료인 경우에는 같은 차아지의 재료에서 다시 시험편을 채취할 수 있다. 또한, 인장시험에서 시험편이 표점간의 중심으로부터 표점거리의 1/4 밖에서 절단되고, 늘어난 성적이 규정에 합격되지 아니한 때에는 그 시험을 무효로 하고, 다시 시험재료의 채취방법에 따라 인장시험편을 취하여 인장시험을 다시 할 수 있다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-4-1-1-2) 상온에서 타격을 가하지 않은, 평편(平片)으로 된 그림 4.4.2.2.1②에 나타낸 KS B 0801(금속 재료 인장시험편)의 5호

(2-4-2-1) 시험편의 모양 및 치수는 용기에서 채취한 다음 중 어느 하나의 시험편으로 한다. 이 경우 용접부는 시험편의 중앙에 오도록 하며, 그 용접 덧붙임을 모재면까지 다듬질한다. <개정 16. 1. 8.>

(2-4-3) 용접부에 대한 이면(裏面) 굽힘시험

시험편의 모양 및 치수, 시험 방법은 (2-4-2)의 용접부 안내 굽힘시험의 시험 방법에 따른다. 다만, 겹치기 한면용접이음과 이면에 받침쇠를 댄 맞대기 한면용접이음은 이면 굽힘시험을 적용하지 않을 수 있다.

(2-4-4) 판정 기준

용접부 재료 시험 결과 적부 판정 기준은 다음과 같다. 이 경우 시험편이 용접부 시험에 모두 적합한 경우에는 그 시험편에 관한 용기가 속하는 조의 다른 용기도 용접부 시험에 적합한 것으로 본다.

(2-4-4-2) 용접부 안내 굽힘시험

안내 굽힘시험에서의 굽힘부 내면의 반지름은 표 4.4.2.2.1(2)① 비고 3에 따라 산정된 것(산정된 반지름이 시험편 두께의 2배 미만일 때에는 시험편 두께의 2배)으로 하고, 180도로 구부린 때에 용접부의 바깥쪽(모서리를 제외한다)에 3 ㎜ 이상의 금이 생기지 않은 것을 적합한 것으로 한다.

(2-4-4-3) 용접부 이면 굽힘시험

이면 굽힘시험에서의 굽힘부 내면의 반지름은 표 4.4.2.2.1(2)① 비고 3에 따라 산정된 것(산정된 반지름이 시험편 두께의 2배 미만일 때에는 시험편 두께의 2배)으로 하고, 180도로 구부린 때에 힘을 가한 면의 반대측면의 용접부(모서리는 제외한다)에 3 ㎜ 이상의 금이 생기지 않은 것을 적합한 것으로 한다.

(2-4-5) 재시험

(2-4-5-1) 용접부 재료 시험을 실시한 용기가 부적합 된 경우, 그 이음매 인장시험의 성적이 적합 기준의 90% 이상이거나 안내 굽힘시험 또는 이면 굽힘시험에서 용접 결함 외의 원인으로 부적합된 경우에 한정하여 (1-1-1) 본문에 따라 채취한 용기는 그 용기가 속하는 조의 다른 용기에서 2개의 용기에 1회에 한정하여 부적합된 시험을 다시 할 수 있다.

(2-4-5-2) 시험편의 다듬질이 불량하거나 시험의 결과에 영향을 미치는 흠이 있을 때에는 시험 전에 폐기하고, 시험 재료가 용기인 경우에는 동일 시험용기 또는 조에서, 재료인 경우에는 동일 차지의 재료에서 다시 시험편을 채취할 수 있다. 또한 인장시험에서 시험편이 표점 간의 중심으로부터 표점 거리의 1/4 밖에서 절단되고, 늘어난 성적이 규정에 합격되지 않은 때에는 그 시험을 무효로 한 후, 다시 시험 재료의 채취 방법에 따라 인장시험편을 취하여 인장시험을 다시 할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-5-1) 방사선투과검사는 조에서 임의로 채취한 1개의 원주 이음매 용접부 길이의 4분의 1(용접 시작부분을 포함한다)에 대하여 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과시험방법)에 따라 실시하되, 그 결과 등급 분류의 2급 이상인 것을 적합한 것으로 하고, 그 용기에 속하는 조의 다른 용기는 그 시험에 적합한 것으로 한다.

(2-5-2) 방사선투과검사를 한 용기가 부적합 된 경우 그 용기가 속하는 조에서 임의로 2개의 용기를 채취하여 1회에 한정하여 다시 이음매의 전 길이에 대한 방사선검사를 할 수 있다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-5-1) 방사선 투과 검사는 조에서 임의로 채취한 1개의 원주 이음매 용접부 길이의 4분의 1(용접 시작 부분을 포함한다)을 KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과시험 방법)에 따라 실시하되, 그 결과 등급 분류의 2급 이상인 것을 적합한 것으로 하고, 그 용기에 속하는 조의 다른 용기도 그 시험에 적합한 것으로 한다.

(2-5-2) 방사선 투과 검사를 한 용기가 부적합된 경우, 그 용기가 속하는 조에서 임의로 2개의 용기를 채취한 후 1회에 한정하여 다시 이음매의 전 길이에 방사선 검사를 할 수 있다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-6-1-2) 내용적의 전증가량은 규정압력(내압시험압력)을 가하여 용기가 완전히 팽창한 후 30초 이상 그 압력을 유지하여 누출 및 이상팽창이 없는가를 압력계 및 뷰레트로 확인한 후 그 다음에 압력을 제거했을 때에 잔류하는 내용적의 영구증가를 구한다.

4.4.2.2.1 제품확인검사

(2-6-1-2) 내용적의 전 증가량은 규정압력(내압시험압력)을 가하여 용기가 완전히 팽창한 후 실시하며, 30초 이상 그 압력을 유지하여 누출 및 이상팽창이 없는가를 압력계 및 뷰레트로 확인한 후, 압력을 제거했을 때에 잔류하는 내용적의 영구 증가를 구한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.2.2 생산공정검사

(3-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인의 검사요령은 (2-1)에 따른다.

4.4.2.2.2 생산공정검사

(3-2-1) 제조기술 기준 준수 여부를 확인하기 위한 검사 요령은 (2-1)에 따른다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.4.2.2.3 종합공정검사

(2-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다.

4.4.2.2.3 종합공정검사

(2-2-1) 제조기술 기준 준수 여부를 확인하기 위한 검사 요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증비서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 생산단계검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. <개정 16.7.11>

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기는 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증비서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 생산단계 검사 중 다음의 검사 항목을 생략할 수 있다. <개정 16. 7. 11.>

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국용기등 제조등록 면제용기등이 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 생산단계검사의 일부를 생략할 수 있다. 다만, 내압검사일 및 기밀검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 내압검사 및 기밀검사를 실시한다. <개정 16.7.11>

4.5.2.2.1 규칙 제9조의2에 따른 외국 용기 등 제조등록 면제용기등이 규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2의 인정 기준으로 제조되고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 생산단계 검사의 일부를 생략할 수 있다. 다만, 내압 검사일 및 기밀 검사일이 1년 이상 경과한 경우에는 내압 검사 및 기밀 검사를 실시한다. <개정 16. 7. 11.>

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

4.5.3.1 불합격 된 용기에 대하여는 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 복원할 수 없도록 한다.

4.5.3.1 불합격된 용기는 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 가공할 수 없도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

6.1 외국용기등 제조등록 면제

규칙 제9조의2 제1항제5호 및 규칙 별표 10 제4호나목에 따라 표 6.1과 같이 인정기준으로 제조하여 해당 공인검사기관의 검사를 받은 용기에 대하여는 외국용기등 제조등록을 면제한다.

6.1 외국 용기 등 제조등록 면제

규칙 제9조의2 제1항제5호 및 규칙 별표 10 제4호나목에 따라 표 6.1과 같이 인정 기준으로 제조하여 해당 공인검사기관의 검사를 받은 용기는 외국 용기 등 제조등록을 면제한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장이 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체