KGS AC216(고압가스 재충전 금지 용기 제조의 시설·기술·검사 기준)

개정안 항목별 개정사유

현행

개정안

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기 중 아세틸렌충전용 용접용기(이하“용기”라 한다)제조의 시설·기술·검사에 대하여 적용한다.

1.1 적용 범위

이 기준은 「고압가스 안전관리법」(이하“법”이라 한다) 제3조제2호에 따른 용기 중 아세틸렌 충전용 용접용기(이하“용기”라 한다)제조의 시설·기술·검사에 적용한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.3.1.1 규칙 별표 10 제4호다목에 따라 용기가 이 기준에 따른 검사기준에 적합하지 아니하나, 기술개발에 따른 새로운 용기로서 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기의 제조 및 검사방법을 그 용기에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.1 규칙 별표 10 제4호다목에 따라 용기가 이 검사 기준에 적합하지 않지만, 기술개발에 따른 새로운 용기로서 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받는 경우에는 그 용기의 제조 및 검사 방법을 그 용기에 한정하여 적용할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.3.1.2 용기가 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 당해 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1 에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 그 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

1.3.1.2 용기 중 표 1.3.1.2의 인정 기준에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것이 1.3.1.1 에 따른 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 그 인정 기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

1.4.6 “내압시험압력”이란 함은 표1.4.6① 용기의 구분에 따라 각각 내력비가 0.5 이하의 알루미늄합금으로 제조한 용기는 같은 표의 압력의 0.9배의 압력, 그 밖의 용기는 같은 표의 압력을 말한다.

1.4.6 “내압시험압력”이란 표1.4.6① 용기의 구분에 따라 내력비가 0.5 이하의 알루미늄 합금으로 제조한 용기는 같은 표의 압력의 0.9배의 압력, 그 밖의 용기는 같은 표의 압력을 말한다.

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

표 1.4.6② 액화가스의 종류에 따른 압력

액화가스의 종류	압력(단위 : MPa)
액화후레온13	20.6
액화탄산가스	19.6(소화기용인 것은 24.5)
액화아산화질소	19.6
액화6불화황	19.6
액화탄산가스에 액화산화에틸렌 또는 액화아산화질소를 첨가한 것	19.6
액화크세논	12.7
액화염화수소	12.7
액화브롬화수소	6.7
액화황화수소	5.2
액화후레온 13B1	4.3
액화후레온 502	3.0
액화후레온 22	2.9
액화후레온 115	2.5
액화후레온 500	2.2
액화후레온 12	1.8
액화후레온 152a	1.8
액화메틸에테르	1.8
액화염화에탄	1.6
액화아황산가스	1.2
액화염화비닐	1.2
액화모노메틸아민	1.0
액화후레온 C318	0.9
액화트리메틸아민	0.6
액화후레온 114	0.5
액화시안화수소	0.6
그 밖의 가스	48℃에서 압력수치의 3분의 5배

표 1.4.6② 액화가스의 종류에 따른 압력

액화가스의 종류	압력(단위 : MPa)
액화프레온13	20.6
액화탄산가스	19.6(소화기용인 것은 24.5)
액화아산화질소	19.6
액화6불화황	19.6
액화탄산가스에 액화산화에틸렌 또는 액화아산화질소를 첨가한 것	19.6
액화크세논	12.7
액화염화수소	12.7
액화브롬화수소	6.7
액화황화수소	5.2
액화프레온 13B1	4.3
액화프레온 502	3.0
액화프레온 22	2.9
액화프레온 115	2.5
액화프레온 500	2.2
액화프레온 12	1.8
액화프레온 152a	1.8
액화메틸에테르	1.8
액화염화에탄	1.6
액화아황산가스	1.2
액화염화비닐	1.2
액화모노메틸아민	1.0
액화프레온 C318	0.9
액화트리메틸아민	0.6
액화프레온 114	0.5
액화시안화수소	0.6
그 밖의 가스	48℃에서 압력수치의 3분의 5배

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

1.4.7 “상시품질검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.

1.4.7 “상시품질검사”란 제품확인 검사를 받고자 하는 제품에 같은 생산단위로 제조된 동일 제품을 1조로 하고, 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.4.8 “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기 위하여 제조공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

1.4.8 “정기품질검사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 제조 공정 또는 완성된 제품 중에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

1.4.9 “공정확인심사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품에  필요한 제조 및 자체검사공정에 대한 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.

1.4.9 “공정확인심사”란 생산공정검사를 받고자 하는 제품에 필요한 제조 및 자체검사 공정의 품질시스템 운용 적합성을 확인하는 것을 말한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

1.4.10 “수시품질검사”란 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받은 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 확인하기위하여 양산된 제품에서 예고 없이 시료를 채취하여 확인하는 검사를 말한다.

1.4.10 “수시품질검사”란 생산공정검사 또는 종합공정 검사를 받은 제품이 이 기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 양산된 제품에서 예고 없이 시료를 채취하여 확인하는 검사를 말한다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 아니한 용기의 모양·치수 등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 아니한 사항은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

1.5 기준의 준용

이 기준에서 정하지 않은 용기의 모양·치수 등의 규격은 한국산업규격에 따른다. 다만, 한국산업규격에서 정하고 있지 않은 사항은 산업통상자원부장관과 협의하여 한국가스안전공사의 사장이 따로 정할 수 있다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

2.1 제조설비

용기를 제조하고자 하는 자가 이 제조기술기준에 따라 용기를 제조하기 위하여 갖추어야  할 제조설비(제조하는 용기에 필요한 것에만 적용한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술검토결과 부품생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품생산에 필요한 설비를 갖추지 아니할 수 있다.

(6) 부식방지도장설비. 다만, 스테인레스강·알루미늄합금 그 밖에 내식성 재료로 제조하는 경우에는 부식방지도장설비를 갖추지 아니할 수 있다.

(7) 쇼트브라스팅. 다만, 스테인레스강·알루미늄합금 그 밖에 내식성 재료로 제조하는 경우에는 제외한다.

2.1 제조설비

용기를 제조하고자 하는 자가 이 제조기술 기준에 따라 용기를 제조하기 위하여 갖추어야  할 제조설비(제조하는 용기에 필요한 것에만 적용한다)는 다음과 같다. 다만, 규칙 제5조제2항제3호에 따른 기술 검토 결과 부품 생산 전문업체의 설비를 이용하거나 그로부터 부품을 공급받더라도 품질관리에 지장이 없다고 인정된 경우에는 그 부품 생산에 필요한 설비를 갖추지 않을 수 있다.

(6) 부식방지도장설비. 다만, 스테인리스강·알루미늄 합금, 그 밖에 내식성 재료로 제조하는 경우에는 부식방지도장설비를 갖추지 않을 수 있다.

(7) 쇼트브라스팅. 다만, 스테인리스강·알루미늄 합금, 그 밖에 내식성 재료로 제조하는 경우에는 제외한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

2.2 검사설비

(3) 초음파두께측정기·나사게이지·버어니어캘리퍼스 등 두께측정기

2.2 검사설비

(3) 초음파두께측정기, 나사게이지, 버니어캘리퍼스 등 두께 측정기

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.2.1 용기의 재료는 스테인레스강, 알루미늄합금, 탄소·인 및 황의 함유량이 각각 0.33 % 이하·0.04 % 이하 및 0.05 % 이하인 강 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 가공성 등을 가지는 것으로 한다.

3.2.1 용기의 재료는 스테인리스강, 알루미늄 합금, 탄소·인 및 황의 함유량이 각각 0.33 % 이하, 0.04 % 이하 및 0.05 % 이하인 강 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 가공성 등을 가지는 것으로 한다.

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

3.2.3 부속품의 용접 및 납붙임에는 용접의 강도를 손실하지 아니하는 적절한 재료를 사용한다.

3.2.3 부속품의 용접 및 납붙임에는 용접의 강도를 손실하지 않는 적절한 재료를 사용한다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.3.2 용기의 동체에는 다음의 산식에 따라 계산하여 구한 두께이상을 적용하며, 동체 이외에는 내압시험압력에서 항복을 일으키지 않는 두께이상을 적용한다.

(1) 항복점은 규격재료의 경우 당해 규격에 항복점의 최소규정치가 있는 경우에는 규격항복점, 그 밖의 경우에는 보증항복점의 값으로 하며, 이 경우 보증항복점은 제조된 용기의 제조자 보증인장강도의 85%이하로 한다.

3.3.2 용기의 동체에는 다음의 산식에 따라 계산하여 구한 두께 이상을 적용하며, 동체 이외에는 내압시험압력에서 항복을 일으키지 않는 두께 이상을 적용한다.

(1) 항복점은 해당 규격 재료에 항복점의 최소 규정치가 있는 경우에는 규격항복점, 그 밖의 경우에는 보증항복점의 값으로 하며, 이 경우 보증항복점은 제조된 용기의 제조자 보증인장강도의 85% 이하로 한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 한자어 순화

3.3.3 3.3.2에 불구하고, 용기는 다음에서 정한 용기구분에 따라 당해 계산식으로 구한 최소두께 이상으로 한다.

3.3.3 3.3.2에도 불구하고, 용기는 다음에서 정한 용기 구분에 따라 해당 계산식으로 구한 최소두께 이상으로 한다.

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 한자어 순화

3.4.1.2 개구부 및 보강부는 용기의 길이방향축을 중심으로 하여 용기의 바깥지름의 80%를 직경으로 하는 원의 안쪽에 있는 구조로 한다.

3.4.1.2 개구부 및 보강부는 용기의 길이 방향 축을 중심으로 용기의 바깥지름의 80 %를 직경으로 하는 원의 안쪽에 있는 구조로 한다.

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

3.4.1.3 개구부의 수평면은 용기의 길이방향축에 대하여 수직인 구조로 한다. 다만, 용기본체에 용접된 파열판식 안전장치는 그러하지 아니하다.

3.4.1.3 개구부의 수평면은 용기의 길이 방향 축에 대하여 수직인 구조로 한다. 다만, 용기 본체에 용접된 파열판식 안전장치는 그렇지 않다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

3.6 용접

용기는 그 용기 이음매의 기계적 강도를 확보하기 위하여 용기의 용접은 다음 기준에 따른다.

3.6 용접

용기의 용접은 그 용기 이음매의 기계적 강도를 확보하기 위하여 다음 기준에 따른다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

3.6.1 알루미늄합금제 이음매 없는 구조의 용기는 밑면접합에 의해 제조하지 아니한다.

3.6.1 알루미늄 합금제 이음매 없는 구조의 용기는 밑면 접합으로 제조하지 않는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.6.2 알루미늄합금제 용기는 납붙임을 사용하지 아니한다.

3.6.2 알루미늄 합금제 용기는 납붙임을 사용하지 않는다.

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

3.6.4 제조공정 중 용접보수 한 용기는 보수한 표면을 응력이 집중되지 않도록 그라인딩 등으로 가공하고, 불량이 의심될 경우 방사선투과시험을 실시하여 확인한다. <신설 11.1.3>

3.6.4 제조공정 중 용접으로 보수한 용기는 보수한 표면을 응력이 집중되지 않도록 그라인딩 등으로 가공하고, 불량이 의심될 경우 방사선투과시험을 실시하여 확인한다. <신설 11. 1. 3.>

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

3.7.1 KS D 3512에 의한 딥드로잉재료, 탄소·인 및 황의 함유량이 각각 0.04 % 이하·0.02 % 이하 및 0.02 % 이하인 가공용의 강 또는 이와 동등이상이라고 산업통상자원부장관이 인정하는 재료로 제조된 용기는 열처리가 불필요하며, 열처리를 하여야 할 용기의 경우, 열처리로는 용기를 가열하는 부분의 각부의 온도차를 25 ℃ 이하로 한다. <개정 17.9.29>

3.7.1 KS D 3512에 따른 딥드로잉재료, 탄소·인 및 황의 함유량이 각각 0.04 % 이하·0.02 % 이하 및 0.02 % 이하인 가공용의 강 또는 이와 동등 이상이라고 산업통상자원부장관이 인정하는 재료로 제조한 용기는 열처리가 불필요하다. 열처리를 하여야 할 용기의 경우, 열처리로는 용기를 가열하는 부분의 각부의 온도차를 25 ℃ 이하로 한다. <개정 17. 9. 29.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

3.9 도장

용기(내식성이 있는 것을 제외한다)에는 용기의 부식을 방지하기 위하여 용기제조자가 정하는 바에 따라 부식방지조치를 한다. <개정 09.6.26>

3.9 도장

용기(내식성이 있는 것은 제외한다)에는 용기의 부식을 방지하기 위하여 용기 제조자가 정하는 바에 따라 부식방지조치를 한다. <개정 09. 6. 26.>

ㅇ 조사 선택 오류 수정

3.11 부속장치 부착

용기에는 용기부속품의 보호를 위한 프로텍터 또는 캡을 고정식 또는 체인식으로 부착한다.

3.11 부속장치 부착

용기에는 용기 부속품의 보호를 위한 프로텍터 또는 캡을 고정식이나 체인식으로 부착한다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

3.12.3.1 규칙  별표 24제1호에 따라 용기에는 다음 사항을 명확하고 소멸되지 않도록 표시한 금속박판을 용기의 어깨부분 기타 보기 쉬운 곳에 떨어지지 아니하도록 단단히 부착한다.

(1) 용기제조업자(검사를 받은 자가 용기제조업자와 다른 경우에 있어서는 용기제조업자 및 검사받은 자)의 명칭 또는 기호

3.12.3.1 용기에는 규칙 별표 24제1호에 따라 다음 사항이 소멸되지 않도록 명확하게 표시한 금속 박판을 용기의 어깨 부분이나 기타 보기 쉬운 곳에 떨어지지 않도록 단단히 부착한다.

(1) 용기 제조업자(검사를 받은 자가 용기 제조업자와 다른 경우에는 용기 제조업자 및 검사받은 자)의 명칭 또는 기호

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2 제품에 대한 검사 <개정 11.5.25>

용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.

4.1.2 제품에 대한 검사 <개정 11. 5. 25.>

용기 신규검사는 이 기준에 따른 제조기술 기준과 검사 기준에 적합한지를 설계단계 검사와 생산단계 검사로 구분하여 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 단어 선택 오류

4.1.2.1.2 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받는다. <신설 18.4.10>

(2) 당해 재료의 규격인장강도 또는 보증인장강도와 두께계산에 사용되는 항복점 또는 내력의 값이 증가하는 경우

(5) 전체길이(내압부분에 한한다)가 50 %를 초과하여 변화하는 경우

(10) 부속품 중 안전장치의  방식 및 재료가 동일하지 아니한 경우

4.1.2.1.2 규칙 별표 10 제3호에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계 검사를 받는다. <신설 18. 4. 10.>

(2) 해당 재료의 규격인장강도 또는 보증인장강도와 두께 계산에 사용되는 항복점 또는 내력의 값이 증가하는 경우

(5) 전체 길이(내압 부분에 한정한다)가 50 %를 초과하여 변화하는 경우

(10) 부속품 중 안전장치의  방식 및 재료가 동일하지 않은 경우

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

4.1.2.2 생산단계검사

용기에 대하여 다음 기준에 따라 생산단계검사를 실시한다. 이 경우 용기 제조자는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사`생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있으며, 생산공정검사 또는 종합공정검사를 받고자 하는 경우에는 4.2에 따른 공정검사 대상 심사를 받는다.

4.1.2.2 생산단계 검사

용기는 다음 기준에 따라 생산단계 검사를 실시한다. 이 경우 용기 제조자는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인 검사, 생산공정검사 또는 종합공정 검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있으며, 생산공정검사 또는 종합공정 검사를 받고자 하는 경우에는 4.2에 따른 공정검사 대상 심사를 받는다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2.2.2 생산공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(2) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 형식의 용기에 대하여 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다.

4.1.2.2.2 생산공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(2) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 형식의 용기에 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.1.2.2.3 종합공정검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(2) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 형식의 용기에 대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

4.1.2.2.3 종합공정 검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(2) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 형식의 용기에 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기제조자가 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상에 해당하는 지 여부를 판정한다.

4.2.2.2 판정위원회는 한국가스안전공사에서 제출한 심사결과서를 심의하여 용기 제조자가 생산공정검사 또는 종합공정 검사 대상에 해당하는지를 판정한다.

ㅇ 단어 선택 오류

4.2.2.3 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의결과 적합판정을 받은 용기제조업체에 대하여 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 적합통지서를 발급한다.

4.2.2.3 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의 결과 적합 판정을 받은 용기 제조업체에 생산공정검사 또는 종합공정 검사 대상 적합 통지서를 발급한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.2.2.4 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의결과 부적합판정을 받은 용기제조업체에 대하여 생산공정검사 또는 종합공정검사 대상 부적합통지서를 발급한다.

4.2.2.4 한국가스안전공사는 판정위원회의 심의 결과 부적합 판정을 받은 용기 제조업체에 생산공정검사 또는 종합공정 검사 대상 부적합 통지서를 발급한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.3.1 제조시설에 대한 검사

제조자가 제조설비 및 검사설비를 갖추었는지 확인하기 위한 제조시설에 대한 검사항목은 다음과 같다.

4.3.1 제조시설에 대한 검사

제조자가 제조설비 및 검사설비를 갖추었는지 확인하기 위한 검사 항목은 다음과 같다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.3.2.1 설계단계검사 <신설 11.5.25>

제조기술기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사 항목은 다음과 같다.

4.3.2.1 설계단계 검사 <신설 11. 5. 25.>

제조기술 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계 검사 항목은 다음과 같다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.3.2.2 생산단계검사

제조기술기준에의 적합여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.

4.3.2.2 생산단계 검사

제조기술 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 생산단계 검사의 검사 종류별 검사 항목은 다음과 같다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1 설계단계검사 <신설 11.5.25>

설계단계검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음의 검사방법으로 실시한다.

4.4.2.1 설계단계 검사 <신설 11. 5. 25.>

설계단계 검사는 용기가 이 기준에 따른 제조기술 기준에 적합한지 판정하기 위하여 다음의 검사 방법으로 실시한다.

ㅇ 단어 선택 오류

4.4.2.1.3 외관검사

5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-2)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.3 외관검사

5개의 용기를 4.4.2.2.1(2-2)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.4 용기 재료검사

1개의 용기에서 채취한 1개의 시험편에 대하여 4.4.2.2.1(2-3)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.4 용기 재료검사

1개의 용기에서 채취한 1개의 시험편을 4.4.2.2.1(2-3)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.5 밸브재료 인장검사

1개의 밸브에서 채취한 1개의 시험편에 대하여 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.5 밸브 재료 인장검사

1개의 밸브에서 채취한 1개의 시험편을 4.4.2.2.1(2-4)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.6 파열검사

1개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-5)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.6 파열검사

1개의 용기를 4.4.2.2.1(2-5)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.7 가압검사

5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-6)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.7 가압검사

5개의 용기를 4.4.2.2.1(2-6)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.8 용기 기밀검사

5개의 용기에 대하여 4.4.2.2.1(2-7)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.8 용기 기밀검사

5개의 용기를 4.4.2.2.1(2-7)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.9 밸브 기밀검사

2개의 밸브에 대하여 4.4.2.2.1(2-8)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.9 밸브 기밀검사

2개의 밸브를 4.4.2.2.1(2-8)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.1.10 밸브 성능검사

2개의 밸브에 대하여 4.4.2.2.1(2-9)에 따라 실시한다.

4.4.2.1.10 밸브 성능검사

2개의 밸브를 4.4.2.2.1(2-9)에 따라 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

4.4.2.2.1 제품확인검사

(1-1) 용기 재료검사

용기 재료시험 중 제조된 용기로서 시험할 경우에는, 동일의 용기제조소에서 동일한 차지(용탕)로부터 제조된 용기에 대하여 두께, 동체의 바깥지름 및 형상이 동일한 것을 한조로 하여, 그 조로부터 임의로 채취한 1개의 용기에 대하여 실시하며, 용기로 가공하기 이전의 재료에 대한 시험의 경우에는 동일한 차지(용탕)로부터 제조된 재료에 대하여 두께가 동일한 것을 한조로 하여 그 조로부터 임의로 채취한 1개의 재료로서 실시한다.

(1-2) 밸브재료 인장검사

밸브의 재료는 동일한 밸브제조소에서 동일한 차지(용탕)로부터 제조된 밸브로서 크기 및 형상이 동일한 것을 한조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개의 밸브에서 채취한 시험편(밸브로부터 시험편을 채취하기가 곤란한 것은 동일한 차지(용탕)로부터 제조된 재료로부터 채취한 시험편)으로 한다.

(1-3) 파열검사

용기는 동일한 용기제조소에서 동일한 차지(용탕)로 제조된 용기로서 두께, 동체의 외경 및 형상이 동일한 것을 1조로 하고, 그 조에서 임의로 채취한 일정한 수(표 4.4.2.2.1과 같이 최고충전압력과 내용적과의 곱한 값에 따라 각각 같은 표에서 정한 채취수)의 용기에 대하여 실시한다.

(1-4) 밸브 기밀검사

밸브는 동일한 밸브제조소에서 동일한 차지(용탕)로 제조된 밸브로서 크기 및 형상이 동일한 것을 1조로 하고, 그 조에서 임의로 채취한 2개의 밸브에 대하여 밸브기밀검사를 실시한다.

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(1-1) 용기 재료검사

용기 재료시험 중 제조된 용기로 시험할 경우에는, 동일의 용기 제조소에서 동일한 차지(용탕)에서 제조된 두께, 동체의 바깥지름 및 형상이 동일한 것을 한 조로 하여, 그 조에서 임의로 채취한 1개의 용기에 실시한다. 용기로 가공하기 이전의 재료에 대한 시험의 경우에는 동일한 차지(용탕)에서 제조된 두께가 동일한 재료를 한 조로 하여, 그 조로부터 임의로 채취한 1개의 재료로 실시한다.

(1-2) 밸브 재료 인장검사

밸브의 재료는 동일한 밸브 제조소에서 동일한 차지(용탕)로 제조된 크기 및 형상이 동일한 것을 한조로 하여, 그 조에서 임의로 채취한 1개의 밸브에서 채취한 시험편(밸브로부터 시험편을 채취하기가 곤란한 것은 동일한 차지(용탕)로부터 제조된 재료로부터 채취한 시험편)으로 한다.

(1-3) 파열검사

용기는 동일한 용기 제조소에서 동일한 차지(용탕)로 제조된 두께, 동체의 외경 및 형상이 동일한 것을 1조로 하고, 그 조에서 임의로 채취한 일정한 수(표 4.4.2.2.1과 같이 최고충전압력과 내용적을 곱한 값에 따라 각각 같은 표에서 정한 채취 수)의 용기에 실시한다.

(1-4) 밸브 기밀검사

밸브는 동일한 밸브 제조소에서 동일한 차지(용탕)로 제조된, 크기 및 형상이 동일한 것을 1조로 하고, 그 조에서 임의로 채취한 2개의 밸브에 밸브기밀검사를 실시한다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-1) 제조기술기준 준수여부 확인

용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 여부를 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고 3.3, 3.4, 3.9 및 3.12에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다. <개정 09.6.29>

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-1) 제조기술 기준 준수 여부 확인

용기가 3.1부터 3.12까지의 제조기술 기준에 적합하게 제조되었는지를 제조자의 자체검사 성적서를 통해 확인하고, 3.3, 3.4, 3.9 및 3.12에 대해서는 임의로 시료를 채취하여 확인한다. <개정 09. 6. 29.>

ㅇ 단어 선택 오류

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-3) 용기 재료검사

용기 재료시험은 용기 또는 용기로 제조하기 이전의 재료(이하 “시료”라 한다)에 대하여 검사증명서(Mill Certificate)(원본 또는 원본대조필) 및 거래명세서(송장) 원본과 원재료를 대조하여 재료의 일치 여부를 확인하고 압궤시험 또는 굽힘시험(이하 “용기재료시험”이라 한다)을 실시하여 적합한 것으로 한다. <개정 11.1.3>

(2-3-1-1) 채취 후의 시료 및 가공 후의 시험편에는 열처리를 하지 아니한다.

(2-3-1-2) 시험편의 표면이 불량하거나 시험의 결과에 영향을 줄 수 있는 손상이 있는 경우에는 시험 전에 이것을 폐기하고, 당해 시험편을 채취한 시료 또는 당해 시험편을 채취한 시료가 속한 조의 다른 시료로부터 다시 시험편을 채취한다.

(2-3-1-3) 압궤시험은 KS B 6211(용접강제 액화석유가스용기) 11.3 (2)에서 정한 바에 따라 실시하여 2개의 쐐기간의 거리를 용기 동체부의 두께에 따라 강제용기는 6배이하, 알루미늄합금제 용기는 10배 이하로 한 경우 용기에 균열이 발생하지 않은 것을 적합한 것으로  한다.

(2-3-1-4) 굽힘시험은 KS B 6210(이음매 없는 강제 고압가스용기) 11.5에 규정한 바에 따라 실시하며, 강제용기에는 2, 알루미늄합금제 용기에는 4를 시험편의 두께에 곱하여 얻은 수치를 굽힘부의 내면의 반지름으로 하여 굽힐 경우 시험편에 균열이 발생하지 않는 것은 적합한 것으로 한다.

(2-3-1-5) 채취한 시료가 용기재료검사에 부적합 된  경우에는 당해 시료가 속한 조의 다른 시료에서 부적합 된 시료수의 2배수의 시료를 채취하여 이것들에 대하여 1회에 한해 다시 용기재료검사를 할 수 있다.

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-3) 용기 재료검사

용기 재료시험은 용기 또는 용기로 제조하기 이전의 재료(이하 “시료”라 한다)를 검사증명서(mill certificate)(원본 또는 원본대조필) 및 거래명세서(송장) 원본과 대조하여 재료의 일치 여부를 확인하고, 압궤시험 또는 굽힘시험(이하 “용기 재료시험”이라 한다)을 실시하여 적합한 것으로 한다. <개정 11. 1. 3.>

(2-3-1-1) 채취 후의 시료 및 가공 후의 시험편에는 열처리를 하지 않는다.

(2-3-1-2) 시험편의 표면이 불량하거나 시험의 결과에 영향을 줄 수 있는 손상이 있는 경우에는 시험 전에 이것을 폐기하고, 해당 시험편을 채취한 시료 또는 해당 시험편을 채취한 시료가 속한 조의 다른 시료에서 다시 시험편을 채취한다.

(2-3-1-3) 압궤시험은 KS B 6211(용접강제 액화석유가스용기) 11.3 (2)에서 정한 바에 따라 실시하여 2개의 쐐기 간의 거리를 용기 동체부의 두께에 따라 강제용기는 6배 이하, 알루미늄 합금제 용기는 10배 이하로 했을 때 용기에 균열이 발생하지 않은 것을 적합한 것으로 한다.

(2-3-1-4) 굽힘시험은 KS B 6210(이음매 없는 강제 고압가스용기) 11.5에 규정한 바에 따라 실시하며, 강제용기에는 2, 알루미늄 합금제 용기에는 4를 시험편의 두께에 곱하여 얻은 수치를 굽힘부 내면의 반지름으로 하여 굽힐 경우 시험편에 균열이 발생하지 않는 것을 적합한 것으로 한다.

(2-3-1-5) 채취한 시료가 용기 재료검사에 부적합된 경우에는 해당 시료가 속한 조의 다른 시료에서 부적합된 시료 수의 2배수를 채취한 후, 이것들에 대하여 1회에 한해 다시 용기 재료검사를 할 수 있다.

ㅇ 의미 중복 표현 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 본딧말을 준말로 수정

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-4-1-3) KS D 4115(압력용기용 스테인레스강 단강품) STSF304, STSF304L, STSF316 및 STSF316L만을 말한다.

(2-4-1-6) (2-4-1-1)부터 (2-4-1-5)가지의 재료와 동등재료로서 (2-4-1-6-1)에서 정한 것

(2-4-1-6-1-1) 밸브규격재료와 화학적 성분 및 기계적 성질은 동일하고 판두께의 범위가 다른 것

(2-4-1-6-1-2) 밸브규격재료와 화학적 성분 및 기계적 성질은 동일하고 제조방법 또는 형상이 다른 것

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-4-1-3) KS D 4115(압력용기용 스테인리스강 단강품) STSF304, STSF304L, STSF316 및 STSF316L만을 말한다.

(2-4-1-6) (2-4-1-1)부터 (2-4-1-5)까지의 재료와 동등한 재료로서 (2-4-1-6-1)에서 정한 것

(2-4-1-6-1-1) 밸브 규격재료와 화학적 성분 및 기계적 성질이 동일하고 판 두께의 범위가 다른 것

(2-4-1-6-1-2) 밸브 규격재료와 화학적 성분 및 기계적 성질이 동일하고 제조 방법 또는 형상이 다른 것

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-5-1-2) 시험은 비수조식으로 하고 용기에 기상부가 남지 않도록 액체를 충만시킨 후 서서히 압력을 가한다.

(2-5-3) 용기가 파열시험에 부적합 된 경우에는 당해 용기가 속하는 조의 다른 용기에서 부적합 용기 수의 2배수의 용기를 채취하고 이것들에 대하여 1회에 한하여 다시 파열검사를 실시할 수 있다.

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-5-1-2) 시험은 비수조식으로 하고 용기에 기상부가 남지 않도록 액체를 가득 채운 후 서서히 압력을 가한다.

(2-5-3) 용기가 파열시험에 부적합된 경우에는 해당 용기가 속하는 조의 다른 용기에서 부적합 용기 수의 2배수를 채취한 후, 이것들에 대하여 1회에 한하여 다시 파열검사를 실시할 수 있다.

ㅇ 한자어 순화

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-7-1) 기밀검사는 가압검사에 적합한 용기에 대하여 공기 또는 불활성가스를 사용하여 기밀시험압력 이상의 압력을 30초간이상 가한 후 발포액등을 바르거나 용기를 수조에 담그는 방법으로 육안에 의해 실시한다.

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-7-1) 기밀검사는 가압검사에 적합한 용기에 공기 또는 불활성가스를 사용하여 기밀시험압력 이상의 압력을 30초 이상 가한 후 발포액 등을 바르거나 용기를 수조에 담그는 방법으로 육안으로 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-8-1) 밸브 기밀검사는 가압시험에 적합한 용기에 대하여 공기 또는 불활성가스를 사용하여 밸브를 닫은 상태에서 기밀시험압력이상의 압력을 30초간 이상 가한 후 발포액등을 바르거나 용기를 수조에 담그는 방법으로 육안으로 실시한다.

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-8-1) 밸브 기밀검사는 가압시험에 적합한 용기에 공기 또는 불활성가스를 사용하여 밸브를 닫은 상태에서 기밀시험압력 이상의 압력을 30초 이상 가한 후 발포액 등을 바르거나 용기를 수조에 담그는 방법으로 육안으로 실시한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-9-1-1) 개폐작동시험은 밸브에 기밀시험압력 이상의 압력을 가한 상태에서 밸브의 개폐조작을 실시하고 전개(완전 개방) 또는 전폐(완전히 닫힘)조작이 용이하고 이상한 저항, 헛돌기 등을 감지할 수 없고 확실히 작동하는 경우에 적합으로 한다.

(2-9-1-2) 재충전금지구조확인시험은 밸브가 재충전할 수 없는 구조이고 또한 이러한 구조가 유효하게 기능하고 있는 것을 적합으로 한다.

(2-9-1-3-3) 용전식 안전밸브는 가압상태의 용전을 물, 글리세린 또는 실리콘유 (이하 “시험액”이라 한다)에 담그고 시험액을 휘저어 섞으면서 천천히 가열한다. 이때 시험액의 온도가 당해 안전밸브의 작동온도에 가까운 온도에 달한 경우는 1분간 이상 3분간 이하에서 온도가 한번 상승하는 비율로 온도를 상승시킨다.

4.4.2.2.1 제품확인 검사

(2-9-1-1) 개폐 작동시험은 밸브에 기밀시험압력 이상의 압력을 가한 상태에서 밸브의 개폐 조작을 실시한 후, 전개(완전 개방) 또는 전폐(완전히 닫힘)조작이 용이하고 이상한 저항, 헛돌기 등을 감지할 수 없고 확실히 작동하는 경우에 적합으로 한다.

(2-9-1-2) 재충전 금지 구조 확인시험은 밸브가 재충전할 수 없는 구조이거나 이러한 구조가 유효하게 기능하고 있는 것을 적합으로 한다.

(2-9-1-3-3) 용전식 안전밸브는 가압 상태의 용전을 물, 글리세린 또는 실리콘유 (이하 “시험액”이라 한다)에 담그고 시험액을 휘저어 섞으면서 천천히 가열한다. 이때 시험액의 온도가 해당 안전밸브의 작동온도에 가깝게 달한 경우는 1분 이상 3분 이하에서 온도가 한 번 상승하는 비율로 온도를 상승시킨다.

ㅇ 수식 구성 오류 수정

ㅇ 단어 선택 오류

ㅇ 의미 중복 표현 개선

4.4.2.2.2 생산공정검사

(3-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다.

4.4.2.2.2 생산공정검사

(3-2-1) 제조기술 기준 준수 여부를 확인하기 위한 검사 요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.4.2.2.3 종합공정검사

(2-2-1) 제조기술기준 준수여부 확인의 검사요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다.

4.4.2.2.3 종합공정 검사

(2-2-1) 제조기술 기준 준수 여부를 확인하기 위한 검사 요령은 4.4.2.2.1(2-1)에 따른다.

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증비서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 생산단계검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. <개정 16.7.11>

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기는 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격 증비서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 다음 항목에 대한 그 용기의 생산단계 검사를 생략할 수 있다. <개정 16. 7. 11.>

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

ㅇ 수식 구성 오류 수정

4.5.3.1 불합격 된 용기에 대하여는 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 복원할 수 없도록 한다.

4.5.3.1 불합격된 용기는 절단 등의 방법으로 파기하여 원형으로 복원할 수 없도록 한다.

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정

[비고]

□ 문장  수정

ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에  / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선

ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선

ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술

ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선

ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선

ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장이 의미를 모호하게 만든 경우 개선

ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선

ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제

□ 용어 수정

ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선

ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정

ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용

ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화

ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체