KGS AA232[가스용 전기융착폴리에틸렌이음관 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현행	개정안	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제8호 및 별표 7 제4호 아목에 따른 전기융착 폴리에틸렌 이음관(도시가스 또는 액화석유가스 시설에 설치되는 폴리에틸렌관의 융착 접합에 사용되는 것을 말한다. 이하 "이음관"이라 한다) 제조의 시설·기술·검사 기준에 대하여 적용한다.	1.1 적용 범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제8호 및 별표 7 제4호 아목에 따른 전기융착 폴리에틸렌 이음관(도시가스 또는 액화석유가스 시설에 설치되는 폴리에틸렌관의 융착 접합에 사용되는 것을 말한다. 이하 "이음관"이라 한다) 제조의 시설·기술·검사에 적용한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.3.1 신기술 제품 검사기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 이음관의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.	1.3.1 신기술 제품 검사 기준 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 이음관의 제조 및 검사 방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 않는다고 산업통상자원부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
1.3.2 외국 제품 제조등록기준 규칙 제17조제3항 단서에서 정한 “외국의 제조관련 시설기준과 제조기술기준”이란 법 제45조의 규정에 의한 상세기준을 말한다.	1.3.2 외국 제품 제조등록 기준 규칙 제17조제3항 단서에서 정한 “외국의 제조 관련 시설 기준과 제조기술 기준”이란 법 제45조의 규정에 따른 상세 기준을 말한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
1.4.1 “정기품질검사”란 생산단계검사를 받고자 하는 제품이 설계단계검사를 받은 제품과 동일하게 제조된 제품인지 확인하기 위하여 양산된 제품에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.	1.4.1 “정기품질검사”란 생산단계 검사를 받고자 하는 제품이 설계단계 검사를 받은 제품과 동일하게 제조되었는지 확인하기 위하여 양산된 제품에서 시료를 채취하여 성능을 확인하는 것을 말한다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
1.4.2 “상시샘플검사”란 제품확인검사를 받고자 하는 제품에 대하여 같은 생산단위로 제조된 동일제품을 1조로 하고 그 조에서 샘플을 채취하여 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.	1.4.2 “상시샘플검사”란 제품확인 검사를 받고자 하는 제품과 같은 생산 단위로 제조된 동일 제품을 1조로 하여 그 조에서 샘플을 채취한 후 기본적인 성능을 확인하는 검사를 말한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 부적절한 어미 수정
1.4.4 “공정확인심사”란 설계단계검사를 받은 제품을 제조하기 위하여 필요한 제조 및 자체검사공정에 대한 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.	1.4.4 “공정확인심사”란 설계단계 검사를 받은 제품을 제조하기 위하여 필요한 제조 및 자체검사 공정에 대해 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
1.4.5 “종합품질관리체계심사”란 제품의 설계·제조 및 자체검사 등 이음관 제조 전 공정에 대한 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.	1.4.5 “종합품질관리체계심사”란 제품의 설계·제조 및 자체검사 등 이음관 제조 전 공정에 대해 품질시스템 운용의 적합성을 확인하는 것을 말한다.	ㅇ 부적절한 어미 수정
2.1 제조설비 이음관을 제조하려는 자는 이 제조기준에 따라 이음관을 제조하기 위하여 다음 기준에 적합한 제조설비를 갖춘다. 다만, 허가관청이 부품의 품질향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다. (1) 프라스틱사출성형설비와 배합설비	2.1 제조설비 이음관을 제조하려는 자는 이 제조 기준에 따라 이음관을 제조하기 위하여 다음 기준에 적합한 제조설비를 갖춘다. 다만, 허가관청이 부품의 품질 향상을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그 부품을 제조하는 전문생산업체의 설비를 이용하거나 그가 제조한 부품을 사용할 수 있다. (1) 플라스틱사출성형설비와 배합설비	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
2.2.1 이음관을 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지할 수 있도록 하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖춘다.	2.2.1 이음관을 제조하려는 자는 제품의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음 기준에 맞는 검사설비를 갖춘다.	ㅇ 의미 중복 표현 개선
2.2.1.1 검사설비의 종류는 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있는 것으로 다음과 같다. (1) 버니어캘리퍼스·마이크로메타·나사게이지 등 치수측정설비 (2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비 (3) 인장시험기 (4) 압착시험설비 (5) 내압시험설비 (6) 기밀시험설비 (7) 내구시험설비 (8) 멀티테스타	2.2.1.1 검사설비의 종류는 안전관리규정에 따른 자체검사를 수행할 수 있는 것으로, 다음과 같다. (1) 버니어캘리퍼스·마이크로미터·나사게이지 등 치수측정설비 (2) 액화석유가스액 또는 도시가스 침적설비 (3) 인장시험기 (4) 압착시험설비 (5) 내압시험설비 (6) 기밀시험설비 (7) 내구시험설비 (8) 멀티테스터	ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정
3.4.2 이음관의 단면은 원형으로 하고, 그 양 단면은 이음관의 축선에 대하여 직각인 것으로 한다.	3.4.2 이음관의 단면은 원형으로 하고, 그 양 단면은 이음관의 축선에 직각인 것으로 한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
3.4.3 이음관의 열선·접속구 등 전기가 통하는 부분은 사용자가 전기충격을 받지 아니하는 것으로 한다.	3.4.3 이음관의 열선·접속구 등 전기가 통하는 부분은 사용자가 전기충격을 받지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.8.1.1 내압 성능 이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 관 또는 이음관의 내부에 물을 채우고 3.4 ㎫(생산단계검사 시에는 0.6 ㎫)까지의 압력을 가하였을 때 파열되지 아니하는 것으로 한다.	3.8.1.1 내압 성능 이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 관 또는 이음관의 내부에 물을 채우고 3.4 ㎫(생산단계 검사 시에는 0.6 ㎫)까지의 압력을 가하였을 때 파열되지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.8.1.3 내충격 성능 이음관(새들의 경우만을 말한다)은 시험온도 (23±2) ℃에서 융착된 이음관에 676.7 N·m 이상의 충격에너지를 가하였을 때 이상이 없는 것으로 한다.	3.8.1.3 내충격 성능 이음관(새들의 경우만을 말한다)은 시험온도 (23±2) ℃에서 융착된 이음관에 676.7 N·m 이상의 충격에너지를 가했을 때 이상이 없는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.8.2.1 내인장 성능 이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 그 이음관과 파이프의 접합부를 (100±10) ㎜/min의 속도로 당겼을 때 융착접합부 파괴, 그 밖에 결함이 생기지 아니하는 것으로 한다.	3.8.2.1 내인장 성능 이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 그 이음관과 파이프의 접합부를 (100±10) ㎜/min의 속도로 당겼을 때 융착접합부 파괴, 그 밖에 결함이 생기지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.8.2.2 내비틀림 성능 새들의 경우 이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 융착된 이음관을 고정하여 파이프를 (360±20) °/min의 속도로 비틀었을 때 접합부가 파괴되지 아니하는 것으로 한다.	3.8.2.2 내비틀림 성능 새들의 경우 이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 융착된 이음관을 고정하여 파이프를 (360±20) °/min의 속도로 비틀었을 때 접합부가 파괴되지 않는 것으로 한다.	ㅇ 본딧말을 준말로 수정
3.8.3.1 내압착 성능 이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 융착된 이음관을 축방향으로 절단하여 이음관 끝단으로부터 10 ㎜ 떨어진 위치에서 파이프 내면이 맞닿을 때까지 압착하였을 경우 융착 길이의 15 % 초과하여 분리되지 아니하는 것으로 한다. 다만, 새들인 경우는 절단하지 아니한다.	3.8.3.1 내압착 성능 이음관은 시험온도 (23±2) ℃에서 융착된 이음관을 축방향으로 절단하여 이음관 끝단으로부터 10 ㎜ 떨어진 위치에서 파이프 내면이 맞닿을 때까지 압착하였을 경우 융착 길이의 15 %를 초과하여 분리되지 않는 것으로 한다. 다만, 새들인 경우는 절단하지 않는다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정
4.1.2 제품에 대한 검사 법 제39조제1항에 따라 이음관을 제조 또는 수입한 자가 이음관의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.	4.1.2 제품에 대한 검사 법 제39조제1항에 따라 이음관을 제조 또는 수입한 자는 이음관의 성능을 확인·유지하기 위하여 다음에 따라 검사를 받아야 한다. 다만, 법 시행령이 정하는 가스용품은 검사의 전부 또는 일부를 생략할 수 있다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.1.2.2 생산단계검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계검사에 합격된 이음관에 대하여 다음 기준에 따른 생산단계검사를 받아야 한다. 이 경우 생산단계검사는 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인검사·생산공정검사 또는 종합공정검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	4.1.2.2 생산단계 검사 규칙 별표 7에 따라 설계단계 검사에 합격된 이음관은 다음 기준에 따른 생산단계 검사를 받아야 한다. 이 경우 자체검사능력 및 품질관리능력에 따라 표 4.1.2.2에 따른 제품확인 검사·생산공정 검사 또는 종합공정 검사 중 어느 하나를 선택하여 받을 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 의미 중복 표현 개선
4.1.2.2.1 제품확인검사는 다음에 따라 실시한다. (1) 제품확인검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다. (2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품에 대해서는 정기품질검사를 생략한다.	4.1.2.2.1 제품확인 검사는 다음에 따라 실시한다. (1) 제품확인 검사는 정기품질검사와 상시샘플검사로 구분하여 각각 실시한다. 이 경우 상시샘플검사는 정기품질검사에 합격한 경우 실시한다. (2) (1)에 따라 검사에 합격한 제품의 형식은 2개월에 1회 정기품질검사를 받는다. 다만, 월 20대 이하로 생산 또는 수입하는 같은 형식의 제품은 정기품질검사를 생략한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.2.2.2 생산공정검사는 다음에 따라 실시한다. (1) 생산공정검사는 정기품질검사·공정확인심사 및 수시품질검사로 구분하여 각각 실시한다. (2) 심사를 받고자 신청한 제품의 공정확인심사는 부록 A에 따라 적절하게 문서화된 품질시스템 이행실적이 3개월 이상 있는 경우 실시한다. (3) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 품목에 대하여 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다. (4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 대하여 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.	4.1.2.2.2 생산공정 검사는 다음에 따라 실시한다. (1) 생산공정 검사는 정기품질검사·공정확인심사 및 수시품질검사로 구분하여 각각 실시한다. (2) 심사를 받고자 신청한 제품의 공정확인심사는 부록 A에 따라 적절하게 문서화된 품질시스템 이행 실적이 3개월 이상 있는 경우 실시한다. (3) 수시품질검사는 정기품질검사 및 공정확인심사를 받은 품목에 1년에 2회 이상 예고 없이 실시한다. (4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.1.2.2.3 종합공정검사는 다음에 따라 실시한다. (1) 종합공정검사는 종합품질관리체계심사 및 수시품질검사로 구분하여 각각 실시한다. (2) 심사를 받고자 신청한 제품의 종합품질관리체계심사는 부록 A에 따라 적절하게 문서화된 품질시스템 이행실적이 3개월 이상 있는 경우 실시한다. (3) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 대하여 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다. (4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 대하여 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.	4.1.2.2.3 종합공정 검사는 다음에 따라 실시한다. (1) 종합공정 검사는 종합품질관리체계심사 및 수시품질검사로 구분하여 각각 실시한다. (2) 심사를 받고자 신청한 제품의 종합품질관리체계심사는 부록 A에 따라 적절하게 문서화된 품질시스템 이행 실적이 3개월 이상 있는 경우 실시한다. (3) 수시품질검사는 종합품질관리체계심사를 받은 품목에 1년에 1회 이상 예고 없이 실시한다. (4) 수시품질검사는 품목 안의 대표성 있는 1종의 형식에 정기품질검사와 같은 방법으로 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.2 심사 방법 심사는 공정검사를 받고자 하는 자, 공정검사에 불합격한 자 또는 4.4.2.2.2(5)에 따른 재공정검사를 신청하는 자에 대하여 실시한다.	4.2.2 심사 방법 심사는 공정검사를 받고자 하는 자, 공정검사에 불합격한 자 또는 4.4.2.2.2(5)에 따른 재공정 검사를 신청하는 자에게 실시한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자와 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.	4.2.3.2 위원은 가스안전이나 품질관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 자나 심의의 투명성을 확보하고 소비자의 권익을 대표할 수 있는 자 가운데에서 한국가스안전공사의 사장이 위촉하는 자로 한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정
4.3.2 제품에 대한 검사 규칙 별표 7에 따라 이음관에 대한 검사는 제조기준에의 적합 여부를 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계검사와 생산단계검사로 구분하여 실시한다.	4.3.2 제품에 대한 검사 규칙 별표 7에 따라 이음관에 대한 검사는 제조 기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음에 따라 설계단계 검사와 생산단계 검사로 구분하여 실시한다.	ㅇ 한자어 순화
4.3.2.1 설계단계검사 제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.	4.3.2.1 설계단계 검사 제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 설계단계 검사의 검사 항목은 다음과 같다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품의 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계 검사를 면제할 수 있다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.3.2.2 생산단계검사 제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 생산단계검사의 검사종류별 검사항목은 다음과 같다.	4.3.2.2 생산단계 검사 제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 실시하는 생산단계 검사의 검사 종류별 검사 항목은 다음과 같다.	ㅇ 한자어 순화
4.4.2.1 설계단계검사 설계단계검사 방법은 검사항목별 제조기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.	4.4.2.1 설계단계 검사 설계단계 검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.	ㅇ 한자어 순화
4.4.2.2.2 공정검사 (3) 검사 결과 처리 (3-1) 공정검사 신청자의 검사 결과 처리 (3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격처리한다. (3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 아니할 경우에는 불합격으로 처리한다. (3-3) 수시품질검사 결과 처리 (3-3-1) 수시품질검사에서 불합격되었을 경우 한국가스안전공사는 제조자나 수입자에게 동 사실을 통보하고 2차 수시품질검사를 실시한다. (3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 아니한 경우에는 불합격처리한 후 제품확인검사를 실시하고, 해당 형식에 대하여 수집검사를 실시한다.	4.4.2.2.2 공정검사 (3) 검사 결과 처리 (3-1) 공정검사 신청자의 검사 결과 처리 (3-1-2-2) 한국가스안전공사는 제출된 보완 결과를 검토하여 보완이 완료되었다고 확인된 경우 합격처리를 한다. (3-1-2-3) 한국가스안전공사는 조건부 합격 판정을 받은 신청자가 기한 내에 조치 결과를 제출하지 않을 경우에는 불합격으로 처리한다. (3-3) 수시품질검사 결과 처리 (3-3-1) 수시품질검사에서 불합격되었을 경우 한국가스안전공사는 제조자나 수입자에게 이와 같은 사실을 통보하고 2차 수시품질검사를 실시한다. (3-3-3) 2차 수시품질검사에도 합격되지 않은 경우에는 불합격 처리한 후 제품확인 검사를 실시하고, 해당 형식의 수집검사를 실시한다.	ㅇ 조사 선택 오류 수정 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 한자어 순화 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
4.5.1 수입품 검사 수입품에 대한 검사는 수입자가 원하는 장소에서 실시하는 것을 원칙으로 하고, 검사에 필요한 장비·재료 등 검사에 소요되는 비용은 신청자가 부담한다.	4.5.1 수입품 검사 수입품 검사는 수입자가 원하는 장소에서 실시하는 것을 원칙으로 하고, 검사에 필요한 장비·재료 등 검사에 소요되는 비용은 신청자가 부담한다.	ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정
[비고] □ 문장 수정 ㅇ 조사 선택 오류 수정 : 조사를 빠트린 경우, 조사의 격을 혼동한 경우(-의,-에 / -을, -를 / -에, -에게 / -으로서, -으로써) 개선 ㅇ 번역 투 문장 우리말로 수정 : 일본식 / 영어식 번역투 문장 국어식으로 개선 ㅇ 복잡한 문장 구조 정리 : 문장이 길고 서술어가 많아, 호응 관계가 모호하여 의미 전달이 잘 되지 않는 문장 나누어 서술 ㅇ 부적절한 어미 수정 : 문법적으로 적절하지 않은 어미를 사용한 경우(-에 따른, -에 따라 / 아니하는, 않을 등) 개선 ㅇ 수식 구성 오류 수정 : 수식하는 말과 수식을 받는 말의 어순이 바뀌거나, 수식하는 말과 수식을 받는 말이 너무 떨어져 있어 어떤 말을 수식하는지 알 수 없는 경우 개선 ㅇ 문장 호응 관계 오류 수정 : 문장성분이 누락되어 서로 호응이 자연스럽지 않은 경우, 서술어와 호응되는 주어나 목적어를 빠트려 문장의 의미를 모호하게 만든 경우 개선 ㅇ 피동과 사동 표현 오류 수정 : 능동형과 피동형을 구분하지 않고 잘못 쓴 경우, 피동 표현을 지나치게 사용한 경우 개선 ㅇ 의미 중복 표현 개선 : 같은 의미의 고유어와 한자어, 그리고 영어와 한자어를 동시에 겹쳐 쓰는 유형, 같은 의미를 지니는 단어를 중복해서 사용한 경우 잉여적인 표현 삭제 □ 용어 수정 ㅇ 한글 맞춤법 오류 수정 : 띄어쓰기, 맞춤법 오류 개선 ㅇ 본딧말을 준말로 수정 : 일상생활에서 잘 쓰지 않는 본딧말을 사용한 문구를 준말로 수정 ㅇ 외래어 표기법 오류 수정 : 외래어는 외래어 표기법에 맞게 고치되, 한국산업규격(KS)의 용어가 있는 경우 한국산업규격(KS)의 용어 채용 ㅇ 한자어 순화 : 어려운 한자어, 일본식 한자어를 우리말로 순화 ㅇ 단어 선택 오류 : 단어를 잘 못 선택해서 쓴 문장은 적절한 단어로 대체