KGS AA434 (일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정 (안)

개정사유

3.2 재료

3.2.1 <생 략>

3.2.2  압력조정기 각부의 재료는 다음의 것으로 한다.

3.2.2.1 압력조정기 각 부의 재료는 표 3.2.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다.

표 3.2.2.1 압력조정기 각부의 재료

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸체	덮개	헤드 (head)	<생 략>
강재	KS D 3510 경강선				<생 략>
주물	SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스 주강품	○	○	○	<생 략>
	SPS-KFCA-D4302-5016 구상흑연 주철품	○	○		<생 략>
<생 략>	<생 략>	<생 략>

[비고] 1. <생 략>

2. SPS-KFCA-D4302-5016 구상흑연 주철품의 경우 구상화율 80 % 이상이어야 한다.

3.2 재료

3.2.1 <현행과 같음>

3.2.2  --------------------------.

3.2.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.2.1 ------------

--	---------	----
		--	--	-- --	<현행과 같음>
--	-----------				<현행과 같음>
--	--------------------	-	-	-	<현행과 같음>
	--------------------	-	-	○	<현행과 같음>
<현행과 같음>	<현행과 같음>	<현행과 같음>

[비고] 1. <현행과 같음>

2. ----------------------------------------하고, 헤드(head)에 사용하는 구상흑연 주철품의 화학적성분 및 기계적 성질은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 조정기 헤드부 재료에 구상흑연주철 사용