KGS AA535(가스용 금속플렉시블호스 제조의 시설 ․기술 ․ 검사기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정 (안)

개정사유

3.4 구조 및 치수

3.4.1 ~ 3.4.9 <생 략>

3.4.10 호스의 호칭별 관용 테이퍼나사 호칭, 튜브의 안지름, 최소곡률반경, 튜브 두께, 바깥지름은 표 3.4.10.1 과 표 3.4.10.2와 같다.

표 3.4.10.1 <생 략>

표 3.4.10.2 배관용 호스의 호칭별 치수

호칭 지름	원 관
	바깥지름		안지름		최소산수(100㎜)		두께(t)	최소곡률 반경
	외경	허용차	내경	허용차	피치	허용차	두께
15A	18.1	±0.3	14.1	±0.3	20	±1	0.25	30 이하
20A	25.6		21.0		19	±1	0.25	40 이하
25A	32.0		27.0		18	±1	0.25	50 이하
32A	37.6		32.0		18	±1	0.25	80 이하

3.4 -----

3.4.1 ~ 3.4.9 <현행과 같음>

3.4.10 -------------------------------------------------------------- 같으며,

호스 피치의 산수가 40 미만인 경우 산수 허용차는 100 ㎜당 ±1로 하고, 호스 피치의 산수가 40 이상인 경우 산수 허용차는 100 ㎜당 ±2로 한다.

표 3.4.10.1 <현행과 같음>

표 3.4.10.2 ------------

-- --	--
	----		---		---- --		--	-- -- --
	--	---	--	---	--	<삭제>	--
---	---	---	---	---	--		---	---
---	---		---		--		---	---
---	---		---		--		---	---
---	---		---		--		---	---

ㅇ 산수 허용차를 별도로 명시하고, 산수가 40을 넘어가는 경우 제조기술의 현실을 반영하여 오차를 ±2로 함

ㅇ 산수 허용차를 별도로 명시함에 따라 기존 내용 삭제

3.8 성능

3.8.1 제품 성능

3.8.1.1 호스 성능

연소기용 호스의 성능시험은 표 3.8.1.1①과 같이 하고, 배관용 호스의 성능시험은 표 3.8.1.1.②와 같이 한다.

표 3.8.1.1① <생 략>

표 3.8.1.1② 배관용 호스의 성능

구분	성능시험항목		시험조건	성 능
튜브	<생 략>		<생 략>	<생 략>
	내압 성능		1.8 ㎫, 30초간, 수압	누출, 그밖에 이상이 없을 것
	내비틀림성능		90˚비틀림을 1회당 10-12초의 균일한 속도로 좌우 10회	파손, 균열 및 누출 등 이상이 없을 것
	내굽힘성능	튜브	U자형 굽힘을 1회당 10-12초의 균일한 속도로 좌우 16회	파손, 및 누출 등 이상이 없을 것
		튜브/ 이음쇠
	<생 략>		<생 략>	<생 략>
	내열성능		(120±2) ℃, 30분후 기밀시험	파손, 균열 및 누출,등 이상이 없을 것
	<생 략>		<생 략>	<생 략>
이음쇠	<생 략>		<생 략>	<생 략>
	내이탈 성능		표 3.8.1.1 ③ 에 따른 이탈하중을 5분간 가한 후 기밀시험	이음쇠의 이탈, 호스의 파손 및 누출 등 이상이 없을 것
	<생 략>		<생 략>	<생 략>

표 3.8.1.1③  <생 략>

3.8.1.2 <생 략>

3.8.1.3 이음쇠 성능

호스앤드접속용 이음쇠 성능은 표 3.8.1.3과 같이 한다.

표 3.8.1.3 <생 략>

3.8 --

3.8.1 ----

3.8.1.1 ----

------------------------------------------------------.

표 3.8.1.1① <현행과 같음>

표 3.8.1.1② --------

--	---- --		----	--
- -	<현행과같음>		<현행과같음>	<현행과같음>
	----		610 ㎜ 호스, 1.8 ㎫, 1분간, --	------ -------
	---- --		610 ㎜ 호스, 90˚비틀림을 -------- ------ ----	---------- -----------
	- - - - -	- -	610 ㎜ 호스, U자형 굽힘을 -- ----- ------- -----	------ -------
		- - - - -
	<현행과같음>		<현행과같음>	<현행과같음>
	----		305 ㎜ 호스 (120±2) ℃, ----------	------ -------
	<현행과같음>		<현행과같음>	<현행과같음>
- - -	<현행과같음>		<현행과같음>	<현행과같음>
	---- --		305 ㎜ 호스, 표 3.8.1.1 ③ 에 ------- ------ ----	------ ------- ------- ---
	<현행과같음>		<현행과같음>	<현행과같음>

표 3.8.1.1③  <현행과 같음>

3.8.1.2 <현행과 같음>

3.8.1.3 호스엔드접속용 이음쇠 --

호스엔드 ---------------------.

표 3.8.1.3 <현행과 같음>

ㅇ 배관용 호스 성능시험의 호스 길이를 연소기용 호스시험 길이와 동일하게 하여 기준의 통일성 확보

ㅇ 의미 명확화를 위한 용어 정정

4. 검사 기준

4.1 검사 종류

4.1.2 제품에 대한 검사

4.1.2.1 설계단계검사

<신 설>

규칙 별표 7에 따라 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 인증한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 가스용품 제조사업자가 그 업소에서 일정 형식의 제품을 처음 제조하는 경우

(2) 가스용품 수입자가 일정 형식의 제품을 처음 수입하는 경우

(3) 설계단계검사를 받은 형식의 제품의 재료나 구조가 변경되어 제품의 성능이 변경된 경우

(4) 설계단계검사를 받은 형식의 제품으로서 설계단계검사를 받은 날부터 매 5년이 지난 경우

<신 설>

4. ----

4.1 ----

4.1.2 -------

4.1.2.1 -------

4.1.2.1.1 신규 설계단계검사

------------------ 경우에는 신규 설계단계검사를 ---공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여---신규 설계단계검사를------.

(1) -----------------------------------------

(2) ---------------------------------

<삭 제>

(3) -------------------------------------------

4.1.2.1.2  변경 설계단계검사

규칙 별표 7에 따라 설계단계검사를 받은 형식의 제품이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 변경 설계단계검사를 받아야 한다. 다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 그 부품에 대한 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) 튜브 재료의 변경

(2) 관 연결 방식의 변경

(3) 호칭 지름의 변경

(4) (1)부터 (3)까지의 변경 이외에 재료나 구조 또는 부품이 변경되어 성능이 경미하게 변경되는 경우에는 한국가스안전공사 사장이 정하는 의뢰시험이나 그 밖의 확인 방법으로 변경 설계단계검사를 면제할 수 있다.

ㅇ 신규설계단계검사와 변경 설계단계검사 대상을 명확화하기 위해 항목 분리

ㅇ 공사 지침으로 운영되던 변경 설계단계검사 대상 항목을 안전위주 검사항목으로 재편해, KGS Code로 상향 등재

4.3 검사 항목

4.3.2 제품에 대한 검사

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사 항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사 기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1) ~ (4) <생 략>

4.3 ----

4.3.2 -------

4.3.2.1 ------

제조 기준에 적합한지 확인하기 위해 ---- 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사의 ------------- 공인시험·검사 기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출한 경우에는 그 성적서를 검증하여 ----------------------.

(1) ~ (4) <현행과 같음>

ㅇ 신규 설계단계검사 및 변경 설계단계검사 항목 분리에 따라 문구 수정

4.4 검사 방법

4.4.2 제품에 대한 검사

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사 방법은 검사 항목별 제조 기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 하기 위하여 한국가스안전공사의 사장이 정하는 기준에 따른다.

<신 설>

<신 설>

4.4 ----

4.4.2 -------

4.4.2.1 ------

-------------------------------------------------------- 다음에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1 설계단계검사 검사데이터 수

설계단계검사 검사데이터 수는 표 4.4.2.1.1에 따른다.

표 4.4.2.1.1 설계단계검사 검사 데이터 수

데이터수 (n)	검사 항목
n=1	3.2 재료, 3.4 구조 및 치수, 3.8.1.1 호스 성능 중 내가스 성능 및 내응력ㆍ부식 성능, 3.8.1.2 보호피막 성능, 3.9 표시
n=3	3.8.1.1 호스 성능 (내가스 성능 및 내응력ㆍ부식 성능 제외), 3.8.1.3 호스엔드접속용 이음쇠 성능

4.4.2.1.2 그 밖에 설계단계검사 방법은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

ㅇ 공사 지침으로  운영되던 검사데이터 수를  KGS Code로 상향 등재시켜 기준에 대한 공공성 확보