KGS AC211(고압가스용 용접용기 제조 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정 사유

3.9.2 도장 방법

3.9.2.1~3.9.2.2 <생략>

3.9.2.3 부식방지도장은 3.9.1에 따라 전처리를 실시한 후 신속히 실시한다.

표 3.9.2.3① 자연건조 시의 도장 방법

공정	도료의 종류	1회당 표준도포량 (용기외면 1 ㎡당 g수)	1회당 두께(㎛)	도 장 횟 수	비 고
부식방지도장(1차도장)	KS M 6030 (방청도료) 중 2종 크롬산아연방청페인트 1류 또는 2종 광명단 크롬산아연 방청프라이머(KS표시허가 제품)	130 이상	20 이상	스커트 및 용기 아랫 부분을 2회 이상(1회 도장 후 16시간 이상 방치)그 밖의 부분은 1회 이상	전처리 중 3.9.1(5)이외의 처리를 실시한 경우에는 스커트 및 용기 아랫부분에 대한 1회 도장은 KS M 6030 (방청도료) 중 제4종 에칭프라이머로 할 수 있다.
외면도장(2차도장)	KS M 6020 (유성도료) 중 2종 자연건조형 에나멜 유광(KS 표시허가제품)	130 이상	15 이상	2회 이상(1회 도장 후 16시간 이상 방치)

3.9.2 ----

3.9.2.1~3.9.2.2 <현행과 같음>

3.9.2.3 ---------------------------------.

표 3.9.2.3① 자연건조 시의 도장 방법

--	------	--------- (----------)	------(--)	----	- -
------(-- --)	--------------1종 알키드 프라이머 (--------)	------	-----	--------------(---------------)---------------	-----------------------------------------------------(----) ---------------------------.
-----(----)	----- (----) ---------------(---------)	------	--------	----(--------------)

ㅇ KS 규격 개정에 따라 기준 정합화